ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ КОНСТАНТ

ПОРИСТЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА СВЯЗНОСТИ И РАСЧЕТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ФОКУСИРУЮЩИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПОРИСТОЙ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ

Наседкин А.В.

Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Пористые пьезокерамические материалы в последние годы привлекают все большее внимание для использования в ультразвуковых пьезопреобразователях. Основным преимуществом пористых пьезокомпозитов по сравнению с обычной плотной пьезокерамикой являются их низкий акустический импеданс и высокая эффективность по ряду параметров. В большом числе практических применений пористые пьезокерамические материалы могут рассматриваться как однородные с эффективными модулями. Для расчета эффективных модулей пористых пьезокомпозитов различного типа связности был разработан ряд методов ([1,2] и др.) Ниже развивается подход [3], основанный на методах эффективных модулей, моделировании представительных объемов и применении конечно-элементных технологий. Найденные эффективные модули могут быть в дальнейшем применены для расчета пьезоизлучателей из пористой пьезокерамики с эффективными модулями.

Во второй части работы для моделирования пьезоэлектрических материалов с пустотами предлагается новая математическая модель, обобщающая известную модель электроупругой среды с демпфирующими свойствами и модель Ковина-Нунзиато упругой среды с пустотами. Эффективность данной модели и конечно-элементных аппроксимаций продемонстрирована на примере анализа фокусирующего сферического пьезоизлучателя из пористой пьезокерамики, нагруженного на акустическую среду.

Некоторые аспекты метода эффективных модулей. Пусть Ω — область, занимаемая неоднородным телом с пьезоэлектрическими свойствами; Γ=∂Ω — граница тела; n(x) — вектор внешней единичной нормали к Γ;u(x) — вектор-функция перемещений; ϕ(x) — функция электрического потенциала. Всюду далее через ε будем обозначать тензор деформаций; через σ — тензор механических напряжений; через E — вектор напряженности электрического поля, а через D — вектор электрической индукции. Поля ε и E выражаются через u и   следующим образом:

ε=(∇u+∇u)2,		E=−∇ϕ			(1)

На границе Γ будем рассматривать также вектор механических напряжений p=n⋅σ и поверхностную плотность электрических зарядов q=−n⋅D. Как обычно, осредненные по объему характеристики будем обозначать в угловых скобках:

...=1Ω(...)dΩ					(2)

В соответствие с четырьмя основными эквивалентными формами определяющих соотношений введем в рассмотрение модули пьезокерамической среды cE, e, эS и т.д.:

σ=cE⋅ε−e⋅E,		D=e⋅ε+эS⋅E;			(3)

ε=sE⋅σ+d⋅E,		D=d⋅σ+эT⋅E;			(4)

σ=cD⋅ε−h⋅D,		E=−h⋅ε+βS⋅E;			(5)

ε=sD⋅σ+g⋅D,		E=−g⋅σ+βT⋅D.			(6)

Для неоднородного тела модули будут функциями координат x: cE=cE(x); e=e(x); эS=эS(x) и т.д.

Считая, что Ω — представительный объем неоднородного пьезоэлектрического материала, можно определить эффективные модули cEeff, eeff, эSeff по описываемой ниже методике [3-5].

Рассмотрим следующую статическую задачу электроупругости для представительного объема Ω:

∇⋅σ=0,	∇⋅D=0,	x∈Ω;				(7)

u=x⋅ε0,	ϕ=−x⋅E0,	x∈Γ=∂Ω.			(8)

Задачу (1), (3), (7), (8) назовем u-задачей, а ее решение обозначим через uuϕ, ϕuϕ. По найденному решению из (1), (3) определяются εuϕ, Euϕ, σuϕ и Duϕ, где εuϕ=ε(uuϕ) и т.д. В силу линейности u-задачи (7), (8) существуют тензорные функции Auϕ, Buϕ, Fuϕ и Guϕ, зависящие от координат, используя которые можно связать εuϕ и Euϕ с ε0 и E0 из (8):

εuϕ=Auϕ⋅ε0+Buϕ⋅E0,  Euϕ=Fuϕ⋅ε0+Guϕ⋅E0. 		(9)

Подставляя (9) в (3), получаем формулы связи σuϕ, Duϕ c ε0 и E0. Отметим [5], что для uϕ-задачи εuϕ=ε0 и Euϕ=E0.

Поставим в соответствие исходной неоднородной среде некоторую "эквивалентную" однородную среду с эффективными модулями cEeff, eeff и эSeff. Определяющие соотношения для "эквивалентной" среды в форме, аналогичной (3), будут иметь вид

σ0=cEeff⋅ε0−eeff∗⋅E0,   D0=eeff⋅ε0+эSeff⋅E0. 		(10)

Условиями при нахождении входящих в (10) эффективных модулей для u-задачи логично принять следующие равенства:

σuϕ=σ0,   Duϕ=D0. 					(11)

Модули, найденные из этих условий, будем помечать дополнительно верхними индексами "uϕ". В результате из (10), (11) получаем расчетные формулы для uϕ-модулей:

cEeff,uϕ=cE⋅Auϕ−e⋅Fuϕ,   эSeff,uϕ=e⋅Buϕ+эS⋅Guϕ;		(12)

eEeff, uϕ=e⋅Auϕ+эS⋅Fuϕ=−(cE⋅Buϕ−e⋅Guϕ). 			(13)

Данный вариант метода эквивалентных модулей для электроупругих сред следует [3,4]. Однако, для электроупругих сред можно предложить и другие способы введения эффективных модулей, рассматривая задачи с иными механическими и электрическими граничными условиями. Именно, можно рассматривать следующие задачи [5]:

— pϕ-задача (7) с граничными условиями для вектора механических напряжений p и электрического потенциала  :  	p=n⋅σ0,	ϕ=−x⋅E0,	x∈Γ;

— uq-задача (7) с граничными условиями для перемещений u и поверхностной плотности электрического заряда q :	u=x⋅ε0,	q=−n⋅D0,	x∈Γ;

—pq-задача (7) с граничными условиями для вектора механических напряжений p и поверхностной плотности электрического заряда q : 	p=n⋅σ0,	q=−n⋅D0,	x∈Γ.

Во всех этих задачах рассматриваются полевые уравнения равновесия и электростатики (7). При этом в pϕ-задаче используются определяющие соотношения (4) и первоначально находятся эффективные модули sEeff,pϕ, deff,pϕ и эTeff,uϕ; соответственно, в uq-задаче — определяющие соотношения (5) и модули cDeff,uq, heff,uqи βSeff,uq; а в pq-задаче — определяющие соотношения (6) и модули sDeff,pq, geff,pq и βTeff,pq. В любой из этих задач по найденным первоначально эффективным модулям можно в дальнейшем определить и все остальные модули, входящие в определяющие соотношения (3)–(6), записанные для "эквивалентной" среды. Естественно, что полученные в результате из различных задач эффективные модули будут, вообще говоря, отличаться, т.е., например, cEeff,uϕ≠cEeff,pϕ≠cEeff,pq≠cEeff,uq и т.п.

Основной проблемой при реализации методов эффективных модулей является решение соответствующих краевых задач электроупругости и нахождение тензорных функций, таких как Auϕ, Buϕ, Fuϕ, Guϕ для uϕ-задач. Для практики, однако, определять эти тензорные функции не требуется. Можно показать, что для пьезокерамики, однородно поляризованной вдоль оси x3, для каждого типа задач достаточно рассматривать по пять различных задач. Так, для uϕ-задачи имеем следующие задачи и расчетные формулы для модулей в тензорных и двухиндексных обозначениях:

I.  ε0=ε0e1e1,    E0=0,    c1jE eff,uϕ=σjjuϕε0; j=1, 2, 3;   e31eff,uϕ=D3uϕε0

II.  ε0=ε0e3e3,   E0=0   cj3E eff,uϕ=σjjuϕε0; j=1, 2, 3;     e33eff,uϕ=D3uϕε0

III.  ε0=ε0(e2e3+e3e2),  E0=0  c44E eff,uϕ=σ33uϕ(2ε0); 	e15eff,uϕ=D2uϕ(2ε0)

IV.  ε0=0, 	E0=E0e1   e15eff,uϕ=−σ13uϕE0; э11S eff,uϕ=D1uϕE0

V. ε0=0, 	E0=E0e3    e3jeff,uϕ=−σjjuϕE0; j=1, 2, 3; э33S eff,uϕ=D3uϕE0

Из первой задачи можно найти эффективные модули: c11Eeff,uϕ, c12Eeff,uϕ, c13Eeff,uϕ и e31eff,uϕ. Аналогично из второй задачи можно найти эффективные модули  c13Eeff,uϕ, c33Eeff,uϕ и e33eff,uϕ; из третьей задачи – c44Eeff,uϕ и e15eff,uϕ=e24eff,uϕ; из четвертой задачи – e15eff,uϕ и э11Seff,uϕ; и, наконец, из пятой задачи – e31eff,uϕ, e33eff,uϕ, и э33Seff,uϕ. В результате будем иметь полный набор эффективных модулей пористой пьезокерамики.

Аналогичные формулы несложно получить и для pϕ, uq и pq-задач.

Использование тех или иных определяющих соотношений из четырех типов задач может оказаться полезным для нахождения эффективных модулей неоднородных структур, совершающих при работе преимущественно одномерные движения, например, пьезокерамических стержней, пластин, дисков с пьезожесткими и пьезомягкими модами колебаний и др.

Модели представительных объемов и неоднородная поляризация. Приведенные формулы расчета эффективных модулей предполагают решение соответствующих краевых задач электроупругости в областях Ω, которые должны являться представительными объемами пористых пьезокомпозитов. В качестве представительных объемов в идеале следует брать области, достаточно большие по сравнению с размерами неоднородностей (т.е. пор), но малые по сравнению с расстояниями, на которых существенно меняются осредняемые величины. Тем не менее, в качестве первого приближения можно взять область Ω  в форме куба с кубической порой. Данную модель будем именовать моделью 1. Для анализа влияния угловых точек на результаты можно рассмотреть также модель без угловых точек, как например, сферический объем со сферической порой. Данную модель будем называть моделью 2.

Более адекватной наблюдаемой на практике структуре пористого материала при небольшом проценте пористости представляется модель 3 пьезокерамического куба, равномерно разбитого на меньшие кубики, часть из которых случайным образом объявляется порами. Отметим, что подобная модель рассматривалась в [3].

Естественно, что даже в простейшем случае моделей 1 и 2 решения краевых задач электроупругости (7), (8) или им подобных аналитическими методами сопряжено с колоссальными трудностями, а для модели 3 эти краевые задачи могут быть решены только численно. В соответствии с современными стандартами для численного решения задач электроупругости для представительных объемов неоднородной среды наиболее эффективным является метод конечных элементов.

Можно исследовать и более сложные модели 3 с учетом частичной поляризации керамики в окрестности пор [6]. Здесь на первом этапе моделируется процесс частичной поляризации пористой керамики в направлении оси z. Для этого вначале решается задача квазиэлектростатики для неоднородного диэлектрика Ω:

∇⋅D=0,   D=э⋅E,  	  E=−∇ϕ,	x∈Ω,				(14)

ϕ=Vj,	x∈Γϕj;	n⋅D=0,	x∈Γq,			(15)

где Γ=Γϕ1∪Γϕ2∪Γq; Γϕ1, Γϕ2 — электроды z=L и z=0 соответственно, V1=−EpL, V2=0, Ep — некоторое значение, принимаемое для поля поляризации.

Неоднородность диэлектрика можно задать следующим образом. При определенном проценте пористости p число кубических конечных элементов, являющихся порами для модели 3, вычисляется по формуле: np=nelp100. Далее случайным образом np кубическим элементам их макрокуба присваиваются материальные свойства с диэлектрической проницаемостью вакуума ε0. С использованием конечных элементов электростатики со степенями свободы электрического потенциала с различными материальными свойствами решается задача квазиэлектростатики (14), (15). Затем анализируются вычисленные средние значения электрического поля Ezm каждого конечного элемента, не являющегося порой. Элементам присваивается признак поляризованности, если Ezm>Ec, где Ec=kcEp, kc≤1 — некоторая задаваемая величина.

Можно также ввести гипотезу о «сверхполяризации» отдельных элементов, для которых поле поляризации Ezm превосходит некоторое значение Ezm>Es, где Ec=kcEp, ks≥1 — задаваемая величина для значения поля «сверхполяризации». Для «сверхполяризованнных» элементов задается еще множитель ms, с использованием которого модули пьезокерамики рассчитываются по формулам: cαβEs=(cαβE−cαβI)ms+cαβI; eiαs=eiαms;  эijSs=(эijE−эijI)ms+эijI;  где cαβI, эijI – модули неполяризованной керамики.

На втором этапе моделирования конечные элементы электростатики модифицируются в элементы с возможностями пьезоэлектрического анализа. Новым элементам присваиваются материальные свойства четырех типов: поляризованной пьезокерамики для поляризованных элементов; пренебрежимо малые пьезоэлектрические модули для пор; изотропного упругого диэлектрика для неполяризованной керамики; сверхполяризованной пьезокерамики. Далее для определения эффективных модулей решается задача электроупругости для представительного объема по методам предыдущего раздела.

Для обеспечения полностью закрытой 3-0 пористости можно усложнить модель 3, используя частично управляемую структуру пористости. Например, элементарный составной куб можно подразделить на пьезоэлектрический каркас и кубик еще меньшего размера. Последний может быть как порой, так и средой с теми же пьезоэлектрическими свойствами, что и каркас. По заданной пористости часть маленьких кубиков случайным образом объявляются порами. В результате будет получена новая модель 4 с полностью закрытой пористостью типа 3-0.

Для моделирования связности 3-3 были разработаны две дополнительной модели. Модель 5, условно называемая моделью 3-0 – 3-3 связности, является развитием модели 4. В ней помимо больших кубиков в каркасе порами могут быть также тонкие параллелепипеды. Модель 6 3-3 связности строится следующим образом. В качестве объема рассматривается куб, полученный транслированием  вдоль трех направлений ячеек одинаковой структуры. Ячейки, в свою очередь, также представляют собой куб, размера 10х10х10 состоящий из кубических элементов. В ячейке всегда присутствует связный каркас с элементами в вершинах куба. Каркас состоит из параллелепипеда, представленного своими ребрами (линейные размеры указываются датчиком случайных чисел), а также из цепочек элементов, соединяющих его вершины с вершинами основной ячейки. Соединительные цепочки элементов также генерируются случайно. Каркас занимает 10 % от общего объема ячейки. Таким образом, максимально возможная пористость, которая может быть достигнута в данной модели, составляет 90 %.

Обсуждение результатов расчета эффективных модулей. Для моделей 1 и 2 были проведены конечно-элементные расчеты эффективных модулей для пористых материалов ПКР-8 для всех четырех типов задач: u, p, uq и pq. Обнаружено, что влияние механических граничных условий на эффективные характеристики более сильное, чем влияние электрических условий. Модели u  и uq, в которых задаются условия закрепления, оказываются более жесткими, чем модели p  и pq, в которых заданы механические напряжения. Диэлектрические проницаемости в моделях u и uq оказываются меньше, чем соответствующие значения для моделей p  и pq. Модели u и uq дают завышенные величины упругих модулей жесткости, скоростей акустических волн и коэффициентов электромеханической связи. Наоборот, пьезомодули d33 и d31 оказываются большими для моделей p  и pq. Диэлектрическая проницаемость э33T в наименьшей степени зависит от типа задачи.

Сравнение компьютерных и экспериментальных результатов [7,8] для различной пористости показывает, что p-задача позволяет несколько лучше определить скорости акустических волн, модули жесткости и пьезомодули eiα, чем u-задача. Отметим, что во всех случаях пьезомодуль d31 с ростом пористости убывает не так быстро, как в эксперименте. Между тем, задача u наиболее удобна для вычислений по методу конечных элементов, особенно для моделей со сложными границами.

Из результатов для моделей 1 и 2 следует, что угловые точки вносят не слишком большие искажения в интегральные характеристики пористой пьезокерамики. В модели 3 при однородной поляризации керамики почти не уменьшается пьезомодуль d31. Уменьшения пьезомодуля d31 можно достичь, используя модели частичной поляризации, одна\-ко тогда уменьшается как пьезомодуль d31, так и пьезомодуль d33. Недостатком модели 3 является и то, что в ней не поддерживается связность керамического каркаса, как в более сложных моделях 4-6, разработанных С.В. Бобровым. Результаты для этих моделей оказываются лучше, чем для модели 3. При этом для модели 3-3 связности  наблюдается очень хорошее соответствие с экспериментом значений пьезомодуля d33 в широком диапазоне пористости. Компьютерные вычисления пьезомодуля d31 пористой керамики несколько хуже соответствуют вычисленным из экспериментов, чем для пьезомодуля d33. Однако, и здесь лучшее соответствие наблюдается для модели 6 3-3 связности.

Таким образом, можно заключить, что модель представительного объема 3-3 связности дает лучшие результаты по сравнению с другими моделями, а также хорошее соответствие с экспериментальными данными.

Моделирование пьезоэлементов с начальной пористостью. Как известно, промышленная пьезокерамика, являющаяся основой для производства большинства пьезоэлементов, является обычно в естественном состоянии пьезоэлектрическим материалом с небольшой долей пористости. Для уточненного описания поведения таких материалов можно использовать обобщение модели Ковина-Нунзиато упругой среды с пустотами [9] на случай пьезоэлектрических сред [10]. Для данной модели определяющие соотношения можно представить в форме:

σ=cE⋅ε−eT⋅E+Bψ,						(16)

D=e⋅ε+эS⋅E−gψ−G⋅∇ψ,					(17)

h=A⋅∇ψ+G⋅E,	g=−B⋅ε−g⋅E−ξψ,			(18)

где новыми по сравнению с предыдущими разделами являются следующие величины: h – вектор «самоуравновешенных напряжений» (вектор потока пористости), g – плотность внутренних самоуравновешенных распределенных сил, ψ – функция изменения пористости, A, B, g, G, ξ – материальные константы пьезоэлектрической среды, характеризующие изменение пористости.

Замыкают систему дифференциальных уравнений пьезоэлектрического материала с пустотами полевые уравнения (уравнение движения, уравнение квазиэлектростатики и уравнение, описывающее изменение пористости материала), которые для медленных по сравнению со скоростью упругих волн процессов и в пренебрежении инерционными членами можно записать в виде:

∇⋅σ+ρf=ρu,							(19)

∇⋅D=0,								(20)

∇⋅h+g+ρl=0,							(21)

где f – вектор плотности массовых сил, l – плотность внешних самоуравновешенных сил.

Система уравнений (19) – (21) с учетом (16) – (18) и (1) является связанной системой уравнений пьезоэлектрического материала с пустотами относительно вектора механических перемещений u(x,t), функции электрического потенциала ϕ(x,t) и функции изменения пористости ψ(x,t).

Полная постановка начально-краевых задач пьезоэлектричества (электроупругости) включает также соответствующие граничные условия и начальные условия для нестационарных задач, которые здесь ввиду ограниченности объема статьи не приводятся.

Для решения соответствующих краевых или начально-краевых задач для реальных пьезоустройств будем применять метод конечных элементов (МКЭ). Следуя классическим схемам МКЭ в полудискретной форме, аппроксимируем неизвестные полевые функции u, ϕ и ψ на КЭ сетке mΩem=Ωh⊆Ω (Ω – область, занимаемая пьезоустройством):

uh(x,t)=NuT(x)⋅U(t),	ϕh(x,t)=NϕT(x)⋅Φ(t),	ψh(x,t)=NϕT(x)⋅Ψ(t),	(22)

где U, Φ, Ψ – узловые значения перемещений, электрического потенциала и изменении пористости соответственно, NuT(x), NϕT(x), NϕT(x) – матрица и векторы функций формы или базисных функций МКЭ.

Подстановка аппроксимаций МКЭ (22) в обобщенные (слабые) постановки задач пьезоэлектричества для тел с пустотами приводит к КЭ системам вида:

Muu⋅U+Cuu⋅U+Kuu⋅U+Kuϕ⋅Φ+Kuψ⋅Ψ=Fu,                       (23)

−KuϕT⋅U+Kϕϕ⋅Φ+Kϕψ⋅Ψ=Fϕ,                     (24)

KuψT⋅U−KϕψT⋅Φ+Kψψ⋅Ψ=Fψ,                    (25)

причем здесь исходные континуальные модели расширены за счет учета демпфирования в простейшей форме Рэлея: Cuu=αdMuu+βdKuu, где αd, βd – коэффициенты демпфирования.

В (23) – (25) выделены отдельные КЭ матрицы, отвечающие за механические (u), диэлектрические свойства (ϕ), свойства изменения пористости (ψ) и их связности.

Анализ особенностей учета демпфирования и других моделей учета затухания для КЭ задач пьезоэлектричества содержится в [11], а обсуждение методов решения системы (23) – (25) для расширенных и редуцированных формулировок приводилось в [4] для задач пьезоэлектричества и в [13,14] для упругих сред с пустотами. Рассмотренные в [12, 13] блочные методы могут быть применены и для решения систем (23) – (25) при расчетах собственных частот, установившихся колебаний и переходных процессов.

Отметим также, что в [15], [16] были подробно изучены математические свойства собственных частот и форм колебаний для пьезоэлектрических тел и упругих тел с пустотами ограниченных размеров при различных типах граничных условий, в том числе контактного механического и электрического типов, и установлены теоремы об изменении собственных частот при изменениях граничных условий. Данные теоремы обобщаются и на общий случай пьезоэлектрических тел с пустотами.

С использованием модели Ковина-Нунзиато для тел с пустотами можно уточнить значения эффективных модулей пористой пьезоэлектрической керамики, и в этом, возможно, состоит главная ценность рассматриваемой модели. Предлагаемая методика включает следующие этапы:

– определение характеристик пористого пьезокомпозиционного материала по методу эффективных модулей из конечно-элементных решений пяти специальных статических задач электроупругости для представительного объема структуры 3-3 связности по описанной выше схеме;

– сравнение основных характеристик, определяемых по полученным значениям эффективных модулей, с соответствующими величинами, полученными из экспериментов и прикладных расчетных формул;

– подбор значений материальных свойств, отвечающих за свойства изменения пористости, минимизирующие расхождения выбранных характерных параметров пористой пьезокерамики, полученные по методам эффективных модулей и в результате обработки экспериментальных данных.

Расчет ультразвукового фокусирующего излучателя из пористой пьезокерамики. Эффективность описанной выше модели и конечно-элементных аппроксимаций проверена на примере анализа фокусирующего сферического пьезоизлучателя из пористой пьезокерамики ПКР-8, нагруженного на акустическую среду (рис. 1 – меридиональное сечение). Для модели этого пьезоизлучателя построена регулярная конечно-элементная сетка с радиальной поляризацией элементов. С использованием конечно-элементной техники определены рабочие частоты электрического резонанса и антирезонанса толщинных колебаний (рис. 2 – вещественная и мнимая части формы колебаний на рабочей резонансной частоте), проведено уточнение предварительно рассчитанных эффективных модулей по обобщенной модели Ковина-Нунзиато и экспериментальным данным, вычислены амплитудно-частотные характеристики импеданса свободного (рис. 3 – сплошная кривая) и нагруженного (рис. 3 – пунктирная кривая) пьезоизлучателя и определена фокальная зона при нагрузке на акустическую среду на резонансной частоте. Проведенные расчеты данного реального устройства показали эффективность предложенной модели.

Рис. 1.					Рис. 2.				Рис. 3.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Литература

1. W. Wersing, K. Lubitz, J. Moliaupt. Dielectric, elastic and piezoelectric properties of porous PZT ceramics. Ferroelectrics. 1986. V. 68. P. 77-97.

2. H. Dunn, M. Taya. Electromechanical properties of porous piezoelectric ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 1993. V. 76. P. 1697-1706.

3. I. Getman, S. Lopatin. Theoretical and experimental investigation of the porous PZT ceramics. Ferroelectrics. 1996. V. 186. P. 301-304.

4. Л.Н. Хорошун, Б.П. Маслов, П.В. Лещенко. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. К.: Наук. Думка, 1989. 347 с.

5. А.В. Наседкин. О некоторых способах определения эффективных характеристик неоднородных пьезоматериалов. Совр. пробл. мех. спл. среды. Тр. VII Межд. конф., Ростов н/Д, 22-24 окт. 2001. Т. 1. Ростов н/Д: ЦВВР, 2002. С. 182-188.

6. А.В. Наседкин, А.Н. Рыбянец. Моделирование структуры представительных объемов пористых пьезокомпозитов и расчет их эффективных характеристик. Изв. вузов. Сев. - Кавк. регион. Техн. науки. 2004. Спецвыпуск. С. 91-95.

7. А.Я. Данцигер, О.Н. Разумовская, Л.А. Резниченко и др. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Аспекты дизайна пьезоэлектрических материалов. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2002. Т. 2. 365 с.

8. A. Nasedkin, A. Rybjanets, L. Kushkuley, Y. Eshel, R. Tasker. Different approaches to finite element modelling of effective moduli of porous piezoceramics with 3-3 (3-0) connectivity. Proc. 2005 IEEE Ultrason. Symp., Rotterdam, Sept. 18 -21, 2005. P. 1648-1651.

9. S.C. Cowin, J.W. Nunziato. Linear elastic materials with voids. J. Elasticity. 1983. V. 13. P. 125-147.

10. M. Ciarletta, E. Scarpetta. Some results on thermoelasticity for porous piezoelectric materials. Mech. Res. Commun. 1996. V. 23. P. 1-10.

11. А.В. Белоконь, А.В. Наседкин, А.Н. Соловьев. Новые схемы конечно-элементного динамического анализа пьезоэлектрических устройств. Прикладная математика и механика. 2002. Т. 66, № 3. С. 491-501.

12. А.В. Белоконь, В.А. Еремеев, А.В. Наседкин, А.Н. Соловьев. Блочные схемы метода конечных элементов для динамических задач акустоэлектроупругости.  Прикладная математика и механика. 2000. Т. 64, № 3. С. 381-393.

13. G. Iovane, A.V. Nasedkin. Finite element analysis of static problems for elastic media with voids. Computers and Structures. 2005. V.84, No.1-2. P. 19-24.

14. G. Iovane, A.V. Nasedkin. New schemes for the finite element dynamic analysis of elastic solids with voids. CD-Rom Proc. Eighth Int. Conf. Comput. Struct. Technology. CST-2006. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 12 - 15 September 2006. B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (Editors). Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 2006. Paper 234. 20 p.

15. А.В. Белоконь, А.В. Наседкин. О некоторых свойствах собственных частот электроупругих тел ограниченных размеров. Прикладная математика и механика. 1996. Т. 60, № 1. С.151-158.

16. G. Iovane, A.V. Nasedkin. Some theorems about spectrum and finite element approach for eigenvalue problems for elastic bodies with voids. Computer and Mathematics with Applications. 2007. V.53, No.5. P. 789-802.