ПЬЕЗОКОМПОЗИТЫ С ВЗАИМООБРАТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ФАЗ

Паньков А.А.

Пермь, Россия

1. Математическая постановка задачи. Пусть на структурном уровне двухфазного композита: во включениях (f=1) и матрице (f=2) определяющие соотношения [2, 3]

σij=Cijmnfεmn−enijfEn,      Dj=λjnfEn+ejmnfεmn,				(1)

где σ, ε - тензоры напряжений и деформаций, D, E - векторы индукции и напряженности электрического поля, C, e, λ - тензоры упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических свойств однородных пьезоактивных фаз. Малые упругие деформации ε и напряженности E могут быть выражены εij=u(i,j), Ei=−ϕ,i через поля перемещений u(r) и электрического потенциала ϕ(r).

Связанная стохастическая краевая задача электроупругости в представительной двухфазной микронеоднородной области V с границей Γ [2-4]

Cijmn(r)um,n(r),j+enij(r)ϕ,n(r),j=0,

λjn(r)ϕ,n(r),j−ejmn(r)um,n(r),j=0,					(2)

ui|Γ=εijrj,       ϕ|Γ=−Ejrj

при однородной макродеформации ε и макронапряженности E электрического поля области V, где u(r) и φ(r)- искомые поля перемещений и потенциала электрического поля; выполняются условия идеального контакта на межфазных поверхностях. Поля пьезоупругих свойств в (2) представим разложениями

C(r)=f=12ωf(r)Cf,   e(r)=f=12ωf(r)ef,   λ(r)=f=12ωf(r)λf		(3)

через материальные константы: тензоры упругих Cf, диэлектрических λf и пьезоэлектрических ef свойств фаз и индикаторные функции фаз ωf(r)=1,r∈Vf0,r∉Vf, где Vf - область f-й фазы в V=2f=1Vf, ωf>=vf - относительное объемное содержание фазы f в композите, <…> - оператор осреднения по области V.

Тензоры эффективных упругих свойств C, диэлектрической проницаемости λ, пьезомеханических свойств e композита в определяющих соотношениях на макроуровне

σij=Cijmnεmn−enijEn,      Dj=λjnEn+ejmnεmn

рассчитываются по формулам [4]

Cijmn=f=12vfCijdbfAdbmnf−epijfFpmnf,

λkn=f=12vfλkpfHpnf+ekpqfBpqnf,    enij=f=12vfepijfHpnf−CijpqfBpqnf

через тензоры Af, Bf, Ff и Hf - коэффициенты разложений

εijf=Aijmnfεmn+BijnfEn,     Eif=Fimnfεmn+HinfEn

осредненных по области Vf деформаций εf и напряженности Ef электрического поля. Например, в сингулярном приближении метода периодических составляющих [5-7] решения для тензоров эффективных свойств пьезокомпозита с квазипериодической структурой

C=pCp∗+(1−p)Cs∗,  λ=pλp∗+(1−p)λs∗,  e=pep∗+(1−p)es∗,	(4)

где коэффициент периодичности

p≡v11−v12v1(1−v1),	p∈0;1							(5)

рассчитывается через v11 - относительное объемное содержание областей пересечения квазипериодической и периодической структур при их мысленном наложении друг на друга, v1 - относительное объемное содержание включений, одинаковое для квазипериодической и периодической структур. Индексами “p” и “s” обозначены тензоры эффективных свойств композитов с периодической структурой [8, 9] и структурой типа «статистическая смесь» [10, 11] соответственно.

2. Модель структуры. Структуру композита представим совокупностью ячеек в форме параллелепипеда, в которые вписаны (с небольшими прослойками) эллиптические включения. Главные оси эллипсоидов ориентированы вдоль соответствующих ребер ячейки, центры включений и ячеек совпадают. Относительное число ячеек, в которых включения отсутствуют, рассчитывается через заданное значение v1 относительного объемного содержания включений в композите и, в общем, различные вдоль каждой координатной оси ri заданные минимальные гарантированные относительные δi/ai прослойки δi матрицы между эллипсоидальными включениями. Вероятность отсутствия в ячейке включения

p=1−v1/vmax 									(6)

определяется величинами заданной v1∈0;vmax и максимально допустимым значением

vmax=π/6(1+g1)(1+g2)(1+g3),     gi≡0,5δi/ai,    (i=1,3)	(7)

относительного объемного содержания включений в композите при заданных значениях минимальных гарантированных относительных прослоек матрицы δi/ai. Считаем, что T1=T2, a1=a2, относительные минимальные прослойки δi/ai=0,02, для всех i=1,3, vmax≈0,508 (7); варьируемые параметры: q=a3/a1(2) - параметр формы включений и v1 - относительное объемное содержание включений. При q=1 имеем шаровые, при q>1 - вытянутые или «игольчатые», при q∈0;1 - сплюснутые или «дисковые» включения. Результаты расчета коэффициента периодичности p по формуле (5) в табл. 1, отметим независимость p от параметра формы q включений для рассматриваемой структуры.

Табл. 1

Коэффициент периодичности p

| v1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,65 | 0,97 |

Пример фрагмента реализации квазипериодической структуры с ориентированными дисковыми включениями приведен на рис. 1. Отметим, что размеры aip включений в периодической структуре связаны aip=βai с размерами ai включений в квазипериодической структуре через детерминированный коэффициент подобия β=31−p или β=3v1/vmax (6) из условия равенства относительного объемного содержания включений и размеров ячеек в обеих структурах, β∈0;1. Таким образом, в квазипериодической структуре размер включений несколько больше (а прослойки между включениями – меньше), чем в соответствующей периодической структуре, в которой включения есть в каждой ячейке без исключений.

Рис. 1. Фрагмент структуры

Независимые упругие, диэлектрические и пьезоэлектрические постоянные трансверсально-изотропных электроупругих свойств пьезоэлектрика PVF с осью симметрии r3 приведены в табл. 2 [2, 3] для двух случаев направления поляризации: против (для включений) и по (для матрицы) оси r3 соответственно, λ08,85⋅10−12 Ф/м -

Табл. 2

Свойства пьезоэлектрика PVF

| Упругие постоянные, 1010 Па |  |  |  |  | Относительные диэлектрические постоянные |  | Пьезоэлектрические постоянные, Кл/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c11 | c12 | c13 | c33 | c44 | λ1/λ0 | λ3/λ0 | e31 | e33 | e15 |
| 0,86 | 0,56 | 0,54 | 0,71 | 0,1 | 14,7 | 12,4 | ±1,1 | ∓2,9 | ∓2,3 |

диэлектрическая проницаемость вакуума. Отметим, что для трансверсально-изотропного пьезоэлектрика PVF, поляризованного вдоль оси r3, тензоры упругих C, пьезоэлектрических e и диэлектрических λ свойств (1) могут быть представлены в матричном виде

cij=c11c12c13000c12c11c13000c13c13c33000000c44000000c44000000c66, eij=0000e150000e1500e31e31e33000, λij=λ1000λ1000λ3,

тензорные и матричные индексы связаны между собой соотношениями: 11→1, 22→2, 33→3, 23 и 32→4, 13 и 31→5, 12 и 21→6.

3. Численный расчет. Проведем анализ влияния величины относительного объемного содержания v1 и параметра формы включений q на значения эффективных технических характеристик электроупругих свойств квазипериодического пьезокомпозита на основе PVF. Для периодической структуры эффективные электроупругие свойства пьезокомпозита рассчитываем в обобщенном сингулярном приближении со «средой сравнения» – матрица (PVF) при отсутствии включений, «зерно неоднородности» - эллипсоид [11]. Зависимости относительных (к соответствующим модулям матрицы) эффективных постоянных квазипериодического композита: модулей Юнга E1/E1(2) и E3/E3(2), модуля сдвига G13/G13(2), объемного модуля плоской деформации k12/k12(2), коэффициентов Пуассона ν12 и ν13, диэлектрических проницаемостей λ1/λ1(2) и λ3/λ3(2), пьезоэлектрических постоянных e31/e31(2), e33/e33(2) и e15/e15(2) от относительного объемного содержания включений v1 приведены на рис. 2: □ – слои (q→0); диски:   - q=0,2, ○ - q=0,5; × - шары (q=1); иглы: + - q=1,5,  -  q=2;  ◊ - волокна (q→∞).Для модуля сдвига G12/G12(2)=1 и объемного модуля K/K(2)=1 для рассматриваемых значений v1. На рис.2 приведены результаты точного решения для слоистых структур с взаимообратной поляризацией слоев пьезоэлектрика PVF в зависимости от содержания «перевернутых» слоев v1; решение получено при переходе к пределу a1(2)→∞ при a3=1, в рассматриваемом случае имеем равенства: C=Cp∗=Cs∗,  λ=λp∗=λs∗,  e=ep∗=es∗ для

E*1/E1(2)

v1

E*3/E3(2)

v1

а                                                                           б

v1

G*13/G13(2)

v1

k*12/k12(2)

в                                                                            г

ν*12

v1

ν*13

v1

д                                                                            е

v1

e*31/e31(2)

e*33/e33(2)

v1

ж                                                                             з

e*15/e15(2)

v1

λ*11/λ11(2)

v1

и                                                                           к

| v1 λ*33/λ33(2) л | Рис. 2. Эффективные пьезоупругие характеристики композита |
| --- | --- |

тензоров эффективных пьезоупругих свойств (4).

Выводы. Численный расчет выявил уникальные свойства пьезоактивных структур с взаимообратной поляризацией включений и матрицы, слоистых структур с взаимообратной поляризацией слоев, например: значительное увеличение модуля Юнга E3, модуля сдвига G13 и диэлектрических проницаемостей λ11 и λ33, отрицательные значения коэффициента Пуассона ν13, стабильность модуля сдвига G12 и объемного модуля K, увеличение абсолютных значений пьезомодулей e31, e33 и e15.

Литература

- Афонин С.М. Упругие податливости, механические и регулировочные характеристики составных пьезопреобразователей // Изв. РАН. МТТ. 2007. № 1. С. 51-58

- Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультраакустике. М.: Изд-во иностр. литер., 1952. 448 с.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М.: Наука, 1988. 472 с.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. Киев: Наук. думка, 1989. 208 с.

- Паньков А.А., Ташкинов А.А. Сингуляpное пpиближение метода пеpиодических составляющих для квазипеpиодических композитных матеpиалов // Дефоpмиpование и pазpушение стpуктуpно-неодноpодных матеpиалов. Свеpдловск: УpО АН СССP, 1992. C. 93-101

- Соколкин Ю.В., Паньков А.А. Электроупругость пьезокомпозитов с нерегулярными структурами. М.: Наука, 2003. 180 c.

- Паньков A.A., Соколкин Ю.В. Решение краевой задачи электроупругости для пьезоактивных композитов методом периодических составляющих // Механика композиционных матеpиалов и констpукций. 2002, Т.8, № 3. C. 365-384

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М.: Изд-во Моск. университета, 1984. 336 c.

- Каралюнас Р.И. Эффективные термопьезоэлектрические свойства слоистых композитов // Механика композит. материалов. 1990. № 5. С. 823-830

- Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. М.: Наука, 1970. 175 с.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. М.: Наука, 1976. 400 с.