СВОЙСТВА ШТРИПСА ТРУБНОЙ СТАЛИ

И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПОЛЕВОЙ ТЕКСТУРЫ.

Славов В.И., Купчик Г.А., Митрофанов А.В., Попкова Н.А.

ОАО “Северсталь”, Череповец, Россия

Исследовали образцы горячекатаной стали 09ГСФ толщиной 10 мм: №1 (начало полосы) и №2 (середина полосы). Химический состав стали, вес.%: C=0.10, Si=0.52, Mn=0.62, P=0.008, S=0.002, Cr=0.25, Ni=0.02, Cu=0.12, Al=0.04, Mo=0.002, V=0.077, Nb=0.019, Ti=0.017. Режимы горячей прокатки на стане “2000”: температура подката толщиной 46мм за 5-й клетью Т5=10960С, температура металла за 6-й клетью Т5= 9690С, заправочная скорость Vз = 2.44 м/с, температура конца прокатки Ткп= 8310С, Тсм=5120С, скорость охлаждения в 1 и 2-й секциях Vохл.1= 8.260C, Vохл.2 = 3.360C.

Механические свойства стали: образец №1-т= 444 МПа, в=548 МПа, 10 = 26%, KCV-50 =188-220 Дж/см2, доля волокнистой составляющей в изломе В= 80-100%; образец №2-т= 486 МПа, в=588 МПа, 10 = 27%, KCV-50 =203-233 Дж/см2, доля волокнистой составляющей в изломе В= 50-55%.

Горячекатаная сталь имеет ферритно-перлитную структуру, величина зерна феррита 11-12 баллы в 1-м образце и 12-11 баллы во 2-м образце (рис.1).

Образец №1.

продольное сечение                                        поперечное сечение

Образец №2

продольное сечение                                      поперечное сечение

Рис.1 Микроструктура стали в двух сечениях, х 400.

Поле физического воздействия определённой группы симметрии (14 точечных симметрий полярных и  аксиальных тензоров 2-го ранга по А.В. Шубникову) приводит к совершенно определённым наборам ориентаций кристаллитов в многокомпонентной текстуре поликристаллов. В свою очередь, эти ориентации являются индикаторами симметрии воздействовавших на поликристаллические тела физических полей и их суперпозиций. Ниже приведена блок-схема разработанной теории взаимодействия полей напряжений и тепловых полей с кристаллами и их границами, упрощающая физику поликристалла и объясняющая его механические свойства. [1-21].

БЛОК-СХЕМА РАБОТЫ

Взаимодействие

поля и кристалла - событие

Поле

7 полярных ГС

тензоров 2 ранга

Формы  континуумов 1 и 2 рода

7 аксиальных ГС тензоров  2 ранга

Кристалл

7 типов плоских ориентациий

7 типов осевых ориентаций

Периодическая система  кристаллографических индексов

230 ГСО - полевые ориентации

32 ячеек в крис-таллах всех синго- ний в полях 1 и 2 рода

230 ячеек в кристаллах всех сингоний во всех полях

Принцип

относитель-

ности в коор динатных преобразованиях

Ориентации кристаллов и их ГСО в  14 полях напряжений 2-го ранга.

Ориентационная решётка,

параметры ЯОР,

объём ячейки  VОР

Границы зёрен, величины , РСУ, ПНР, объёмы их ячеек

VРСУ, VПРН

Сталь марки 09ГСФ

Дифрактометр: трёхмерные ориентировки

Идентификация соответствия ГСO симметрии аксиальных или полярных  тензоров напряжений,

Расчёты VОР, VРСУ, VПРН, их соотношений,

пропорциональные внутренней энергии поверхности и объёма поликристаллической системы

Мультиплетные ориентации  и их цепи

Прогноз ударной вязкости и процента волокна в изломе

Кристаллографическую текстуру трёх главных плоскостей проката исследовали методом обратных полюсных фигур (ОПФ) по 21-и дифракционным отражениям (HKL) на рентгеновском аппарате ДРОН-4 в MoК - излучении. Режимы рентгеновской съёмки:  U= 25кВ, I = 20 ma, щели 2-8-0.25 мм, скорость вращения детектора 2o/мин. После компьютерной обработки дифракционных спектров вычисляли значения относительной интегральной интенсивности (I) и физического уширения (B) каждой линии феррита (НKL). Экспериментальные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| HKL | 09ГСФ, образец № 1 |  |  |  | 09ГСФ, образец № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НН |  | НП |  | НН |  | НП |  |
|  | I, имп/с | B х2/360 рад | I, имп/с | B х2/360 рад | I, имп/с | B х2/360 рад | I, имп/с | B х2/360 рад |
| 110 | 255 | 0.53 | 467 | 0.39 | 332 | 0.49 | 917 | 0.43 |
| 200 | 107 | 0.55 | 95 | 0.45 | 130 | 0.53 | 162 | 0.39 |
| 211 | 245 | 0.49 | 167 | 0.42 | 253 | 0.51 | 273 | 0.38 |
| 220 | 48 | 0.41 | 82 | 0.39 | 53 | 0.55 | 123 | 0.46 |
| 310 | 82 | 0.54 | 70 | 0.45 | 95 | 0.51 | 143 | 0.39 |
| 222 | 30 | 0.39 | 15 | 0.26 | 35 | 0.43 | 23 | 0.52 |
| 123 | 70 | 0.59 | 57 | 0.58 | 78 | 0.59 | 130 | 0.28 |
| 400 | 12 | 0.33 | 10 | 0.21 | 12 | 0.45 | 13 | 0.34 |
| 114, 330 | 30 | 0.39 | 42 | 0.32 | 33 | 0.69 | 73 | 0.28 |
| 240 | 22 | 0.30 | 27 | 0.30 | 27 | 0.35 | 32 | 0.37 |
| 332 | 23 | 0.43 | 10 | 0.34 | 28 | 0.30 | 25 | 0.34 |
| 224 | 20 | 0.34 | 15 | 0.20 | 18 | 0.47 | 23 | 0.33 |
| 134,150 | 25 | 0.44 | 32 | 0.39 | 30 | 0.80 | 48 | 0.39 |
| 125 | 12 | 0.57 | 20 | 0.37 | 17 | 0.34 | 27 | 0.48 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29 | 0 | 0 |
| 334,350 | 17 | 0.52 | 13 | 0.35 | 13 | 1.01 | 20 | 0.41 |
| 600, 442 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.47 |
| 116,235 | 17 | 0.35 | 17 | 0.36 | 13 | 0.78 | 25 | 0.56 |
| 260 | 0 | 0 | 9 | 0.22 | 7 | 0.35 | 0 | 0 |
| 145 | 7 | 0.25 | 9 | 0.65 | 0 | 0 | 17 | 0.28 |

На основании этих данных строили ортогональные матрицы кристаллографичес- ких ориентировок, нормали к плоскостям которых располагаются в направлении нормали к плоскости проката (НН), в направлении прокатки (НП) и поперечном ему направлении (ПН). Коды (группы симметрии) ориентировок приведены в фигурных скобках. Вычисля- ли параметры ячеек ориентационных решёток (ЯОР): t  НН, r НП, s ПН и их объёмы (VОР). По кодам находили их принадлежность к аксиальным или полярным полевым тензорам 2-го ранга. Стрелки указывают направление развития мультиплетных  ориентаций в “цепях”, принадлежащих одной группе симметрии ориентированных кристаллитов, образованных в условиях одинаковых напряжённых состояний. Внизу рассчитаны границы зёрен, образующие решётки совпадающих узлов (РСУ) и полных решёток наложения (ПРН), а также ряды величин обратной плотности совпадений узлов соседних пар кристаллических решёток .Рассчитали параметры и элементарные объёмы (VРСУ и VПРН ) границ зёрен. Два примера расчёта трёхмерных ориентировок зёрен приведены ниже.

Образец № 1

1)    2331303−10  t=a10r=a10s=a 2∘3335053−0  t=a34r=a34s=a

2∙m   V=20a3                     2∙m    V=68a3



Границы  зёрен: моноклинные РСУ  37,55,77                 115,145

Расчёт элементарных объёмов ориентационной решётки (VОР) и границ зёрен (VРСУ).

| Ориентационная решётка 2331303−10t=a10r=a10s=a  233 1303−10 t=a10r=a10s=a14 S1= a210 Cos (310312) = 535, Sin =27 SОР = r ∙s Sin = a240 VОР = Sор∙t = 20a3 | Границы зёрен 1. S2 = ∙S1, S2 = a2 10 VРСУ = S2∙t = 10a3 VПРН/ VОР =12 2. Арсу = а2Σ <31 8> Врсу = а7Σ <9 3 13> SinМ =57 , М= 57,690 SРСУ= A∙В∙SinМ = a2∙10 VРСУ = SРСУ∙t = 10a3 VПРН/ VОР =12 |
| --- | --- |

# Образец № 2

1) 537 11011−2   t=a2r=2a6s=a23  53711033−2  t=a12r=a22s=a211  537 110116−    t=a2r=a238s=a219

m∙2:m     V=a3/6        m∙2:m   V=a3/22        m∙2:m     V=a3/38

- 

Границы  зёрен:   (ромбические РСУ    9, 11,19,27,33…)

| Ориентационная решётка 53711011−2t=a2r=2a6s=a23 VОР = Sор∙t =a3/6 53711033−2t=a12r=a22s=a211 VОР = Sор∙t =a3/22 537110116−t=a2r=a238s=a219 VОР = Sор∙t =a3/38 | Границы зёрен Параметры РСУ: А =аΣ, В = а2Σ, C=t, SРСУ = a2 2 VРСУ = S2∙t = 2a3 VПРН/ VОР =12  =9: VРСУ/ VОР =108 VРСУ/ VОР = 44 VПРН/ VОР =44  =9: VРСУ/ VОР = 396 VРСУ/ VОР = 76 VПРН/ VОР =76  =9: VРСУ/ VОР = 684 |
| --- | --- |

Ниже приведена схема трёхмерных ориентаций зёрен образцов (♂–аксиальные ори- ентации, ♀– полярные ориентации) с указанием во втором ряду величин VПРН/ VОР,  и - в третьем ряду - групп симметрии полевых тензоров напряжения 2-го ранга ( - цепи ориентаций кристаллитов, принадлежащих одной группе симметрии).

Образец № 1

1) ♂  ♂      2) ♂ ♂ ♂   3) ♂  ♂     4) ♂  ♂     5) ♀      6) ♂      7) ♂    8) ♂

1/2     1/2          1      1      1           1       1          1/5   1/5         1           1/30        1/2          4

2∙m                  ∞:2                  ∞:2                 2           m∙2:m         m         2∙m       4∙m

Образец № 2

1)  ♀  ♀  ♀  2) ♀  ♀  3) ♂  ♂  4)  ♂  ♂  5)  ♀  ♀  ♀  6)  ♂  7)  ♀

12      44     76       16      40         1       1           1       1         28     20     12       1         20

m∙2:m                m∙∞:m         ∞:2                ∞:2                2:m              ∞/ ∞ m∙∞:m

8)   ♀   9)    ♀   10)   ♂   11)   ♂   12)   ♀  ♀   13)   ♀  14)   ♀  15)   ♀       16)   ♀

24            2            1            1/2            1/5    1/5            12             140        336            48

m∙2:m      m∙2:m       m           2:2               2                m∙2:m        2:m       m∙2:m       m∙2:m

17)   ♀   18)   ♂    19)   ♂     20) ♂    21) ♂   22)    ♂   23)   ♂      24)  ♂   ♂

168          2/17            1/2          1            1/2               3               1             1/2       1/10

2:m         ∞:2           2∙m        ∞:2           2∙ m            4∙m           2:2                   ∞:2

В 1-м образце было найдено 13 трёхмерных ориентировок зёрен, преимущественно принадлежащих полям осевой симметрии. Во 2-м образце обнаружено 33 ориентировки кристаллитов, из них 18 принадлежат полярным тензорам и 15 – ориентировкам кристаллитов, образованных в осевых полях симметрии физических воздействий. Доля полярных ориентировок в этом образце  54,5% совпадает с долей волокнистой составляющей в изломе 50-55%.

Обсуждение результатов.

В данной стали наблюдали нетривиальную картину: в начале полосы при величине В = 80-100% ударная вязкость стали KCV-50 =188-220 Дж/см2 была ниже, чем в её середине KCV-50 =203-233 Дж/см2, при 2-х кратном снижениив последней доли волокна в изломе (50-55%). Объяснения несоответствия ударной вязкости и доли волокна в изломах в рамках “классического” металловедения не было найдено.

Анализ трёхмерных кристаллографических ориентаций кристаллитов феррита в ферритно-перлитной структуре стали двух образцов показал на принципиальное отличие основной массы ориентировок зёрен в составе их текстуры. В образце №1 большая часть ориентировок принадлежит к нецентросимметричным осевым полям физического воздействия (суперпозициям одноосных растягивающих или сжимающих напряжений деформаций и градиентного теплоотвода), выраженных в терминах симметрии аксиальных тензоров 2-го ранга. В образце №2 (середина полосы) половина ориентировок принадлежит к центросимметричным полям напряжений - полярным тензорам 2-го ранга.

Анализируя спектры ориентаций зёрен феррита в стали 09ГСФ, обнаружили, что в них получили развитие цепи (мультиплеты) кристаллографических ориентаций, принадлежащих к одной группе симметрии. Расчёты параметров ориентационных решёток t, r ,s в направлении главных осей прокатки и их объёмов показали, что в аксиальных цепях величины этих параметров и, соответственно, объёмов ячеек ориентационной решётки  возрастают, а в полярных цепях уменьшаются.

Вязкое разрушение (до 100% волокна в изломе), присущее образцу № 1, произошло в результате образования пор и их конгломератов, накопившихся в больших ячейках (Vор) мультиплетных рядов аксиальных ориентаций. В то же время неуравновешенность и локальность пиковых напряжений в осевых структурах (ограниченный симметрией множитель повторяемости Р плоскостей ОР) выдерживали сравнительно небольшие пластические деформации до разрушения при ударных испытаниях образцов.

Другие процессы происходили во время ударных испытаний образца № 2: порообразование при ударном деформировании было заблокировано в маленьких ЯОР полярных ориентаций кристаллитов, что понижало возможность вязкого разрушения. С другой стороны релаксация напряжений в объёмах центросимметрично ориентированных кристаллитов (большой множитель повторяемости Р) приводила к резкому спаду усилия после достижения критических величин в микрообъёмах металла. На диаграмме динамической деформации образца наблюдали “срывы” усилий (релаксацию) до меньших величин, после которых вновь начинался повторный их рост.

В гиббсовском методе поверхностных избытков необходимо задать способ выделения объёмных и поверхностных объектов системы, различающихся термодинамическими свойствами. В качестве элементарной объёмной части зерна выбрали объём его ориентационной решётки (VОР), а в качестве элементарного объёма его поверхности на границе - объём полной решётки наложений VПРН. Расчёты соотношений указанных объёмов в каждом конкретном зерне дают уникальную возможность сравнения объёмных и поверхностных энергий зёрен и прогноза физико-механических свойств поликристалла.

Поликристаллические тела состоят из упорядоченно распределённых кристаллитов или зёрен. Термин “упорядочивание” следует связывать не только с кристаллографически детерминированными в общей массе зёрен компонентами “идеальных” текстур, но и с принадлежностью зёрен разных ориентаций, объединённых одинаковым кодом симметрии и принадлежащих полю физического воздействия одинаковой группы симметрии (полевые текстуры). В зависимости от симметрии внешней нагрузки материала одноименные (из одной совокупности трёхмерных кристаллографических индексов) компоненты текстуры по-разному располагаются в пространстве поликристалла. Например, в образцах после растяжения (группа симметрии тензора 2-го ранга m∞m) зёрна из семейства одноименных ориентаций располагаются равномерно по периферии поперечного сечения, в то время как в образцах после кручения (группа симметрии тензора 2-го ранга ∞:2) такие зёрна располагаются в диаметрально противоположных местах.

Каждое зерно, имеющее трёхмерную кристаллографическую ориентацию данной группы симметрии, может иметь соседнее зерно той же группы симметрии, связанное с ней границей совпадения в терминах РСУ. На примере последовательности “1)” образца №2 рассмотрим “разветвление”, связанное границами РСУ 9, образованное разориентировками соседних зёрен на угол 38,940  вокруг оси поворота <110>.

Зёрна ориентировок (110)<UVW> и их РСУ принадлежат группе симметрии ориентировки {5-3-7-4} кубических кристаллитов, соответствующей полю напряжений группы симметрии m∙2:m. Чтобы вычислить индексы ориентировок второго зерна, совпадающие с НП и ПН, сумму квадратов соответствующих индексов 1-го зерна необходимо умножить на число 2 (в конкретном примере 2=81) т.е. найти сумму квадратов индексов 2-го зерна и по ней вычислить тройку кристаллографических индексов в данных направлениях проката. При определении индексов РСУ в границе такую же операцию нужно произвести умножением на число . Объёмы VПРН в границе пар зёрен в десятки (для 1-го зерна) и в тысячи (для 2-го зерна) раз больше объёмов VОР самих зёрен. Это различие усиливается в последовательности экспериментально обнаруженных ориентировок (110)<112>  (110)<332>  (110) <116> и в ряду РСУ соседних зёрен.

Зерно 1             Зерно 2                   РСУ

  =9  537  11011−2        +       1.1.015.15−.6             11055−2

VОР = a3/M              a3/6                    a3/486                 a3/54

VРСУVОР           12= 108          972= 8748           108= 972

VПРНVОР                 12                        972                      108

Образование в структуре металла цепей кристаллографических ориентаций на базе основных ориентировок, отвечающих тензорам напряжений полярных групп симметрии, приводит к скачкообразному возрастанию элементарных объёмов поверхности и доминированию их над сопоставимыми объёмами ориентированных зёрен металла. Соответственно, внутренняя энергия границ быстро возрастает по мере образования высоко индексов ориентировок зёрен и процессы разрушения металла с большей вероятностью локализуются в границах зёрен.

Противоположное соотношение сравниваемых объёмов и энергий обнаружено в трёхмерных ориентациях, образованных под влиянием тензоров напряжений 2-ранга аксиальных групп симметрии. Рассмотрим на примере последовательности “4)”образца №2 “разветвление”, связанное с каждой ориентировкой границами РСУ 9, образованное разориентировками соседних зёрен на тот же угол 38,940  вокруг оси поворота <110>.

Зёрна ориентировок (110)<221> и (134)< 221> и их РСУ принадлежат группе симметрии {6-3-2-3} кубических кристаллитов, соответствующих полю напряжений при кручении группы симметрии ∞:2.

Зерно 1                Зерно 2           Зерно 3                РСУ

  = 9    632 11022−1      +       1.1.010.10−.23 или 1.1.012.12−.21        11044−7

VОР = Ma3       9a3                  729a3                  729a3                 81a3

VРСУVОР       2/9 = 2                         2/729= 2/81           2/81= 2/9

VПРНVОР            2/9                              2/729                         2/81

Образование в структуре металла цепей кристаллографических ориентаций на базе ориентировок, отвечающих тензорам напряжений аксиальных групп симметрии, приводит к скачкообразному возрастанию элементарных объёмов зёрен VОР и доминированию их над сопоставимыми объёмами VПРН границ зёрен металла. Соответственно, вну тренняя энергия зёрен быстро возрастает и процессы разрушения металла преимущественно развиваются в теле зёрен.

ВЫВОДЫ

- Сравнительно низкий уровень прочностных и пластических свойств образца №1, несмотря на 80-100% волокна в ударных изломах, объясняются неравномерным распределением напряжений, описываемых аксиальными группами симметрии полей внешнего воздействия. Они возникают  в технологии прокатки начала полосы (меньшие деформации при задаче полосы в стан, повышенные температуры из-за отсутствия охлаждения на рольганге при выходе полосы из чистовой клети). Образование в структуре металла цепей кристаллографических ориентаций на базе основных ориентировок, отвечающих тензорам напряжений аксиальных групп симметрии, приводит к скачкообразному увеличению объёмов элементарных ячеек ориентированных зёрен металла и доминированию их над элементарными объёмами межзёренных границ. Соответственно, энергия границ становится меньше, чем энергия сопоставимых с ними объёмов ориентированных решёток, вследствие чего последние заполняются вакансиями и их конгломератами вплоть до момента образования пор. Процессы разрушения металла инициируются внутри зёрен, в изломах образцов превалирует волокнистая составляющая. В этих условиях пиковые напряжения локальны из-за ацентричной осевой симметрии взаимодействия поля и кристаллита, при этом релаксация напряжений в объёме металла ограничена. По этой причине разрушение срезом происходит преждевременно, хотя и сопровождается желательной картиной волокнистого излома после сериальных ударных испытаний.

- В трёхмерной текстуре образца №2, взятого из середины полосы, присутствуют как аксиальные, так и полярные ориентации зёрен феррита. Их соотношение точно соответствует экспериментально обнаруженной доле волокна 50-55% в изломах. Вместе с тем наличие в металле последовательностей или цепей преимущественно полярных трёхмерных ориентаций, ограничивая вероятность объёмного разрушения матрицы, создаёт благоприятные условия многочисленной пространственной релаксации пиковых напряжений, равномерно распределяя их по всему объёму образца. В результате, несмотря на смешанный вид излома, уровень механических свойств данного образца заметно выше, в сравнении с образцом №1.

ЛИТЕРА ТУРА

- А.В.Шубников. Изв.АН ССР, сер.физ., 1949, т.13, c.347-375.

- А.В.Шубников, В.А.Копцик.Симметрия в науке и искусстве. Изд”Наука”.1972.339 c.

- В.Д.Дурнев, И.П.Талашкевич. Симметрия в технологии. Изд.“ Политехника”.1979.  255 c.

- И.C. Желудев. Симметрия и её приложение.  Изд.“Атомиздат”.1976. 285c.

- Славов В.И., Вишняков Я.Д. Периодическая система индексов и симметрия текстур кристаллов.Сб.“Методы и структурные исследования по физике твёрдого тела”. Вологда, 1974, с.60-101.

- Славов В.И. Исследование симметрии текстуры в кристаллических материалах. Автореферат  кандидатской диссертации. М. 1974. МИСиС.

- Вишняков Я.Д., Бабарэко А.А., Владимиров С.А., Эгиз И.В. Теория образования текстур в металлах и сплавах, М., Наука, 1979. 340 c.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Периодическая система кристаллографических индексов – алгоритм расчёта специальных разориентировок зёрен.  Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. № 3. с.17-24.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Расчёт разориентировок <UVW> кубических решёток, образующих решётки совпадающих узлов разных сингоний. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2001. № 3. с.22-25.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Способ дифракционного анализа спаренных спецграницами зёрен поликристаллов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. № 11. с.15-23.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Исследование ромбических решёток совпадающих узлов на специальных границах стального листа. Металлы. 2000. №3.     c. 72-79.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Исследование текстуры ромбических решёток совпадения узлов на зёрнах (112) рекристаллизованной листовой стали. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2000. № 3. с.25-31.

- Славов В.И., Наумова О.М., Пучков А.В.  Гексагональные РСУ на специальных границах <111>стального листа. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2002. № 10. с.26-31.

- Славов В.И., Наумова О.М., Яковлева Т.П. Реперная дифракция моноклинных РСУ  в специальных границах стального листа. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2003. № 6. с.32-39.

- Slavov V.I., Naoumova O.M., Jakovleva T.P. Method laue-repere investigation special  boundaries  and  fine structure in sheet steel. Abstracts of International Conference on Texture  and Anisotropy of Polycrystals. Clausthal. Germany. 1997.s.116.

- Slavov V.I.,  Naoumova O.M.,  Jakovleva T.P. Method laue-repere investigation of texture CSL and grains in commercial material. Abstracts of International Conference Texture  and  Properties of Materials. Ekaterinburg. 1997. s.57.

- Slavov V.I.,Naumova O.M.,Yakovleva T.P.    The texture and special grain boundaries in the steel sheet // Proceeding of The Sixth Sino-Russia International Sumposium on New Materials and Technologies, China, 2001, p.462.

- Slavov V.I., Kostylev S.N., Naumova O.M.Puchkov A.V.                                                    The investigation of texture and special boundaries in hot-rolled and cold-rolled IF-steel. International Forum for the Properties and Application of IF Steels “IF STEELS 2003”, Tokio, Japan, 2003, p.377-380.

- Slavov V.I., Naumova O.M.,Kostylev S.N.,Puchkov A.V.                                                        Application of the Repere Diffraction to Study of    Special Grain Boundaries in Recrystallized Metals // Proceedings of the Joint International Conference on Recrystallization and Grain Growth, Part 2, Annecy, France, 2004, p.1413-1417.

- Slavov V.I., Chaschin S.N., Kostylev S.N, Naumova O.M.,Khlybov O.S., Puchkov A.V.      Impact of Coil Cooling Rate on Texture, Special Boundaries and Properties of Hot Rolled Strip // Proceedings of the Joint International Conference on Recrystallization and Grain Growth, Part 1, Annecy, France, 2004, p.323-328.

- Славов В.И. Кристаллографические и рентгенодифракционные методы исследования специальных границ зёрен. Автореферат  докторской диссертации.  М. 2003. МИСиС.