Применение метода моделирования при исследовании

неоднородности микродеформаций металлов

Корниенко В.Т., Корниенко Э.О.

Первоуральск, Россия

Методы оценки микронеоднородности деформаций металлов только путем измерения их по ячейкам малобазных делительных сеток не всегда отражают действительную величину разброса микродеформаций в структуре металла. Связано это с тем, что на определенной части баз измерения  наблюдается усреднение деформаций смежных микроучастков и, следовательно, сглаживание неоднородности.

Применение экспериментально-аналитического метода моделирования /1/ при исследовании неоднородности  микродеформаций позволяет наряду  с измерениями, выполненными по ячейкам делительной сетки,  проводить расчет параметров распределения микродеформаций при модельном представлении. Элементами такой модели являются  новые структурные характеристики: база вариации (L) – среднестатистический размер микроучастка металла, на котором локализуется микродеформация, относительно однородная во всех соседних точках, и волна вариации (W) – среднестатистический размер области  группировки микродеформаций, однотипных по отклонению от средней деформации (e) образца.

Оценку неоднородности микродеформаций методом моделирования проводили на Армко-Fe, стали Х18Н10Т, 20 и 45. На образцы после разных режимов термообработки фотоспособом наносили делительные сетки с размером ячеек (LC) от 10 до 100 мкм в зависимости от величины среднего размера  зерна  (R).  При  этом  отношение   LC /R   находилось в пределах 0,28 …3,0. После растяжения образцов определяли дисперсии:                     D1 - экспериментальную, рассчитанную непосредственно по результатам измерения деформаций по ячейкам сетки, и D - определяемую в циклах компьютерной программы с использованием формул /1/. Одновременно находили отношение  t=LCL  и  m- количество баз вариаций Lна волне W. По найденным значениям указанных величин оценивали базу вариаций  L=LCt  и волну вариаций  W=mL. Далее рассчитывали коэффициенты вариации микродеформаций непосредственно по ячейкам сетки (Jc):

Jc=  D1e100%

и по базам вариаций (J).

J=  De100%

Результаты измерений и расчетов приведены в таблице.

Материал              R,            LC ,           L,            W,            Jc,           J,           Термообра-

мкм           мкм           мкм           мкм            %              %                 ботка

Армко-Fe               35              25              9,8            224           35,2          51,6               Без т/о

50              9,2            213           21,7          47,0                   «

100              7,4            202           13,3          52,0                   «

Сталь                      70              20             22,2           654           45,3          48,1               Отжиг

Х18Н10Т                                  50             25,2           550           33,7          48,7                   «

100             24,5           506           23,8          49,1                   «

Сталь 20                   8              10               5,8           65,8          26,1          35,2             Нормали-

20               4,8           61,8          17,1          34,6                зация

24              10               9,0            164          42,8          48,5                Отжиг

20               8,4            145          32,5          45,9                    «

39              20             13,2            235          43,3          49,5                    «

50             12,4            230          31,7          49,0                    «

Сталь 45                 35              25             13,2            320          34,9          48,8               Без т/о

50             14,4            325          27,1          50,7                    «

100             13,1            337          18,4          44,3                    «

Данные таблицы показали, что для одного и того же металла значения коэффициента вариации  существенно зависят от размера ячеек LC применяемой  делительной сетки. Так, для Армко – Fe коэффициент вариаций, определенный по сетке с ячейками 25 мкм, равен 35,2%, а по сетке с ячейками 100 мкм  почти в 2,5 раза меньше -  13,3%.   Для  стали   Х18Н10Т Jc по сетке с ячейками 20 мкм  составил  45,3%,  а  по  сетке  с  ячейками  100 мкм  почти в 2 раза меньше – 23,8%.  Аналогичная картина наблюдается и на углеродистых сталях.  Уменьшение коэффициента вариаций  Jc с увеличением размера ячейки делительной сетки тем заметнее, чем больше размер ячейки относительно базы вариации. Следует отметить, что использование таких результатов в исследованиях микродеформаций может приводить к неправильным выводам.

Если же рассмотреть коэффициенты вариаций  J,  рассчитанные посредством моделирования, то их значения для всех исследованных материалов практически не зависят от размеров ячеек делительной сетки и определяются только свойствами металлов. Приблизительное совпадение величин  Jc и  J в случаях,  когда  Lc L (сталь Х18Н10Т, Lc= 20 мкм,     L = 22,2 мкм  и  сталь 20,  R = 24 мкм,  Lc = 10 мкм,  L = 9 мкм), указывает на близость значений коэффициента вариаций J к реальным характеристикам структурной неоднородности деформаций.

Так же как и коэффициент вариаций  J значения баз вариации микродеформаций L практически не зависят от размеров ячеек делительной сетки и во всех состояниях структуры меньше средних размеров зерен R, а значит разброс микродеформаций происходит не по целым зернам металла, а по их фрагментам, составляющим (0,21 – 0,72) R.

С ростом величины зерен (сталь 20) наблюдается увеличение размеров участков локализации микродеформаций – баз вариаций L, а также одновременное повышение амплитуды разброса микродеформаций относительно средней деформации  e по образцу – волны вариации W.         С точки зрения трещинообразования это может свидетельствовать о следующем. Если с уровнем микродеформаций связана вероятность образования микротрещин, то с размерами локализации и характером разброса этих деформаций – вероятность распространения микротрещин. Следовательно, увеличение L и  W может приводить к возрастанию вероятности зарождения и особенно вероятности распространения возникших при деформации микротрещин.

В заключение отметим, что применение метода моделирования в исследовании микродеформаций металлов наряду со статистическими параметрами микронеоднородности (D, J и др.)  позволяет определять линейные параметры распределения микродеформаций (L и W), характеризующие степень дробления или объединения зерен металла по неоднородности деформации.

1.  В.Т. Корниенко.  Определение параметров микроструктурной неоднородности деформации металлов методом моделирования. Проблемы прочности.  1991, № 7, 40-44.