ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА АМг6

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пугачева Н.Б., Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Антенорова Н.П., Фролова Н.Ю.

Екатеринбург, Россия

Сплав АМг6 относится к группе термически неупрочняемых алюминиевых деформируемых сплавов. Из этих сплавов изготавливают все виды полуфабрикатов: листы, плиты, прессованные изделия (прутки, профили, панели, трубы, поковки и штамповки, проволоку заклёпочную и сварочную и др.). Они имеют относительно невысокие прочностные характеристики по сравнению с термически упрочняемыми алюминиевыми сплавами, но при этом отличаются высокими показателями пластичности и коррозионной стойкости, особенно в условиях морской атмосферы, а также хорошо свариваются плавлением.

Обычно сплавы, подобные АМг6, дополнительно упрочняются холодной деформацией с целью повышения временного сопротивления и, особенно, предела текучести; пластичность при этом снижается. Для восстановления последней используют выдержки при температуре 90С, 10 часов, поскольку широко известна склонность этих сплавов в нагартованном состоянии к разупрочнению при естественном старении. Для обеспечения стабильного уровня механических характеристик в течение длительного времени используют также кратковременный нагрев до 120 - 175С, после которого свойства несколько снижаются, но в последствии стабилизируются. Механизм разупрочнения таких сплавов на стадии возврата ещё мало изучен. Исследование изменения структуры и свойств  алюминиевого сплава АМг6 представляет научный и практический интерес, поскольку позволяет объяснить причину снижения прочностных характеристик при естественном старении, а также прогнозировать остаточный ресурс конструкций, эксплуатируемых при климатических температурах.

В данной работе исследованы структурные изменения сплава АМг6 (химический состав, мас. %: 6 Mg; 0,5 Mn; 0,1 – 1,0 Cr; 0,1 – 1,0 Si; 0,001 Fe;  Al - остальное) после различных температурных выдержек, а также изменение удельного электросопротивления (микроомметр БСЗ-010-2), твердости (по Виккерсу на приборе AKASHY), механических свойств при статическом растяжении (по ГОСТ 1497-84 на разрывной испытательной машине INSTRON 8801). Структурные исследования проведены с помощью оптической металлографии, электронномикроскопических (электронный просвечивающий микроскоп JEM-20CX) и микрорентгеноспектральных (электронный растровый микроскоп TESCAN VEGA с приставкой для локального микроанализа OXFORD) исследований.

В исходном состоянии (после нагартовки) исследованный сплав имеет характерную для деформированного металла структуру: вытянутые зерна -твердого раствора легирующих элементов в алюминии (рисунок 1) с развитой субзёренной структурой и густым сплетением дислокаций, закреплённых примесными атомами (рисунок 2). Интерметаллиды Al3Mg2 (β-фаза) и Al6(Mn,Fe) располагаются преимущественно по границам зерен (рисунок 1). Внутри субзёрен присутствуют линзообразные частицы (рис. 3), которые идентифицированы как интерметаллид Al6(Mn,Fe).

В сечении, перпендикулярном направлению прокатки, размер деформированных зерен -твердого раствора составляет 2 - 5 мкм в ширину и 20 – 100 мкм в длину, а частицы интерметаллидов имеют размеры от 2 мкм до 50 мкм. Твёрдость сплава составляет HV 0,05 1250 – 1270 МПа. Поскольку стадия возврата характеризуется взаимодействием точечных дефектов, а движение и взаимодействие дислокаций практически отсутствует, нами были проведены исследования по определению температурного интервала старения, исключающего начало полигонизации. Нагрев сплава до температуры 220С и выдержка 10 часов привели к изменению плотности дислокаций от 4,510-8 мм-1 в исходном состоянии до 2,8 мм-1, т.е. практически в 2 раза. При этом дислокации выстроились в стенки, появились микрообласти свободные от дислокаций, сформировалась «лестничная» дислокационная структура (рисунок 4). Это ещё не полигонизация, но её начальная стадия.

| 100 мкм Рисунок 1 - Микроструктура сплава АМг6 в плоскости, перпендикулярной направлению прокатки | При такой же продолжительности выдержки и более низких температурах нагрева изменение значений плотности дислокаций значительно меньше. Увеличение продолжительности выдержки при температурах ниже 200С приводит к заметному движению и взаимодействию дислокаций, т.е началу полигонизации. |
| --- | --- |

| 1 мкм Рисунок 2 - Дислокационная структура сплава АМг6 после нагартовки | 50 нм Рисунок 3 - Частица Al6(Mn,Fe) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 мкм Рисунок 4 - Дислокационная структура сплава АМг6 после выдержки 220С, 10 часов | Например, после нагрева до 100С и выдержки 500 часов формируется дислокационная структура подобная показанной на рисунке 4, плотность дислокаций составила 2,7 мм-1. Понижение температуры старения существенно тормозит диффузионные процессы. Однако, даже при температуре 70С можно достичь «лестничной» дислокационной структуры после выдержки 3000 часов, при этом плотность дислокаций изменилась в меньшей степени – до 3,5 мм-1. |  |

Разупрочнение исследованного сплава происходит даже при температурах 50 и 70С (рисунок 5). Заметное снижение твёрдости отмечено в течение начальных 50 -100 часов выдержки, в дальнейшем отмечается стабилизация значений твёрдости. Значения удельного электросопротивления существенно меняются после более длительных выдержек. Например, при температуре старения 70°С существенное снижение электросопротивления зафиксировано только после 1500-часовой выдержки (рисунок 6).  Скорее всего, разупрочнение сплава в первые 50 – 100 часов старения при температурах 50 – 100°С происходит за счёт интенсивного высвобождения дислокаций от точечных дефектов и взаимодействия с ними. Общее количество точечных дефектов на этой стадии мало меняется.

| Рисунок 5 – Изменение твердости сплава АМг6 при старении | Рисунок 6 – Изменение удельного электросопротивления сплава АМг6 после старения при 70°С |
| --- | --- |

Изменение механических свойств сплава АМг6 при старении происходит более плавно: после 1500-часовой выдержки при 70°С значения σв уменьшаются от 450 МПа в исходном состоянии до 420 МПа, σ0,2  - от  320 до 280 МПа, а значения  увеличиваются 14 до 18 %.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-01-00679.