Структурный анализ установившейся ползучести многофазных композитов

Б. С. Резников, А. Ф. Никитенко, И. В. Кучеренко

Новосибирск, Россия

В работе выполнено исследование установившейся ползучести микронеоднородной среды. Для прогнозирования механических свойств по свойствам исходных элементов будем использовать принцип эффективной однородности [1]. В качестве характерного непрерывно повторяющегося структурного элемента композита рассмотрим многофазный материал, состоящий из М продольных фаз, изображенный на рис. 1. Пусть каждый изотропный элемент композиции находится в условиях установившейся ползучести при степенном законе [3]. Тогда

Рис. 1.

O

1

3

2

s=М

s=2

s=1

6

2

4

1

6

5

5

4

3

(1)

где S(s)=σ1(s)2+σ2(s)2+σ3(s)2−σ1(s)σ2(s)−σ2(s)σ3(s)−σ3(s)σ1(s)++3(σ4(s)2+σ5(s)2+σ6(s)2).

Для тензоров напряжений σj и скоростей деформаций ползучести εj(s)приняты матричные обозначения [2, 4], s соответствует номеру фазы; B(s),ms - коэффициенты и показатели ползучести s-ой фазы.

Чтобы получить определяющие соотношения для многофазного композита необходимо соотношения (1) дополнить условиями, связывающими напряжения и скорости деформаций ползучести в композите и элементах субструктуры. В качестве таких условий примем естественные условия сопряжения на границах раздела между фазами [2]. На площадке с нормалью n1 (рис. 1) имеем:

εl=εl(s),  σl=s=1Mϖsσl(s),    {ε6=s=1Mϖsε6(s),   σ6=σ6(s);  (s=1,2,..M;  l=1,5); 	(2)

на площадке с нормалью n2:

σl=σl(s),   {εl=s=1Mϖsε6(s)  (s=1,2,..M;l=2,4);	(3)

на площадке с нормалью n3

ε3=ε3(s)  (s=1,2,..M),   σ3=s=1Mϖsσ3(s)  ,	(4)

где ϖs - удельное объемное содержание s-й фазы, s=1Mϖs=1.

Таким образом, из нелинейной системы (1)-(4) необходимо исключить 12М фазовых напряжений и скоростей деформаций, чтобы получить 6 определяющих соотношений для композитного материала. В общем случае это связано со значительными вычислительными трудностями.

В качестве примера рассмотрим ползучесть двухфазного композита в случае плоского напряженного состояния. В этом случае σ1≠0,  σ6≠0,  σi=0    (i=2,3,4,5), что соответствует совместному действию растяжения и кручения. Из (1)-(4) получим:

ε1=2D(1)σ1(1),      {ε2=ε3=−ε12,      {ε6=σ6s=12ωsC(s),	(5)

где 	D(s)=C(s)6,             C(s)=3B(s)S(s)ms−12,(s=1,2),S(1)=σ1(1)2+3σ62,       S(2)=(σ1−ω1σ1(1))ω22+3σ62	(6)

и при заданных σ1,σ6 величину σ1(1) определяем из уравнения

ω2D(1)σ1(1)=D(2)(σ1−ω1σ1(1)). 	(7)

1=0;1

1=0,9

1=0,5

Рис. 2

ε6ε1На рис. 2 представлены зависимости ε6ε1 от 3σ6σ1 при различных значениях ω1∈[0,1], полученные из (5)-(7) при m1=m2=3, B(1)=1,0⋅10−5(кгмм2)−m1c−1 B(2)=3,0⋅10−7(кгмм2)−m1c−1. Для удобства вычислений было принято σ1=L1σo,σ6=L6σo, L12+3L62=1, где σo имеет размерность напряжения.

Рис. 4.

Полученные результаты показывают, что условие несжимаемости многофазного материала выполняется для любых параметров композиции. Для композита при 0<ω1<1 и различных механических характеристиках элементов композиции наблюдается существенное отклонение от гипотезы подобия девиаторов напряжений и деформаций ползучести (рис. 2, кривые при ω1=0,9;  ω1=0,5); эта гипотеза справедлива для однородного материала при ω1=0,ω1=1 (рис. 2, кривая ω1=0;1).

Литература

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов/ Пер. с англ. – М.:Мир. 1982. – 334 с.

- Резников Б.С., Никитенко А.Ф., Кучеренко И.В. Построение определяющих соотношений упругих многофазных сред, учитывающих структуру композита//Математическое моделирование и краевые задачи: Труды 3ей Всеросс.науч. конф. Ч.1 Мат. модели механики, прочности и надежности элементов конструкций. – Самара:СамГТУ, 2006. –с.186-192

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М.:Наука. 1966.  – 752 с.

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. –М.: Наука, 1977.-400 с.