ТРАНСВЕРСАЛЬНО ИЗОТРОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ДЛИННОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Колмогоров Г.Л., Латышева Т.В., Снигирева М.В.

Пермь, Россия

Исчезновение электрического сопротивления у некоторых материалов при охлаждении до низких температур было обнаружено впервые в 1911 г. Камерлингом – Оннесом и названо сверхпроводимостью. Интенсивные теоретические и экспериментальные исследования сверхпроводящих материалов, выполненные в 60–70-х годах прошлого столетия, привели к открытию сверхпроводников, число которых на данный период достигает несколько тысяч. При этом обозначились перспективы широкомасштабного применения сверхпроводников в энергетике, электротехнике, в физике высоких энергий, установках термоядерного синтеза, в медицине, в металлургии [1].

В настоящее время в России организуется производство низкотемпературных сверхпроводящих материалов (НТСП) для магнитной системы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), строительство которого начато в атомном центре Кадараш во Франции. Общее необходимое количество сверхпроводников для магнитной системы ИТЭР составляет более 700 тонн [2].

Технические сверхпроводящие кабели представляют собой сложные композитные конструкции из разнородных материалов с ультратонкими (до долей микрона) волокнами собственно сверхпроводникового материала (рис.1). Для ИТЭР планируется изготовление сверхпроводников на основе материалов Nb-Ti и Nb3Sn при температурах вблизи 4,2˚К (температура жидкого гелия). Разработка технологии и освоение производства сверхпроводников для ИТЭР выполняется при участии кафедры Динамики и прочности машин Пермского Государственного Технического Университета. В основе технологии лежит многократное волочение как наиболее трудоемкий вид металлургического передела [3, 4]. Процесс волочения заключается в протягивании заготовки через конический волочильный инструмент, общее количество переходов при производстве сверхпроводников несколько десятков. Передний конец протягиваемой заготовки находится в условиях одноосного растяжения, при этом возникает опасность его разрушения при превышении предельных обжатий. Величина обжатия за проход волочения определяет, в свою очередь, общее количество проходов в процессе изготовления сверхпроводника, поэтому актуальной задачей является определение физических характеристик сверхпроводниковой композиционной заготовки, с целью определения режимов пластического деформирования.

Как следует из рис. 1, композиционные сверхпроводники представляют собой трансверсально изотропную конструкцию, состоящую из сверхпроводящих волокон и токостабилизирующей оболочки из сверхчистой меди. К трансверсально изотропным средам относят материалы, обладающие симметрией свойств в перпендикулярной к направлению волокон плоскости [5]. Для создания технологии производства сверхпроводников необходимо иметь полный набор характеристик трансверсально изотропной среды.

Рис. 1. Некоторые конструкции сверхпроводников.

Определим эффективные свойства композита через свойства отдельных составляющих фаз. Допустим, что ось 1 – ось симметрии (рис. 2). Тогда соотношения связи напряжений и деформаций записываются в виде [5]:

| σ11=С11ε11+С12ε22+С13ε33, | (1) |
| --- | --- |
| σ22=С12ε11+С22ε22+С23ε33, |  |
| σ33=С12ε11+С23ε22+С22ε33, |  |
| σ12=2С66ε12, |  |
| σ23=(С22−С23)ε23, |  |
| σ31=2С66ε31. |  |

Пять констант С11, С12, С22, С23 и С66 определяют пять независимых эффективных свойств среды. Обычно всеми константами пользуются редко, поскольку экспериментальное их определение сопряжено со значительными трудностями. Поэтому на практике пользуются так называемыми техническими константами.

Рассмотрим состояние одноосного нагружения, при котором

σ11≠0,           σ22=σ33=σ12=σ23=σ31=0.                   Из (1) легко найдем, что σ11=Е11ε11, где

Рис. 2. Система параллельных волокон.

| Е11=С11−2С122С22+С23. | (2) |
| --- | --- |

Величина Е11, определяемая непосредственно из эксперимента, является модулем упругости при одноосном нагружении (модуль Юнга). Изменение поперечных размеров образца при одноосном нагружении используется для определения коэффициентов Пуассона через соотношения

ν12=−ε22ε11 и ν13=−ε33ε11,

где в обозначении νij принято, что первый индекс i относится к направлению приложения напряжения (деформации), а второй j –  к направлению вызванной им поперечной деформации. Из (1) следует, что при одноосном нагружении в направлении 1

| ν12=ν13=С12С22+С23. | (3) |
| --- | --- |

Рассмотрим состояние, когда ε11=0, ε22=ε33=ε. Пусть σ22=σ33=σ, тогда из (1) следует, что σ=2К23ε, где

| К23=12(С22+С23). | (4) |
| --- | --- |

Величина К23 является объемным модулем упругости.

И наконец, модули сдвига, которые можно измерить непосредственно, выражаются следующим образом [5]:

| μ12=μ31=С66, | (5) |
| --- | --- |
| μ23=12(С22−С23). | (6) |

Соотношения (2) – (6) преобразуются к виду [5]:

| С=Е11+4ν122К23, | (7) |
| --- | --- |
| С12=2К23ν12, |  |
| С22=μ23+К23, |  |
| С23=−μ23+К23, |  |
| С66=μ12. |  |

Кроме пяти независимых констант можно определить и другие константы трансверсально изотропной среды. Например, если на тело действует одноосное растягивающее напряжение в направлении, перпендикулярном оси симметрии, то

σ22≠0, σ11=σ33=σ12=σ23=σ31=0.

Из (1) найдем σ22=Е22ε22, где

| Е22=С22+С122(−С22+С23)+С23(−С11С23+С122)С11С22−С122. | (8) |
| --- | --- |

Для трансверсально изотропного материала типа волокнистого армированного композита характерно Е11>>E22, [5]. Определяя коэффициенты Пуассона ν21 и ν23 при помощи выражений ν21=−ε11ε22,  ν23=−ε33ε22, имеем

| ν21=С12(С22−С23)С11С22−С122, ν23=С11С23−С122С11С22−С122. | (9) |
| --- | --- |

Из свойств симметрии среды следует также что

| ν31=ν21, ν32=ν23. | (10) |
| --- | --- |

Отметим, что ν12≠ν21; из приведенных выше формул определяется связь между этими константами:

| ν12Е11=ν21Е22. | (11) |
| --- | --- |

Полезными могут также оказаться следующие соотношения [5]:

| Е22=4μ23К23К23+μ23+4ν122μ23К23Е11, | (12) |
| --- | --- |
| ν23=К23−μ23−4ν122μ23К23Е11К23+μ23+4ν122μ23К23Е11, | (13) |
| ν21=4ν122μ23К23Е11(К23+μ23)+4ν122μ23К23. | (14) |

Вышеприведенные соотношения позволяют определить эффективные свойства композитов, армированных волокнами. Для выполнения этой задачи вводится структурная модель композита.Наиболее часто применяется полидисперсная модель среды с цилиндрическими включениями [5]. Принимается, что волокна представляют собой бесконечно длинные круговые цилиндры, заключенные в непрерывную матрицу. Модель схематически представлена на рис. 3. Согласно этой модели, с каждым отдельным волокном радиуса а связана оболочка из материала матрицы радиуса b. Каждая отдельная комбинация волокна и матрицы называется составным цилиндром. Практичность подобной модели объясняется тем, что для определения четырех из пяти эффективных модулей представительного элемента объема достаточно рассматривать отдельный составной цилиндр.

Упругие характеристики

Задача заключается  в определении модуля Е11 при одноосном нагружении. Для этого принимается

ε11=ε,             σ22=σ33=σ12=σ23=σ31=0,

где ось 1 в прямоугольной декартовой системе координат совпадает с направлением оси составного цилиндра. Переходя к цилиндрической системе координат, предполагается существование следующего поля перемещений [5]:

Рис. 3. Полидисперсная модель среды с цилиндрическими включениями

| urF=AFr, urM=AMr+BMr, uz=εz. | (15) |
| --- | --- |

Решение в виде (15) удовлетворяет уравнениям равновесия. Константа АF относится к внутреннему цилиндру (волокну), а АM и BM – к оболочке (матрице). Для определения этих констант используются условия на границе

| при r=a urF=urM, σrF=σrM, | (16) |
| --- | --- |
| при r=b σrM=0. | (17) |

В рамках нашей задачи эффективный модуль Е11 определяется выражением

Е11=σzzε,

которое принимает вид:

| Е11=1πb2εAσzz(r)da, | (18) |
| --- | --- |

где А – площадь поперечного сечения. Интегрирование соотношения (18) дает

| Е11=сЕF+(1−c)EM+4c(1−c)(νF−νM)2μM(1−c)μM(kF+μF3)+cμM(kM+μM3)+1. | (19) |
| --- | --- |

Выражение (19) определяет эффективный модуль упругости направлении оси одиночного составного цилиндра. Следует отметить, что первые два слагаемых формулы (19) соответствуют правилу смеси.

Для определения механических и теплофизических свойств сверхпроводящих проводов как трансверсально изотропной среды рассмотрим композит, состоящий из двух компонентов: сплава ниобий-титан (Nb-Ti (50% по массе)) и меди (Си). Ниобий-титан являтеся сердечником, а медь - оболочкой. Сечение сверхпроводника показано на рис. 4.

Cu

Nb-Ti

оболочка

сердечник

Рис. 4. Расчетная схема сверхпроводникового провода.

В табл. 1 приведены значения физических констант для компонентов композита, принятые в последующих расчетах.

Таблица 1

| Физические константы: | Cu | Nb-Ti |
| --- | --- | --- |
| Е, ГПа (модуль упругости) | 120 | 108 |
| k, ГПа (объемный модуль) k=Eμ9μ−3E. | 102,22 | 132 |
| μ, ГПа (модуль сдвига) | 46 | 39,6 |
| ν (коэффициент Пуассона) | 0,304 | 0,364 |
| λ, Вт/м·град (удельная теплопроводность) | 387 | 37,1 |
| а, 1/град (коэффициент термического расширения) | 17·10-6 | 7,65·10-6 |

По формуле (19) выполнили два варианта расчетов Е11 с учетом третьего слагаемого (вариант 1) и по правилу смесей (вариант 2). Результаты расчетов приведены в табл. 2. Видно, что точность расчетов по правилу смесей очень высокая и достаточно учитывать первые два слагаемых  в формуле (19).

Таблица 2

| с | 1) Е11 для трансверсально изотропной среды, ГПа | 2) Е11 по правилу смеси, ГПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 120 | 120 |
| 0,2 | 117,678 | 117,6 |
| 0,4 | 115,315 | 115,2 |
| 0,6 | 112,914 | 112,8 |
| 0,8 | 110,475 | 110,4 |
| 1 | 108 | 108 |

с – объемная доля волокна, меняется от 0 до 1.

Поставленная задача позволяет получить решение и для эффективного значения коэффициента Пуассона ν12, если ось 1 совпадает с направлением волокон и ν12≠ν21. В соответствии с рассматриваемой задачей ν12 определяется в виде [5]:

| ν12=(1−c)νM+cνF+c(1−c)(νF−νM)μM(kM+μM3)−μM(kF+μF3)(1−c)μM(kF+μF3)+cμM(kM+μM3)+1. | (20) |
| --- | --- |

Формула (20) также аппроксимируется правилом смесей с высокой точностью. В табл. 3 приведены расчетные значения коэффициента Пуассона ν12 по формуле (20) и по правилу смесей.

Таблица 3

| с | 1) ν12 для трансверсально изотропной среды | 2) ν12по правилу смеси |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,304 | 0,304 |
| 0,2 | 0,317 | 0,316 |
| 0,4 | 0,329 | 0,328 |
| 0,6 | 0,341 | 0,34 |
| 0,8 | 0,352 | 0,352 |
| 1 | 0,364 | 0,364 |

Подобным образом получено точное решение для объемного модуля при плоском деформированном состоянии [5].

| К23=kM+μM3+c1kF−kM+13(μF−μm)+(1−c)(kM+43μM). | (21) |
| --- | --- |

На рис. 5 приведены расчетные значения объемного модуля упругости по формуле (21) (зависимость 1) и по правилу смесей (зависимость 2). Видно, что для объемного модуля упругости правило смесей не обеспечивает высокую точность, поэтому следует пользоваться формулой (21).

В работе [5] предлагаются формулы для определения модуля сдвига:

| 1) μ12=μMμF(1+c)+μM(1−c)μF(1−c)+μM(1+c), 2) μ=μici=cμF+(1−c)μM. | (22) |
| --- | --- |

с

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

100

120

140

объемное содержание волокна

1

2

К, ГПа

Рис. 5. Результаты расчета объемного модуля упругости.

В табл.4 приведены расчетные значения модуля сдвига по формулам (22). Видно, что модуль сдвига определяется с высокой точностью правилом смесей.

Таблица 4

| с | 1) μ12 для трансверсально изотропной среды, ГПа | 2) μ12по правилу смеси, ГПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 46 | 46 |
| 0,2 | 44,645 | 44,72 |
| 0,4 | 43,328 | 43,44 |
| 0,6 | 42,05 | 42,16 |
| 0,8 | 40,808 | 40,88 |
| 1 | 39,6 | 39,6 |

Теплофизические свойства

При многопереходном волочении сверхпроводниковая заготовка разогревается в процессе пластического деформирования и охлаждается на барабанах волочильной машины. Выполнение расчетов температурных режимов требует знания теплофизических эффективных свойств композитной сверхпроводниковой заготовки.

В соответствии с работой [5] определены теплофизические характеристики сверхпроводникового композита на основе сплава ниобий-титан в медной матрице.

Удельная теплопроводность определяется формулами:

| 1) λ11=n=1Ncnλn, 2) λ22=λM1+cλM(λI−λM)+(1−c)2, 3) λ=λici=cλF+(1−c)λM. | (23) |
| --- | --- |

В табл. 5 и на рис. 6 приведены расчетные значения приведенной теплопроводности. Видно, что значения λ11 и λ абсолютно одинаковы. Значение λ22 несколько отличается. Коэффициент  теплопроводности λ22 определяет охлаждающую способность сверхпроводящего композита.

Таблица 5

| с | 1) λ11 для трансверсально изотропной среды, Вт/м·град | 2) λ22 для трансверсально изотропной среды, Вт/м·град | 2) λ11по правилу смеси, Вт/м·град |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 387 | 387 | 387 |
| 0,2 | 317,02 | 277,373 | 317,02 |
| 0,4 | 247,04 | 194,948 | 247,04 |
| 0,6 | 177,04 | 130,717 | 177,04 |
| 0,8 | 107,08 | 79,256 | 107,08 |
| 1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |

с

1

2

3

λ11

λ11

λ22

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

100

200

300

обьемное содержание волокна

1

2

3

λ, Вт/м·град

Рис. 6. Теплопроводность сверхпроводящего композита.

В свою очередь коэффициент термического расширения определяется по формулам:

| 1) α11=α+α1−α21k1−1k23(1−2ν12)Е11−1k, 2) α22=α+α1−α21k1−1k232К23−3ν12(1−2ν12)Е11−1k, 3) α=αici=cαF+(1−c)αM, где | (24) |
| --- | --- |

В табл. 6 приведены результаты расчета α по формулам (24). Видно, что правило смесей дает достаточно точные результаты.

Таблица 6

| с | 1) α11 для трансверсально изотропной среды, 1/град | 2) α22 для трансверсально изотропной среды, 1/град | 2) α11по правилу смеси, 1/град |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17 | 17 | 17 |
| 0,2 | 15,142 | 14,924 | 15,13 |
| 0,4 | 13,282 | 12,953 | 13,26 |
| 0,6 | 11,417 | 11,085 | 11,39 |
| 0,8 | 9,541 | 9,317 | 9,52 |
| 1 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |

Выводы:

- Для определения эффективных приведенных физических величин, характеризующих сверхпроводящую композитную систему, рассмотрена модель трансверсально изотропной среды.

- Согласно принятой модели выполнена оценка физических свойств сверхпроводникового композита на основе сплава Nb-Ti, и сопоставление результатов с методом осреднения по правилу смесей.

- По казано, что метод осреднения по правилу смесей в большинстве случаев обеспечивает достаточную точность для использования в практических технологических расчетах.

Библиографический список

1. Металловедение и технология сверхпроводящих материалов. Пер. с англ. – М. Металлургия, 1987. – 560с.

2. А.К.Шиков, А.Д. Никулин, А.Г. Силаев и др. Разработка сверхпроводников для магнитной системы ИТЭР в России. Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2003. №1. с. 36 – 43.

3. И.Л. Перлин., М.З. Ерманок. Теория волочения, 1972 – 176 с.

4. Г.Л. Колмогоров, Т.В. Латышева. Предельные деформации при волочении сверхпроводниковых изделий. Известия ВУЗов. Черная металлургия. 2007. №5. с. 36-38.

5. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. Пер. с англ. – М. Мир, 1982 – 334 с.