МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Костин В.Н., Сажина Е.Ю.

Екатеринбург, Россия

Поскольку эксплуатационные характеристики и ресурс термически упрочняемых изделий зависит не только от температуры и времени выдержки при отпуске, но и от структуры стали, полученной в результате предшествующей закалки, то контроль структуры и свойств изделий необходим как после закалки, так и после отпуска.

При контроле качества закалки изделий из высокоуглеродистых сталей особенно важно выявить перегрев при закалке, приводящий к увеличению содержания остаточного аустенита, что впоследствии может вызвать изменение размеров изделий и даже их растрескивание. Обычно рекомендуется проводить контроль закалки по величине коэрцитивной силы Hc и намагниченности насыщения Ms [1].

750

850

900

800

950

30

15

45

Нс , А/см

30

Тзак , оС

60

HRC

150

100

125

Ms . 10-2 , А/см

Mr . 10-2 , А/см

30

60

90

Проведенные исследования показывают, что в некоторых случаях двухпараметровый контроль закалки целесообразно проводить с использованием коэрцитивной силы и остаточной намагниченности Mr. В ряде случаев чувствительность параметра Mr к структурным изменениям сталей при закалке значительно выше, чем у параметра Ms. Это, в частности, справедливо для сталей 9ХФ и ШХ15. Свойства стали ШХ15 приведены на рисунке, из которого видно, что чувствительность  величины Mr к изменению Тзак почти в два раза выше, чем у намагниченности насыщения Ms. Низкие значения Hc и  высокие значения Mr соответствуют недогреву изделий при закалке. Снижение коэрцитивной силы при одновременном снижении остаточной намагниченности Mr соответствует перегреву.

Из рисунка также видно, что возможен и однопараметровый контроль закалки стали ШХ15 по остаточной намагниченности Mr, которая у этой стали монотонно уменьшается почти в 3 раза при увеличении Тзак от 750 до 950 0C.

Контроль качества средне и высокотемпературного отпуска большого числа инструментальных сталей можно проводить по остаточной индукции BHc, получающейся после уменьшения до нуля коэрцитивного поля, а также по связанным с этой величиной магнитным параметрам. Для расширения контролируемого диапазона температур отпуска можно использовать сочетание параметров  BHc и Hc.

Измерение всех рекомендованных магнитных параметров возможно с помощью приборов типа ММТ и СИМТЕСТ [2].

Литература

1. М.Н. Михеев, Э.С. Горкунов. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. – М.: Наука, 1993. – 250 с.

2 В.Н. Костин, Т.П. Царькова, Е.Ю. Сажина. Измерение относительных значений магнитных свойств вещества контролируемых изделий в составных замкнутых цепях. Дефектоскопия, 2001, № 1, с. 15-26.