ВИХРЕТОКОВЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПАЙКИ СОЕДИНЕНИЙ СТАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Коган Л.Х., Пономарев В.С.

Екатеринбург, Россия

Проблемы топливно-энергетического комплекса оказывают серьезное влияние на уровень развития и состояние современного общества. Одной из важных составляющих этого комплекса является энергетическая отрасль, создающая электроэнергию и передающая ее потребителю. Эффективность работы этой отрасли во многом определяется надежностью и долговечностью работы электрических машин различной мощности производящих (гидро- и турбогенераторы) и передающих электрическую энергию.

При  изготовлении  машин  такого  типа  большое значение имеет достаточный (≥60 %) уровень пропаянности медных соединений обмоток статоров электрических машин. Отсутствие контроля уровня пропаянности таких соединений может приводить к существенным потерям  в количестве вырабатываемой энергии и к возникновению аварийных ситуаций.

В ИФМ УрО РАН разработано универсальное вихретоковое устройство ДПС-6, предназначенное для контроля качества пайки соединений статоров гидро, турбогенераторов и других электрических машин (паяных припоями на серебряной и свинцово-оловянистой основе) при изготовлении, ремонте и диагностике их пропаянности при плановых обследованиях и аварийных ситуациях. Оно внедрено на «Энергомаш (ЮК) Лимитед» в г. Екатеринбурге, ОАО «Саратовская ГЭС», ХК ОАО «Привод» г. Лысьва, ООО ПО «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», филиале ОАО «Силовые машины» «Электросила».

Принцип работы устройства основан на методе вихревых токов. Параметром контроля является напряжение измерительной обмотки вихретокового трансформаторного преобразователя с сердечником П-образного типа, зависящее от электропроводности контролируемого паяного соединения. Используется компенсационная схема измерений, позволяющая свести к минимуму дрейф нуля при контроле.

Определение уровня пропаянности контролируемых соединений осуществляется на основе экспериментально установленной однозначной корреляционной связи между показаниями устройства и пропаянностью (в %) этих соединений.

Устройство  ДПС-6  позволяет  контролировать  уровень  пропаянности (от 0 до 100 %) соединений различного типа (межстержневые, соединения стержней с шинами и др.) толщиной до 45 мм. Размеры преобразователя определяются габаритами соединения, подлежащего пайке.

Устройство ДПС-6 имеет пять диапазонов рабочих частот, позволяющих контролировать соединения различной толщины.