математическое моделирование процесса прокатки полосы

Соловей В. Д.

Екатеринбург, Россия

На поверхности контакта полосы с валком ls2 определяются распределения нормального напряжения pn, а также, с помощью закона Прандтля-Ильюшина, - касательного напряжения трения pt, содержащие два параметра: xn-координату нейтральной точки и pmin- нормальное напряжение в этой точке. Нормальная компонента скорости перемещения на ls2 удовлетворяет условию vn=0.

На границах раздела очага деформации с передним и задним жесткими концами полосы lv2 и lv1 параметр xn, с учётом условия несжимаемости материала, приближенно определяет скорости перемещения vx=V2, vy=0 и vx=V1, vy=0 соответственно.

На кривой утяжки lp и на горизонтальной оси симметрии процесса прокатки ls1 удовлетворяются условия pt=0 и vn=0. Все границы очага деформации заданы.

Если параметры xn и pmin известны, то краевая задача решается как вариационная задача с известным функционалом для вязкопластического материала:

I=S(μH2/2 +KH)dS−ls2ptvtdl,					(1)

где K и μ-предел текучести и коэффициент вязкости материала, H-интенсивность скорости деформации сдвига.

Если параметры xn и pmin не известны, то алгоритм решения задачи может быть построен на основании следующих соображений.

На границе ls1 распределение нормального напряжения представим приближенно функцией, содержащей два параметра: xm-координату точки, в которой напряжение максимально, и pm-величину этого напряжения.

На границах lv1 и lv2.нормальные напряжения приближенно будем считать нулевыми, а касательные напряжения могут быть найдены из решения краевой задачи для скорости перемещения.

Сила давления полосы на валок P(r) является функцией параметров xn и pmin.

Параметры xn, pmin, xm, pm могут быть найдены из уравнений равновесия для поверхностных напряжений:

Fx=0,   Fy=0,   Mz=0					(2)

а также уравнения

P(r)=P,							(3)

если решение краевой задачи для скорости перемещения известно. Здесь Fx, Fy, Mz-компоненты главной силы и главного момента поверхностных напряжений; P- известная из эксперимента сила давления полосы на валок.

Когда параметры xn и pmin не известны, предлагается итерационный процесс (по скорости перемещения) решения задачи, включающий в себя многократное повторение решения системы уравнений (2), (3) относительно параметров xn,pmin,xm,pm и последующего решения вышеупомянутой вариационной задачи.