Исследование структуры и моделирование реологии аустенитной нержавеющей стали при высокотемпературной пластической деформации

Смирнов А.С., Коновалов А.В.

Екатеринбург, Россия

При горячей пластической деформации металлов наряду с упрочнением  имеют место процессы разупрочнения за счет динамического возврата, полигонизации и рекристаллизации [1]. Все это отражается на изменении сопротивления деформации, которое является напряжением одноосного сжатия (растяжения). В работе [2] была предложена математическая модель сопротивления деформации, учитывающая пластические и вязкие свойства металла и описывающая его деформационное упрочнение и разупрочнение при пластической деформации за счет процессов статического и динамического возврата и динамической рекристаллизации. На примере конструкционной стали 45ХНМА была показана ее адекватность при температуре деформирования 1000 С в диапазоне изменения интенсивности скорости деформации сдвига H  в  пределах 0,3 – 9 c−1.

Цель данной работы проверить способность полученной в работе [2] модели адекватно описывать изменение сопротивления деформации аустенитной нержавеющей стали 08Х18Н10Т с г.ц.к. решеткой при температуре 950 и 1150 C. Использовали эксперименты на сжатие цилиндрических образцов диаметром 8±0,1мм и высотой 12±0,1 мм. Деформацию образцов осуществляли в скоростном диапазоне 0,1 – 5 с-1 .

Как показывает практика, реологическое поведение металлов и сплавов при высоких температурах может соответствовать разным механизмам разупрочнения [3], а значит, судить о механизмах прохождения релаксационных процессов только по диаграмме нагружения нельзя. Для установления однозначности прохождения типа динамических релаксационных процессов необходимо проводить микроструктурный анализ образцов до и сразу после деформации. Наиболее простым способом является использование метода оптической металлографии. В ряде случаях этого метода бывает недостаточно, так как иногда достаточно даже долей секунд до начала статической рекристаллизации, которая приводит к устранению динамической структуры, а, следовательно, и к неправильному определению механизма разупрочнения в процессе деформации. Поэтому для установления факта наличия в металле динамической структуры, дополнительно к методу оптической металлографии, был использован электронномикроскопический анализ.

Литература

1. Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации. Учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1982. 584 с.

2. Коновалов А.В. Вязкопластическая  модель  сопротивления металла высокотемпературной деформации. Металлы. 2005. №  5. 94-98 с.

3. Горелик С.С., Добаткин С.В., Капуткина Л.М. Рекристаллизация металлов и сплавов. 3-е изд. М.: «МИСИС», 2005. 432 с.