ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ НА ПРОЦЕСС РЕЛАКСАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННОМ СЛОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

Саушкин М.Н., Афанасьева О.С., Дубовова Е.В.

Самара, Россия

Для увеличения прочностных характеристик поверхностного слоя разработан ряд упрочняющих технологий, при этом повышение эксплуатационных характеристик (сопротивление усталости, длительная прочность, коррозионное растрескивание и другие эффекты) обусловлены, главным образом, наличием в поверхностном слое сжимающих остаточных напряжений. Однако при повышенных температурах вследствие ползучести остаточные напряжения релаксируют и их положительное влияние снижается.

Авторами развивается и обобщается феноменологический метод расчёта полей остаточных напряжений по схеме сложного напряжённого состояния после применения поверхностного пластического деформирования (ППД) для цилиндрического образца по одной экспериментально замеренной компоненте остаточных напряжений, предложенный в [1–3]. Задача решается на основании уравнений равновесия, совместности деформаций и гипотезы пластической несжимаемости материала. В качестве основной идеи предложенного в [1–3] метода является гипотеза, согласно которой предполагается, что напряжения в упрочнённом слое на поверхности цилиндра формируются так же, как на плоскости полупространства, а именно, считается, что распределение полей окружной и осевой компонент остаточных пластических деформаций (в цилиндрической системе координат) после процедуры ППД по глубине слоя не отличаются, т.е. .

В настоящей работе обосновывается гипотеза, утверждающая, что связь между окружной и осевой компонентами остаточных пластических деформаций, в зависимости от технологии  упрочнения, может  быть записана следующим образом: , где  – параметр, учитывающий технологию упрочнения ().

Выполнен численный анализ задач расчёта напряжённо-деформированного состояния после поверхностного пластического деформирования и кинетики остаточных напряжений в поверхностно упрочнённом слое при ползучести для цилиндрических образцов из сплавов ЭИ 698  и ЖС6КП . Показано, что параметр  существенно влияет как на первоначальное напряжённо-деформированное состояние в упрочнённом слое, так и на его релаксацию в процессе ползучести.

Результаты расчёта показывают, что за счёт выбора технологии упрочнения (с математической точки зрения – выбора параметра ) можно существенно увеличить ресурс цилиндрических элементов конструкций, находящихся в условиях растяжения при ползучести, по параметрическим критериям отказа (величине остаточных напряжений).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07–01–00478–а)

Литература

1. В.П. Радченко, М.Н. Саушкин. Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в упрочнённых конструкциях. М.: Машиностроение-1, 2005. 226 с.

2. В.П. Радченко, М.Н. Саушкин. Расчёт релаксации остаточных напряжений в поверхностно упрочнённом слое цилиндрического изделия в условиях ползучести. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер.: Физ.-мат. науки. 2001. № 12. С.61–72.

3. В.П. Радченко, М.Н. Саушкин. Математические модели восстановления и релаксации остаточных напряжений в поверхностно упрочнённом слое цилиндрических элементов конструкций при ползучести. Изв. вузов. Машиностроение. 2004. № 11. C. 3–17.