МИКРОСТРУКТУРНЫЕ  НАПРЯЖЕНИЯ  ЗЕРНИСТЫХ  КОМПОЗИТОВ  С  ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  В  ВИДЕ ПОР  И  РАЗРЫХЛЕНИЙ

Волкова Т.А., Волков С.С.

Екатеринбург, Россия

В процессе эксплуатации развивается повреждённость элементов микроструктуры композита. Рассмотрим два вида поврежденности – поры и разрыхления. Микроструктурные модули упругости в повреждениях в виде пор, пустот равны нулю. Металлическая составляющая в микрорыхлотах составляет 70-80 % их объёма. Эксперименты показывают, что микрорыхлоты превращаются в пустоты при многократном повторении операции «полировка и травление». Разрыхлённые элементы микроструктуры, в отличие от пор, способны  нести  некоторую  нагрузку. Степень  изменения деформационных свойств микрорыхлот можно характеризовать специально подобранными случайными функциями.

Пусть случайное расположение поврежденных элементов в точках микроструктуры X определяет случайная индикаторная функция поврежденности среды (X). Случайная функция (X) определяет относительную поврежденность элемента микроструктуры. Выбирая подходящую плотность распределения (X), нужно обеспечить также сходимость рядов для расчёта тензора поправок. Как правило, такие величины распределены на конечном интервале. Случайные функции  (X) и (X) не зависимы между собой.

Случайный тензор модулей упругости микроструктуры  (X) запишем в виде:

 (X) = 3 K (X) V + 3G (X) D,

(X) =  (X) +  (X) (X) ,       о =  z o +  o,

<  (X) > = q,      < (X) > =  z,       < > = 1 - q z.

Здесь K,  G средние модули объемной и сдвиговой деформации: V - объемная и D - девиаторная составляющие единичного тензора четвертого ранга; (X) индикаторная функция сплошности среды,  о, o, o вариации соответствующих величин.

Расчет моментных функций < (о)n > выполняется для различных вариантов распределения случайной функции (X). Получены формулы для равномерного, квадратичного и ограниченного нормального распределений. Исследуется сходимость метода при расчете тензора эффективных свойств композита С.

Для расчета микроструктурных деформаций (X) и напряжений (X) используем решение краевой задачи механики микронеоднородных сред методом тензора Грина-Сомилианы.

(X) =  (X)  e  (X)) − С e.

Зная распределение свойств микроструктуры и эффективные модули упругости, методом последовательных приближений вычисляем случайные микроструктурные напряжения. Случайные микроструктурные напряжения используются в расчетах на прочность. Микроструктурное условие прочности представляет собой разницу между случайным эквивалентным напряжением и случайным пределом прочности. По распределению вероятности условия прочности рассчитываем развитие повреждённости металла. Рост повреждённости вызывает очередное изменение свойств композита. Зависимость между макроскопическими деформациями и напряжениям рассчитывается с учетом изменяющихся свойств композита.