Анализ результатов обследования технического состояния резервуаров

Литвинцев Н.М., Голиков Н.И., Тихонов Р.П., Макаров Н.К., Сидоров М.М.

Якутск, Россия

Резервуарные парки относятся к числу основных систем жизнеобеспечения в условиях Сибири и Крайнего Севера и являются базовыми составляющими топливно-энергетического комплекса. Общая вместимость резервуарного парка Республики Саха (Якутия) составляет 1,6 млн. м3 [1]. «Средний возраст» которых около 25-30 лет при нормативном сроке эксплуатации – 20 лет. Учитывая, что резервуары относятся к системам повышенной пожаро-взрывоопасности, то очевидной становится проблема их безопасной эксплуатации в запроектных сроках при высоком уровне накопленных повреждений. Одним из этапов решения возникшей проблемы является проведение комплексного обследования технического состояния резервуара, с помощью средств неразрушающего контроля.

В ходе проведения технического обследования нами обнаруживаются следующие дефекты несоответствующие существующим нормам [2]: дефекты сварных соединений, коррозионные язвы, вырывы, деформации листов, непровары, царапины, неравномерная осадка днищ, недопустимые уклоны стенки, трещины и др. Для установления их причин возникновения обнаруживаемые дефекты были подразделены на три основных вида: заводские (обнаруженные на заводских сварных швах); монтажные; а также дефекты появившиеся в процессе эксплуатации (эксплуатационные). Хотя такое распределение весьма условно, так как некоторые дефекты трудно подразделить по установленным видам, но показывает в первом приближении на каком этапе «жизни» конструкции они возникают.

В данной работе проведен анализ результатов обследования технического состояния вертикальных и горизонтальных резервуаров, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера.

В результате анализа установлено, что дефекты, образованные в процессе монтажа вертикальных резервуаров являются самыми многочисленными. В целом наблюдается низкое качество монтажно-сварочных работ и слабый контроль при приемке вертикальных резервуаров. У горизонтальных резервуаров заводские дефекты показывают самый большой процент дефектности, из которых самые многочисленные – раковины и поры. Исходя из этих данных, необходимо повышение качества работ при изготовлении и монтаже резервуаров.

Литература

1. Зырянов И.А., Левин А.И. и др. Надежность резервуаров и газопроводов в условиях крайнего Севера – учебное пособие, Якутск, 2004 г. 101 с.

2. ПБ 03-605-03. Правила устройства стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов – Сер.03 – Вып.3 – Колл. авт. – М: НТЦ «Промышленная безопасность», 2004 г.

3. Голиков Н.И., Аммосов А.П.Результаты обследования технического состояния резервуаров // Сб. трудов  VI Межд. конф. «Современные методы математического моделирования природных и антропогенных катастроф», Красноярск, 2001. Том 2. - С.165-169.