О СООТВЕТСТВИИ НИСПАДАЮЩЕЙ ВЕТВИ КРИВОЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ «НАПРЯЖЕНИЕ-ДЕФОРМАЦИЯ» РАЗУПРОЧНЯЮЩЕМУСЯ УЧАСТКУ КРИВОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ

Горев Б.В., Банщикова И.А.

Новосибирск, Россия

Из условия подобия экспериментальных кривых ползучести при постоянных напряжениях в широком интервале длительностей (от области вязкого до области хрупкого разрушения), полученных нормированием исходных кривых по оси ординат [1,2], т.е. отнесением текущих значений деформаций ε к деформации ε в момент разрушения, конкретизированы кинетические уравнения Работнова в виде соотношений с одинаковыми функциями повреждаемости в уравнениях ползучести и повреждаемости

dεdt=f(σ,T)ωα(1−ωα+1)m,    dωdt=ϕ(σ,T)ωα(1−ωα+1)m, ε=ε(σ)≠const .

При σ=сonst в нормированных координатах ω=εε,τ=ttимеем для параметра поврежденности уравнение «единой кривой» (1−ω(α+1))m+1=1−τ. Аналогичные уравнения получены в энергетических терминах, когда   = А/А*  и  dA/dt =σ⋅dε /dt.

Для материалов с немонотонной зависимостью величины предельной деформации ε от напряжения (может сначала возрастать, а затем убывать с уменьшением напряжения и наоборот [3]) скалярный параметр поврежденности для одноосного случая есть не что иное, как относительная степень деформации.

Для сплавов на основе алюминия и титана представлены результаты экспериментальных и расчетных данных диаграмм деформирования с постоянными скоростями деформации на растяжение и чистое кручение круглых образцов напряжениями, не превосходящими предела упругости материала. Рассмотрены два режима деформирования вплоть до разрушения: сверхпластическое течение и режим ползучести. Экспериментально и расчетами установлено, что ниспадение на кривой деформирования σ−ε начинается при величинах деформаций соответствующих таковым при переходе в третью стадию ползучести при соответствующих напряжениях σ=const.

На рисунке в качестве иллюстрации приведены экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения действующего момента М от угла закручивания   для разупрочняющегося в условиях ползучести сплава АК4-1Т при Т=250 0С с постоянными скоростями угла закручивания сплошных круглых образцов: кривая I - θ=1,14.10-2 рад/(м·с), кривая II - 1,08.10-3 рад/(м·с) (а). Расчет проводился методом Рунге-Кутты, ниже показано распределение касательного напряжения по радиусу образца в различные моменты времени 50; 102, 1,5.102, 3.102, 9.102, 1,5.103с (кривые 1-6) для эксперимента II (б).

Работа поддержана РФФИ (проекты 07-01-12043 и 08-01-00060).

Литература

1. Б.В.Горев., И.Д.Клопотов. К описанию процесса ползучести и длительной прочности по уравнениям с одним скалярным параметром повреждаемости. Прикл. механика и техн.физика.1994. Т.35. №5. С.92-102.

2. B.V.Gorev., I.D.Klopotov., I.V.Lyubashevskaya. Creep and damage behavior of AK4-1T and VT-9 alloy under different stress states // Theoretikal and Applied Fracture Mechanic., № 29. Elsevier Science. Amsterdam. 1998. P.1-10.

3. А.М Локощенко., С.А. Шестериков. Модель длительной прочности с немонотонной зависимостью деформаций при разрушении от напряжения. Журнал  ПМТФ. 1982. №1. С. 160-163.