ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ АБРАЗИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ГАЗОПОРОШКОВОЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

Макаров А.В., Осинцева А.Л., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю.

Екатеринбург, Россия

Хромоникелевые порошки широко используются для получения износостойких покрытий на поверхности стальных изделий. В работе исследованы твердость, термическая устойчивость, износостойкость, коэффициент трения и особенности разрушения в условиях абразивного изнашивания двух хромоникелевых покрытий, полученных методом газопорошковой лазерной наплавки.

Материалом для покрытий служили порошки марок ПГСР-1 и ПГ-10Н-01, наплавленные в два слоя на пластины из стали Ст3 размером 10010018 мм с использованием СО2-лазера при мощности излучения 1,4-1,6 кВт, скорости 180 мм/мин, расходе порошка 4,9 г/мин, размере лазерного пятна на поверхности 61,5 мм.

Структуру, химический состав и микротвердость покрытий изучали с применением сканирующей электронной микроскопии, волнодисперсионного и энергодисперсионного микроанализа, металлографии. Фазовый состав покрытий определяли рентгеновским методом. Испытания на абразивное изнашивание проводили при скольжении образцов по закрепленному абразиву – электрокорунду и карбиду кремния. С целью изучения термической устойчивости покрытий определяли микротвердость и абразивную износостойкость покрытий после отпуска при температурах 200-1100 С.

В результате проведенных исследований установлено, что покрытия по всей толщине (1,5-1,7 мм) характеризуются достаточно равномерным распределением структурных составляющих. Металлическую основу покрытий составляет -никель. Основными упрочняющими фазами являются карбиды (или карбобориды) хрома и бориды типа CrB. В переходной зоне (толщиной 5 мкм) от покрытия к основному металлу происходит перемешивание металла покрытия и основы: уменьшается содержание хрома и никеля, возрастает содержание железа.

Упрочняющая фаза в покрытии ПГСР-1 представлена преимущественно дисперсными карбидами хрома типа Cr23C6. В покрытии ПГ-10Н-01 наряду с карбидом типа М23C6  (микротвердостью 9,9-11,3 ГПа) присутствует также более твердый (Н=16,2-19,3 ГПа) карбид Cr7C3, что обусловливает его повышенную микротвердость и более низкий уровень интенсивности изнашивания и коэффициента трения при скольжении по корунду и карбиду кремния по сравнению с покрытием ПГСР-1.

При испытании по электрокорунду и карбиду кремния, имеющим различную твердость, для покрытия ПГСР-1 установлен одинаковый, а для более твердого покрытия ПГ-10Н-01 – различные механизмы абразивного изнашивания. Для случаев реализации механизма микрорезания (испытания обоих покрытий по карбиду кремния и покрытия ПГСР-1 по электрокорунду) отмечаются близкие значения удельной работы абразивного изнашивания W=40,8-47,0 кДж/см3. Более значительная удельная работа (W=75,5 кДж/см3) должна быть затрачена на разрушение покрытия ПГ-10Н-01 при воздействии корундом, когда наряду с микрорезанием важную роль играет механизм пластического оттеснения (царапания). Для обоих покрытий выявлено сохранение уровней твердости и абразивной износостойкости при нагреве до 600 С. Дальнейшее повышение температуры отпуска приводит к разупрочнению и снижению износостойкости покрытий. Однако нагрев выше 900 С может обеспечить повышение их твердости и износостойкости до уровней, превышающих соответствующие исходные физико-механические характеристики покрытий, сформированных методом лазерной наплавки.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-01-96090-р_урал_а.