ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, УПРОЧНЕННОЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Макаров А.В., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю., Поздеева Н.А.

Екатеринбург, Россия

Фрикционное упрочнение поверхности является перспективным направлением повышения прочности и износостойкости стальных изделий за счет создания в их поверхностных слоях функциональных нанокристаллических структур []. Поэтому вопрос влияния фрикционного упрочнения на сопротивление разрушению при различных видах нагружения имеет несомненную научную и практическую значимость. В настоящей работе рассмотрены особенности деформирования и разрушения при статическом и циклическом нагружении в области малоцикловой усталости отожженной стали 3, упрочненной фрикционной обработкой.

Исследовали сталь Ст3 (0,17 мас.% С) промышленной плавки, подвергнутую отжигу при температуре 800 ºС в течении 8 часов с охлаждением с печью. Фрикционную обработку (ФО) поверхностей плоских образцов для статических и циклических испытаний осуществляли на воздухе на лабораторной трибологической установке при возвратно-поступательном скольжении твердосплавного цилиндрического индентора по обеим рабочим  поверхностям  образца  с  нагрузкой  P=690 Н, средней  скоростью скольжения 0,06 м/с и количеством двойных ходов 300. Определяли механические свойства при испытаниях на одноосное растяжение. Циклическое нагружение проводили с контролируемой величиной общей деформации εобщ=0,0056, коэффициентом асимметрии цикла Rε=0, изменением амплитуды деформации цикла по пилообразному закону, частотой 0,5 Гц. На растровом электронном микроскопе изучали структуру и характер разрушения образцов, подвергнутых ФО и циклическому растяжению. Химический состав и шероховатость поверхности после ФО изучали с использованием рентгеноспектральных микроанализаторов и интерферометрического профилометра. При рентгенографическом исследовании в FeK-излучении определяли интегральную ширину рентгеновской линии (110). Микротвердость измеряли при нагрузках 0,1-4,9 Н (10-500 гс).

Установлено, что ФО в условиях трения скольжения, формирующая на поверхности отожженной стали Ст3 тонкий (несколько микрон) нанокристаллический слой при общей глубине деформирования до 60-70 мкм, обеспечивает существенный рост микротвердости поверхности (от 1,68 до 4,25 ГПа), а также повышает прочностные и снижает пластические характеристики стали при статическом одноосном растяжении. Фрикционная упрочняющая обработка способствует также более равномерному течению материала в области малых деформаций. Это проявляется в исчезновении зуба текучести и резком уменьшении длины площадки текучести на кривой нагружения образцов с ФО. Отличительной особенностью поведения упрочненного фрикционной обработкой поверхностного слоя при циклическом деформировании является его способность к дополнительному значительному упрочнению (до Н 5,6-5,9 ГПа) на начальных этапах деформирования. При дальнейшем увеличении накопленной деформации происходит растрескивание (разрушение и, соответственно, разупрочнение до 3,7-4,4 ГПа) подвергнутого фрикционной обработке поверхностного слоя, что обусловлено его меньшей пластичностью по сравнению с основой образца.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-08-00279_а.

Литература

1. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов, И.Ю. Малыгина, И.Л. Солодова. Повышение теплостойкости и износостойкости закаленных углеродистых сталей фрикционной упрочняющей обработкой. Металловедение и термическая обработка металлов. 2007, №3, 57-62.