ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ СПЛАВОВ МОЛИБДЕНА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

Смирнов С.В., Нестеренко А.В., Швейкин В.П.

Екатеринбург, Россия

Трубы из молибденовых сплавов находят применение в технике, работающей в условиях высокой температуры, радиационного облучения, высокоскоростных плазменных и газовых потоков, контакта с агрессивными средами. В активной зоне реактора на тепловых нейтронах используются трубы из молибдена [1]. Молибден и его малолегированные сплавы используются при изготовлении труб для циркуляции жидкометаллического теплоносителя при высоких температурах [2].

К недостаткам молибдена и его сплавов, сдерживающим применение этих материалов, относятся ограниченная технологическая пластичность, низкотемпературная хрупкость, неспособность выдерживать механические удары, особенно в рекристаллизованном состоянии, из-за высокой чувствительности к концентраторам напряжений [3,4]. В то же время, высокая стоимость этих материалов и особые требования к качеству изделий из них, делают актуальной задачу выбора таких режимов деформирования, которые бы обеспечивали получение изделий с заданным комплексом характеристик. Все это вызывает необходимость разработки таких технологических процессов обработки молибдена и его сплавов, которые бы обеспечивали отсутствие микродефектов в готовых изделиях.

Разработка оптимальных режимов пластической и термической обработок при изготовлении тонкостенных труб из технически чистого молибдена МЧВП и малолегированного молибденового сплава МНРЮ проведена на основе моделей механики поврежденности [5,6]. Для использования моделей было необходимо определить комплекс свойств, определяющих способность этих материалов без разрушения подвергаться пластической деформации.

Сопротивление деформации изучали при растяжении цилиндрических образцов на испытательной универсальной машине УМЭ-10ТМ, снабженной модулем для нагрева образцов. Диаграммы пластичности строили по результатам испытаний цилиндрических и плоских образцов на испытательной машине УВД-10М при гидростатическом давлении в испытательной камере от 0,1 до 800 МПа и температурах нагрева образцов до 900 0C. Пластичность при знакопеременной деформации изучали при реверсивном кручении на торсионном пластометре [7].

Литература

1 В.С. Емельянов. Молибден в ядерной энергетике. М.: Атомиздат. 1977, 160 с.

2. В. Девин. Французская термоэмиссионная программа и ее достижения - ‹‹Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую и топливные элементы›› 1970, вып. 8 (98)]

3. А.П. Коликов, А.В. Крупин, П.И. Полухин и др. Технология и оборудование для обработки тугоплавких, порошковых и композиционных материалов /– М.: Металлургия, 1989, 384 с.

4. В.И. Трефилов, Ю.В. Мильман, Р.К. Иващенко и др. Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена / – Киев: Наукова думка, 1983, 232 с.

5. В. Л. Колмогоров. Напряжения, деформации, разрушение. М.: Металлургия. .1970, 230 с.

6. А.А. Богатов, О.И. Мижирицкий, С.В. Смирнов. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия. 1984, 144 с.

7. В.А. Криницын. Установка и методика для испытания металлов при высокотемпературной знакопеременной деформации. Обработка металлов давлением. Межвузовский сборник. Свердловск,1982