ТОЖДЕСТВЕННАЯ СХЕМА ПРОИЗВОЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Ефремов Н.С.

Екатеринбург, Россия

Как было показано в [1], проблема прогнозирования упругих характеристик пространственно-армированных композитов сводится к определению параметров армирования по данным о характере пространственного распределения армирующих волокон и определению упругих характеристик однонаправлено-армированного элемента.

На этапе осреднения жесткостей отдельных трансверсально-изотропных однонаправлено-армированных элементарных объемов для композита, обладающего ортотропной симметрией механических свойств, можно ввести шесть параметров армирования, которые определяются как средние значения направляющих косинусов второй и четвертой степени:

Δ1=q132, Δ2=q232, Δ3=q332,	Δ4=q134, Δ5=q234, Δ6=q334,

где qij – элементы матрицы поворота однонаправлено-армированного элементарного объема относительно лабораторной системы координат.

Произвольную комбинацию шести параметров ортотропного армирования можно воспроизвести с помощью схемы армирования, состоящей из шести независимых компонентов, включающих девять направлений однонаправленного армирования (9D-армирование, [4]), с относительным содержанием p1…p6. Первые три компонента армирования представляют однонаправленное армирование вдоль координатных осей. Компоненты 4, 5, 6 являются соответственным дополнением к компонентам 1, 2, 3, состоят из двух равных по содержанию направлений армирования каждое. Так компонент 4, соответствующих компоненте 1 армирования в направлении Ox1, состоит из двух перпендикулярных направлений армирования, лежащих в координатной плоскости Ox2x3 под равными углами 45° к осям Ox2 и Ox3 (см. рисунок).

В случаях, когда данный метод не может быть физически реализован из-за появления отрицательных значений относительных объемных содержаний текстурных компонент, это не препятствует возможности описания свойств композитов с произвольным распределением направлений армирования путем формальной процедуры усреднения с использованием тождественной схемы армирования. Использование фиктивных объемных содержаний текстурных компонент дает тождественный результат прямой схеме с использованием соответствующей текстурной функции для любых способов усреднения, по схемам Фойгта, Ройса, а также нахождения соответствующих среднегеометрических значений.

Литература

1. Митюшов Е.А., Теория Армирования. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №2, с. 151-161

2. Тарнопольский Ю.М., Жигун И.Г., Поляков В.А., Пространственно-армированные композиционные материалы: Справочник. М.: Машиностроение, 1987, 227 с.