надежность разупрочняющихся в процессе ползучести стержневых элементов конструкций по деформационным критериям отказа

Радченко В.П., Попов Н.Н., Монеткин А.А.

Самара, Россия

В работе развивается предложенный в [1] метод исследования надежности стержневых конструкций из стохастически неоднородного материала, работающих при одноосном нагружении в условиях первой и второй стадий ползучести, когда ограничение накладывается на накопленную деформацию. Предложены аналитические вероятностные методы оценки прочностной надежности, под которой понимается отсутствие отказов, связанных с деформационными критериями отказов, обобщенные на третью стадию ползучести. В качестве определяющих соотношений использован вариант кинетических стохастических уравнений ползучести с энергетическим параметром поврежденности [2], в котором все случайные параметры распределены по нормальному закону. Выполнена стохастическая линеаризация определяющих уравнений, что позволило определить оценки (математическое ожидание  и дисперсию ) для деформации ползучести .

Функция надежности  (вероятность безотказной работы стержня на отрезке ) равна вероятности пребывания случайной функции  в допустимой области на этом отрезке

.

В связи с тем, что деформация ползучести является возрастающей функцией (при действии постоянных напряжений), функция , покинув в некоторый момент времени область , затем в эту область возвратиться не может. Поэтому для вероятности безотказной работы используется более простая формула

.

В силу гипотезы нормальности всех случайных величин, входящих в построенное аналитическое решение, случайная функция  также нормально распределена, и для вероятности безотказной работы имеем

.

Разработана методика идентификации оценок случайных параметров модели.

Выполнена обстоятельная экспериментальная проверка предложенного метода при описании надежности стержней из стали 12Х18Н10Т при 850 оС в условиях ползучести при различных напряжениях. Наблюдается соответствие расчетных и экспериментальных данных.

Литература

1. Ю.П. Самарин, Г.А. Павлова, Н.Н. Попов. Оценка надежности стержневых конструкций по критерию деформационного типа. Проблемы машиностроения и надежности машин. 1990. №4. С. 63 – 67.

2. В.П. Радченко, Ю.А. Еремин. Реологическое деформирование и разрушение материалов и элементов конструкций. М.: Машиностроение – 1, 2004. 265 с.