МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МОДУЛИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ СРЕД

Глущенков В.С., Безроднова О.А.

Самара, Россия

В работе моделируются макроскопические свойства микронеоднородных сред, состоящих из матрицы, хаотически армированной эллипсоидальными включениями различных конфигураций и материалов, составляющие которых подчиняются соотношениям:

.                            (1)

Здесь  — индексы материалов матрицы и включений;  — девиаторные части компонентов тензоров напряжений и деформаций ; , — сдвиговые и объемные модули, зависящие от первого и второго инвариантов тензора деформаций.

Пренебрегая флуктуациями деформаций в матрице и включениях, положим в (1):

,  ,              (2)

где ,  — параметры линеаризации; угловыми скобками с индексами обозначены средние значения величин в соответствующих объемах. В этих предположениях осреднение системы уравнений (1), уравнений равновесия  и формул Коши , связывающих компоненты тензора деформаций и вектора перемещений , при отсутствии флуктуаций полей напряжений и деформаций на поверхности среды приводит к выражению для модулей макроскопического закона упругопластического деформирования:

,  ,                                               (3)

,  ,         (4)

,  .                          (5)

Здесь угловыми скобками обозначены макроскопические напряжения и деформации; квадратными скобками:  — скачки материальных параметров при переходе через границу раздела матрицы и включений; звёздочкой — макроскопические модули;  — объемные концентрации компонентов. Величины ,  зависят от конфигурации эллипсоидальных включений и выражаются через компоненты тензора Эшелби (для материала матрицы ). Для шаровых включений [1]:

,  ,                (6)

Уравнения (4 – 5) содержат параметры линеаризации, поэтому их необходимо решать совместно после задания вида функций (2) по экспериментальным данным.

Литература

1. Глущенков B.C. Эффективные  упругие  постоянные  многокомпонентных  композиционных  материалов / Мат. моделирование и краевые задачи: Тр. третьей Всерос. научн. конф. —  Самара: СамГТУ, 2006. — Ч. 1: «Мат. модели механики, прочности и надёжности элементов конструкций». - С. 46-47.