Проявления неустойчивости и неоднородности необратимого деформирования некоторых полимеров

Мержиевский Л.А., Карпов Е.В., Авсейко Е.О.

Новосибирск, Россия

Полимерные тела имеют сложное неоднородное строение на разных структурных уровнях. Неоднородность строения приводит к неоднородности микроскопической деформации при необратимом деформировании, которая при определенных условия проявляется и на макроскопическом уровне. В кристаллических и поликристаллических телах это часто приводит к наблюдаемому на диаграммах деформирования явлению прерывистой текучести (эффект Портевена – Ле-Шателье) и обратной скоростной и температурной чувствительности. В полимерных материалах аналогичные эффекты проявляются в форме скачкообразной деформации [1-4]. Вместе с тем, в [3] отмечается, что традиционные способы записи нивелируют гетерогенность структуры и локализацию деформации и дают представление о гладком характере кривых, описывающих процесс деформирования.

В данной работе получены диаграммы деформирования полиметилметакрилата (ПММА), содержащие участки прерывистой текучести, то есть наблюдаются макроскопические проявления неоднородности и неустойчивости необратимой деформации. Кроме ПММА в опытах на сжатие цилиндрических образцов снимались диаграммы деформирования фторопласта. Эксперименты проводились на установке для испытания материалов ZWICK TC-FR100TL.A4K c электрическим приводом, оборудованной системой автоматизированного управления, с выводом измеряемых параметров на персональный компьютер. Нагружение осуществлялось при постоянной скорости деформирования. Еще одной интересной и неординарной особенностью полученных диаграмм является то обстоятельство, что при определенных условиях диаграммы, имеющие обычный характер (диаграмма для меньшей скорости деформирования проходит ниже диаграммы при деформировании с большей скоростью), пересекаются, и далее наблюдается обратная скоростная чувствительность. В работе обсуждаются возможные эффекты, приводящие к смене влияния скорости деформации.

Литература

1. Н.Н.Песчанская, П.Н.Якушев. О скачкообразной деформации твердых полимеров. ФТТ, 1988, т. 30, в. 7, с. 2196 – 2198.

2. Н.Н.Песчанская. Скачкообразная деформация твердых аморфных полимеров. ФТТ, 2001, т. 43, в. 8, с. 1418 - 1422.

3. Н.Н.Песчанская, П.Н.Якушев, В.М.Егоров, В.А.Берштейн, L.Bokobza. Скачкообразная деформация и морфология полимеров. ФТТ, 2002, т. 44, в. 9, с. 1609 - 1613.

4. Н.Н.Песчанская, П.Н.Якушев, В.А.Берштейн, M.Keating, T.Krizan. Гетерогенность структуры и скачкообразная деформация полимеров на мезоуровне. ФТТ, 2005, т. 47, в. 5, с. 920 - 923.