О ПОВЫШЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ

ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ

ПРИСТАВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЗОРА

Костин В.Н., Лукиных О.Н., Шитов Д.В.

Екатеринбург, Россия

Исследовано влияние зазора dмежду приставным преобразователем и испытуемым объектом на характеристики петель гистерезиса, определяемых с помощью прибора СИМТЕСТ [1]. На рис. 1 приведены петли гистерезиса низкокоэрцитивного (Hc= 6,14 А/см), а на рис. 2 - высококоэрцитивного (Hc= 36,8 А/см) образцов, измеренные при вариации зазора от нуля до 0,48 мм. Как видно из рисунков, коэрцитивная сила, измеряемая

по внутреннему полю (датчик Холла на поверхности изделия), не зависит от величины зазора в исследованном диапазоне его изменения. Измеренные значения максимальной магнитной индукции практически линейно уменьшаются при увеличении зазора. Зависимость от зазора измеренных значений остаточной магнитной индукции нелинейна и различается для образцов с различными магнитными свойствами.

Установлено, что поправка на зазор и определение истинных значений магнитных параметров контроля возможны с учетом двух дополнительно измеряемых при перемагничивании по нисходящей ветви петли гистерезиса величин - значения тока в обмотках электромагнита при нулевом значении поля на поверхности объекта контроля (Ie) и величины поля на поверхности объекта при нулевом значении тока в электромагните (Hi). Практическая реализация предложенной многопараметровой методики отстройки от зазора возможна с помощью штатных устройств прибора СИМТЕСТ.

Литература

1. В.Н. Костин, Т.П. Царькова, Е.Ю. Сажина. Измерение относительных значений магнитных свойств вещества контролируемых изделий в составных замкнутых цепях. Дефектоскопия, 2001, № 1, с. 15-26.