УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СТАТИСТИКИ ФЛУКТУАЦИЙ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ

Пантелеев И.А.1, Наймарк О.Б.1, Сергеичев И.В.2

1Пермь, Россия; 2Нижний Новгород, Россия

Пластическое течение материалов сопровождается формированием деформационных дефектных структур различных пространственных масштабов и проявлениями множественных неустойчивостей и конечно-амплитудными флуктуациями напряжений течения на диаграмме деформирования. Данные флуктуации отражают закономерности развития пластичности, связанные с формированием коллективных мод дефектов, динамика которых определяет механизмы структурной релаксации. Длинно-корреляционная природа взаимодействий между субструктурами дефектов проявляется в статистической автомодельности морфологии деформационного рельефа поверхности образцов, которая может быть охарактеризованы пространственно-временными инвариантами, отражающими динамический скейлинг в поведении ансамблей дефектов различных масштабных уровней.

В работе, проведено исследование статистики флуктуаций для одноосно деформируемых образцов из алюминиевого сплава 5454, стали 304L и армко-железа. Показано, что форма распределения изменяется с увеличением деформации, в связи с чем, можно выделить четыре характерных стадии деформирования. На стадии развитого пластического течения распределение принимает не Гауссову форму с отрицательным коэффициентом асимметрии, что является характерным признаком критических процессов. Более того, установлено, что распределение флуктуаций усилия на стадии пластического течения универсально для исследуемых материалов и скоростей нагружения.