ИССЛЕДОВАНИЕ МАСШТАБНО-ИНВАРИАНТНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ АЭ

Пантелеев И.А., Плехов О.А., Наймарк О.Б.

Пермь, Россия

Разработка полезных ископаемых подземным способом является сложным инженерно техническим процессом, требующим комплексного подхода для обеспечения своей безопасности. Актуальность данной проблемы существенно возросла в последнее время в связи с большим числом техногенных аварий, сопровождающихся человеческими жертвами и большими материальными потерями. Один из важных аспектов обеспечения безопасности горных работ является оценка надежности опорных и ограждающих конструкций (сводов, целиков и т.д.). Для неразрушающего контроля таких элементов широко используется метод акустической эмиссии (АЭ), причем в качестве критерия потери несущей способности выступает резкое изменение интегральных характеристик АЭ (суммарный счет и т.д.). Для более эффективного трактования изменяющейся АЭ картины, необходимо дополнительное исследование статистических закономерностей акустической эмиссии материала при разрушении.

Наряду с прикладным аспектом данная проблема имеет большое теоретическое значение. В частности исследование скейлинговых закономерностей акустической эмиссии позволяет ответить на вопрос о кинетике развития микроповреждений в горных породах и определить минимальный размер представительного объёма материала.

В данной работе, проведено экспериментальное исследование масштабно-инвариантных закономерностей при разрушении соляных пород Верхнекамского калийного месторождения в лабораторных условиях. В экспериментах исследовалась акустическая активность сильвинита и карналлита при квазистатическом одноосном сжатии, релаксации и ползучести на базе системы акустической эмиссии Vallen AMSY-5. Авторами исследованы статистические распределения параметров АЭ для различных стадий нагружений и частотных диапазонов. На базе решения статистической задачи об эволюции ансамбля типичных микротрещин в линейно упругой среде предложен и экспериментально определён параметр поврежденности материала, отражающий изменение характерных масштабов (среднего размера и среднего расстояния между дефектами) ансамбля мезодефектов в процессе нагружения.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 07-08-96004р-урал-а, 07-01-91100.