О ПРИРОДЕ РАЗЛИЧИЙ ВЕЛИЧИН КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ, ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ И НАЧАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТАЛЕЙ ПРИ ИХ ПЛАСТИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ

Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П.

Екатеринбург, Россия

В работе с единой точки зрения объясняется поведение остаточной намагниченности Мr, начальной магнитной проницаемости m и коэрцитивной силы НС сталей при их пластическом растяжении и сжатии как в нагруженном, так и в разгруженном состояниях при «медленном» и «быстром» нагружении.

Показано, что:

1)  одна и та же причина – возникновение при разгрузке (после пластического растяжения) в значительной части зерен больших остаточных сжимающих  напряжений, ориентированных вдоль направления нагрузки, – приводит к резкому (в разы) уменьшению Мr и m и к такому же резкому росту НС;

2)  в нагруженном состоянии с ростом e наблюдается медленное уменьшение Мr и m и такой же медленный рост НС, что обусловлено также единой причиной – ростом с e плотности дислокаций r;

3)  значения всех величин Мr, m, НС в переходной области e£eкр в разгруженном состоянии значительно отличаются друг от друга при «медленном» и «быстром» нагружении;

4)  при e ³ eкр  зависимости величин Мr, m, НС от e совпадают друг с другом с точностью до погрешности экспериментов, как в нагруженном, так и в разгруженном состоянии;

5)  кроме того, эти зависимости от величины пластической деформации в разгруженном состоянии параллельны подобным зависимостям в нагруженном состоянии, что объясняется насыщением величин остаточных напряжений при e=eкр, то-есть, их постоянством при e>eкр.