К ВОПРОСУ О ВЫЧИСЛЕНИИ МОМЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА СТРУКТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Федотов А.В., Соколкин Ю.В.

Пермь, Россия

В качестве математической модели процесса деформирования и разрушения в рамках структурно-феноменологического подхода может быть поставлена стохастическая краевая задача механики композитов:

∂σiα∂x=0; εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi; σij=θijγδrIγδαβ−ωγδαβεhεαβ                    (1)

ωijmnr=ωijmnεh; uir|s=εiαxα

где εij- заданное поле макродеформаций.

При отсутствии структурных повреждений ωijmnr≡0 из системы уравнений (1) получаем краевую задачу теории упругости микронеоднородных сред.

В работе [1] устанавливается важное свойство упругих микронеоднородных квазиизотропных сред, когда моделью сравнения является сплошная среда с однородными свойствами:

εijr=Φijαβθεαβ∘                                                       (2)

где: ε∘ijr=εij−εij  пульсации структурных деформаций, εij=εij  макроскопические деформации микронеоднородной среды.

Найдем моментную функцию второго порядка структурных деформаций, перемножив уравнение (2), взятое относительно двух произвольно выбранных точек трехмерного пространства и, применив оператор математического ожидания:

Lijmnr1,−r2−=Fmnγδijαβεαβr1εγδr2                                               (3)

где через Lijmnr1,r2=ε∘ijr1ε∘mnr2 обозначена моментная функция второго порядка структурных деформаций, Fmnrsijpq=ΦijpqΦmnrs  коэффициенты, зависящие только от физических свойств элементов структуры.

Для порошковых структурно-неоднородных квазиизотропных сред эти коэффициенты вычисляются в явном виде. Из уравнений (3) получаем аналитические зависимости для моментных функций второго порядка структурных деформаций:

Lijmnr1,r2=JiγjδJmϕnφKϕδαβϕφρωr1,r2×εαβr1ερωr2                                (4)

где через Kγδαβϕφρωr1,r2  обозначена моментная функция второго порядка структурных модулей упругости:

Kγδαβϕφρωr1,r2=θ∘ϕφρωr1θ∘γδαβr2                                        (5)

Если поля упругих свойств микронеоднородной среды являются локально-эргодическими, то и поля структурных деформаций также являются локально-эргодическими.

Литература

1. С.Д. Волков, В.П. Ставров. Статистическая механика композитных материалов. Минск: БГУ. 1978, 206с.