ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА

ЗАТУХАНИЯ УЗ КОЛЕБАНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХИ

Кондратьев А.И., Король А.А.

Хабаровск, Россия

Применение емкостных преобразователей при измерении скорости (С) и коэффициента затухания ультразвуковых (УЗ) колебаний () резонансным методом позволяет существенно упростить методики и повысить точность определения этих параметров. Однако, в силу относительно низкой эффективности преобразователей (ЕП) на частотах выше 2030 МГц и при затухании за один проход более 5 дБ, возможно сложение полезного сигнала с помехой. При этом для плоскопараллельного образца сигнал на выходе приемного ЕП можно представить в виде [1]

U(ψ)=A(t)expjθ(t)+Byexpjψ1−y2exp2jψ=A2+ By21+y4−2y2cos2ψ+2A(t)yB[cosψ−θ(t) −y2cosψ+θ(t)]1+y4−2y2cos2ψ12,

где А(t) и (t) – амплитуда и фаза помехи соответственно; B – параметр, учитывающий амплитуду ультразвуковой волны на входе в образец и коэффициент усиления приемного тракта; y = exp(-d), d - толщина образца;  = kd, k = 2f/C, f – частота УЗ колебаний.

При А = 0 исходное выражение переходит в традиционное соотношение, описывающее акустические спектральные линии (АСЛ) плоскопараллельного образца [2].

a - А/В = 0; б - А/В = 0,22; в - А/В = 0,7; г - А/В = 1,6. Слева - расчет, справа эксперимент

U, отн. ед.

2

1

0

а

0

0

0

0

б

в

г



1

0

1

0

1

0

На рисунке показаны формы спектральных линий при различных значениях параметра А/В при y =0,76,  = -110, рассчитанные с помощью данного выражения и измеренные на образце из стали 12Х18Н10Т толщиной 0,03 м при f  12,5 МГц ( = 77,6 дБ/м).

На рисунке видно, что АСЛ с увеличением параметра А/В подтверждены сильным искажениям (согласие с экспериментом достаточно хорошее). Причем при //  /2 это нечетные линии, а при /2    3/2 – четные. Номер линии n определяется соотношением n = fn /f, а n = fn /f ,где fn - частота УЗ колебаний, соответствующая максимуму n – ой АСЛ и f - интервал частот между соседними спектральными линиями.

Рассмотренный в работе алгоритм, позволяет   проводить   измерения   параметров   С   и   методом АСЛ при коэффициенте затухания до 4000 дБ/м при погрешности измерений не более 0,1 % (С) и 10 % ().

Литература

1. А.И. Кондратьев. Реализация резонансного метода измерения скорости и затухания ультразвуковых колебаний при наличии помехи Акустический журнал. 1992, т. 38, № 3, С. 552-556.

2. А.И. Кондратьев. Прецизионные методы измерения акустических величин твердых сред. Ч.2. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. 2006, 156 с.