ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОУПРУГОГО ЭФФЕКТА В ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЯХ В СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Кулеев В.Г., Царькова Т.П.

Екатеринбург, Россия

Резкое уменьшение магнитоупругой намагниченности М в ферромагнитных сталях при их разгрузке после пластического растяжения обусловлено появлением в значительной части зерен больших остаточных сжимающих напряжений, ориентированных вдоль направления действия нагрузки и приводящих к образованию в этих зернах доменной структуры типа «легкая плоскость» (ЛП). Причина этого явления – анизотропия модуля Юнга Е в феррите в сочетании с изотропным распределением ориентаций зерен, размер которых во много раз превышает размер однодоменности (что справедливо для большинства сталей).

В нагруженном состоянии первоначальный рост М с увеличением напряжений  обусловлен смещениями 900 ДГ (доменных границ)и положительностью константы магнитострикции 100; далее при   i (где i- средняя величина внутренних напряжений первого рода) он сменяется плавным уменьшением М за счет процессов вращения и отрицательности константы магнитострикции 111.

Другие особенности зависимостей М от  (в упругой области) и от деформаций  (в пластической) обусловлены либо критическими размерами областей существования микронапряжений в зернах при некотором  (вокруг скоплений дислокаций в армко-железе), либо наличием таких областей вокруг легирующих элементов (как в стали 10ХСНД). В этих областях возникает магнитножесткая система 900 ДГ, смещение которых с ростом   приводит к возрастанию величины М.