МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ЛИТЕЙНО-КОВОЧНОГО МОДУЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК

Одиноков В.И., Ловизин Н.С., Черномас В.В.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Рассматривается сложный технологический процесс получения непрерывных металлических изделий на литейно-ковочном модуле (ЛКМ). Сущность процесса заключается в формировании заготовки из расплавленного металла и последующем ее обжатии в одном устройстве – составном кристаллизаторе (инструменте). Составные части кристаллизатора приводятся в движение с помощью двух пар эксцентриковых валов. Кристаллизатор состоит из четырех подвижных частей: двух бойков и двух боковых стенок.

Температурное поле трехкомпонентной области (жидкий металл – затвердевший металл - инструмент) описывается системой уравнений теплопроводности.

Считается, что температура в инструменте не зависит от времени, то есть рассматривается установившийся процесс. Тогда в теле инструмента уравнение теплопроводности имеет вид

Δθ=0.

В металле выполняется условие

Cρdθdτ=divλ gradθ,

где θ - температура, τ - время,C - теплоемкость, ρ - плотность, λ - коэффициент теплопроводности, Δ - оператор Лапласа.

Для решения уравнения теплопроводности при наличии граничных условий применялся численный метод [1]. С использованием данной математической модели был произведен расчет поля температур заготовки, получаемой из стали Ст.3, и инструмента.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в плоскости симметрии кристаллизатора, при значениях угла поворота эксцентрикового приводного вала равных 10∘, 90∘ и 150∘, распределение температур мало отличается друг от друга, что можно объяснить малостью интервала времени (он составляет 0,3 с), которое проходит при повороте от начального положения эксцентрикового вала до конечного.

Анализ распределения температур в заготовке позволяет утверждать, что градиент температур в заготовке вблизи бойков по направлению от оси симметрии к боковым стенкам значительно меньше, чем градиент температур в этом же направлении для центрального сечения кристаллизатора ЛКМ. Это объясняется близостью канала охлаждения к поверхности инструмента. При этом результаты расчета температурных полей бойков и боковых стенок, показывают, что максимальная температура в поверхностном слое бойка не превышает 1000∘C, а в боковой стенке - 1400∘C, при начальной температуре заливаемого металла равной 1500∘C. Следовательно, чтобы поверхности ограничивающие зону расплавленного металла сохраняли свою геометрию, они должны быть выполнены из жаростойких материалов.

Работа   выполнена   при   финансовой  поддержке  ДВО  РАН  (грант  ДВО  РАН № 06-III-В-03-083)

Литература

1. В.И. Одиноков. Численное исследование процесса деформации материалов бескоординатным методом. Владивосток: Дальнаука. 1995. 168с.