Оценка структурной и фазовой устойчивости сплавов при интенсивной пластической деформации на основе диффузионных критериев

Колосков В.М., Пудов В.И., Соболев А.С.

Екатеринбург, Россия

При интенсивной пластической деформации (ИПД) генерируются неравновесные точечные дефекты. Определяющее значение для массопереноса имеет концентрация неравновесных вакансий. Генерация неравновесных вакансий существенно возрастает при доминировании механизма зернограничного проскальзывания при ИПД (  2,8). За относительно короткий период на этом этапе пластической деформации реализуются квазистационарные упорядоченные структурные источники и стоки вакансий дисклинационного типа. На этой стадии при различии диффузионной подвижности атомов сплава, происходит концентрационное перераспределение компонент на траекториях между источниками и стоками [1] вакансий. Диффузионные пути проходят как в объеме зерна, так и по границам зерен (ГЗ). Степень пересыщения и обеднения концентрации компонентов сплава вблизи источников и стоков определяется соотношением коэффициентов диффузии компонент и степенью деформации. “Быстрый” компонент обогащает область кристалла вблизи источника, а “медленный” локализуется вблизи стока. Достижение концентраций компонент в этих областях границ фазовой или структурной устойчивости приводит к соответствующей трансформации этих объемов кристалла.

Температурный интервал диффузии компонент сплава определяется энергией миграции вакансий Em в сплаве в различных подрешетках. Для оценок можно принять эффективное значение Em  неравновесных вакансий, усредненное по различным путям диффузии. По этому значению возможна оценка температурной границы начала диффузионных процессов в деформируемых сплавах.

Вторым важным параметром является соотношение энергий активации самодиффузии компонент в сплаве. Количественное сохранение исходных соотношений энергий активации при проведении интенсивной пластической деформации обеспечивает концентрационное расслоение, которое оценивается количественно в большинстве модельных сплавов. В более сложных случаях реализуются структурно фазовые переходы и диффузионные параметры сплава изменяются скачком. Анализ эволюции таких сплавов проводится поэтапно, а прогнозные оценки выполняются на основе эмпирических соотношений.

Интересен случай равенства диффузионной подвижности компонент сплава. Такие системы оказываются чрезвычайно устойчивыми к различным видам воздействия: деформации, радиационному облучению.

В работе представлен анализ литературных данных, сформулированы основные подходы к описанию эволюции сплавов при ИПД, рассмотрены экспериментальные результаты по аустенитным хромоникелевым сплавам на основе железа. Рассматривается перспектива развития диффузионного подхода для ресурсных оценок реальных материалов.

Литература

1. В.М. Колосков, А.И. Дерягин, Н.Ф. Вильданова, В.Л. Гапонцев. Концентрационные и структурные превращения в аустенитных хромоникелевых сплавах на основе железа при интенсивной пластической деформации. Физическая мезомеханика, 2006, т.9, № 5, с.97–105.

2. В.Л. Гапонцев, В.М.Колосков. Индуцированная диффузия ведущий механизм формирования активированных сплавов. МиТОМ, №11, 2007, с.3–15.