ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК

Одиноков В.И., Черномас В.В., Ловизин Н.С.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

В Институте машиноведения и металлургии ДВО РАН разработан и изготовлен литейно-ковочный модуль, позволяющий получать из расплавленного металла в непрерывном режиме деформированный профиль заданного поперечного сечения. В данном докладе приводятся данные металлографических исследований образцов непрерывнолитых деформированных заготовок (НЛДЗ) из технического алюминия и стали марки Ст.3, изготовленных на литейно-ковочном модуле (ЛКМ).

Для анализа полученных микроструктур (рис. 1) материалов образцов НЛДЗ было выделено несколько параметров, по которым проводилось дальнейшее исследование. Это: фрактальная размерность зерен, периметр зерна, площадь зерна, минимальный радиус зерна, плотность границ зерен, кривизна границ зерен.

Зависимости фрактальной размерности зерна и кривизны границ зерен показывают, что каждый материал характеризуется своим, так называемым облаком скоплений точек, соответствующих значению кривизны границ зерен. Для алюминия среднее значение фрактального размера составляет 1,2, для стали - 1,3. Исследуя зависимости плотности границ зерен от фрактального размера можно с уверенностью сказать, что расположение основного сосредоточения значений у стали соответствует высокой плотности границ зерен, равной 0,6 – 1,2 мкм-1, при среднем значении фрактального размера – 1,1. Для алюминия среднее значение плотности границ зерен, равное  0,4 – 0,6 мкм-1, соответствует значению фрактального размера, равного 1,3. Для алюминиевого образца НЛДЗ характерен разброс значений кривизны при среднем значении плотности границ, равном 0,5 мкм-1, в то время как для стального образца НЛДЗ - все значения расположены примерно при одной и той же кривизне границ зерен и том же среднем значении плотности границ зерен, равном 0,5 мкм-1. Такое значение плотности границ зерен соответствует среднему размеру зерна равному для алюминиевых образцов НЛДЗ - 26,8 мкм, для стальных образцов – 35,6 мкм. Для алюминиевых образцов изменение значений микротвердости, в зависимости от приложенной нагрузки, лежат в интервале от 120 МПа до 370 МПа. Для стальных образцов изменение значений микротвердости, в зависимости от приложенной нагрузки, лежат в интервале от 400 МПа до 2500 МПа. Средние значения микротвердости составляют: для алюминиевых образцов 245 МПа; для стальных образцов - 1450 МПа, в то время как для литых образцов эти значения составляют соответственно 160 МПа и 1200 МПа. Таким образом, на основании полученных данных можно предположить, что образцы НЛДЗ обладают упрочненной структурой и менее пластичны, чем литые образцы.

Рис.1. Микроструктура образца НЛДЗ из стали Ст.3сп (×1000)

- Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (Грант ДВО РАН № 06-1-ЭММПУ-123).