КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ

НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ

Огородникова О.М.

Екатеринбург, Россия

Усталость является распространенной причиной выхода конструкций из строя в условиях эксплуатации. Циклическая прочность деталей значительно снижается на участках, содержащих резкие изменения размеров в сечении, входящие углы, надрезы и другие геометрические особенности, которые вызывают местную концентрацию напряжений. Усталостные повреждения в зонах концентрации напряжений опережают повреждения в остальных участках детали.

Литые детали изначально содержат дефекты, которые допустимы согласно действующей нормативно-технической документации и образуются в процессе технологического изготовления. Исходные микродефекты литой структуры, и в особенности те, которые залегают вблизи поверхности, могут сократить начальный период инициирования усталостного разрушения, поэтому важно прогнозировать их распределение в отливке, используя для этого компьютерные системы моделирования литейных технологий [1]. Следует отметить, что в литературных источниках крайне мало работ посвящено влиянию структуры отливки, и в том числе микродефектов, на долговечность литой детали, и фактически нет работ, акцентирующих внимание на компьютерном моделировании различных аспектов, касающихся данной проблемы.

В данной работе моделирование усадочных дефектов и горячих трещин проводилось с использованием программы WinCast, усталостные испытания имитировались с использованием программы ANSYS. Расчет проведен для боковой рамы грузовых тележек вагонов. Во внутренних углах буксовых проемов рамы, где наблюдаются наибольшие напряжения, были размещены поверхностные дефекты. Результаты расчета совпадают с известными экспериментальными данными [2].

Процесс развития усталостных трещин в литых деталях тележек состоит из двух этапов. На начальном этапе трещина имеет полуэллиптическую форму; процесс ее развития носит длительный характер и составляет для различных зон и сечений деталей от 2 до 39 лет. На этом этапе трещина визуально не обнаруживается. Первый этап заканчивается, когда глубина трещины достигает толщины стенки сечения детали, и трещина становится сквозной. Второй этап развития заключается в распространении сквозной трещины по сечению детали. Этот этап протекает быстро и по времени не превышает одного года. После достижения трещиной критической длины следует хрупкий долом детали.

Литейные дефекты являются концентраторами напряжений и ускоряют процесс образования макротрещины, снижая  усталостную прочность примерно на 30%. Оказываясь в зоне высоких напряжений детали, они становятся очагами зарождения усталостных трещин и разрушения детали. Можно регламентировать максимально допустимый линейный размер литейного дефекта на уровне 5 мм. Дефекты меньшего размера не влияют на усталостную прочность.

Литература

1. О.М.Огородникова, Е.В. Пигина, С.В. Мартыненко. Компьютерное моделирование горячих трещин в литых деталях. Литейное производство, 2007, №2.

2. Т.П.Северинова Расчетно-теоретическое обоснование живучести боковых рам и надрессорных балок с допустимыми дефектами. Вестник ВНИИЖТ, 2005, № 5.