МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МГЭ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ

Привалова В.В, Федотов В.П.

Екатеринбург, Россия

В данной работе приведено решение одной деформационно-диффузионной задачи с использованием модифицированного метода граничных элементов [1,2]. Рассматривается плоская линейно упругая полоса, подверженная постоянному растяжению (сжатию) и погружённая в водородную среду. Данное тело имеет дефект (пору), малый по сравнению с самим телом. Задача рассматривается от момента приложения нагрузки, до достижения внутренним давлением критического значения в околопоровой зоне.

Данная задача рассматривалась в два этапа: Первый этап. Решалась диффузионная задача во всем теле, за исключением околопоровой зоны. В общем случае рассмотрена задача со смешанными граничными условиями и заданным начальным [3].

Функции концентрации и потока считаются постоянными по элементам границы. Далее задача определения концентрации и потока в теле решается с использованием модифицированного метода граничных элементов. Модификация метода заключается в том, что вместо произвольного граничного элемента, рассматривается «базовый», по которому интегралы от функций Грина получены в аналитическом виде. Далее, подставив полученные значения концентрации и потока на границе в СЛАУ, получаем функцию концентрации для произвольной точки тела на данном временном шаге в виде аналитической функции. Функция потока на границе получается в виде аналитической производной от функции концентрации. В результате, задача на первом этапе решена.

Второй этап. Известно, что, градиент напряжений будет равен нулю почти всюду, за исключением некоторой зоны около дефекта. Упругая задача в теле решается также с использованием модифицированного МГЭ. Отсюда получаем зону вокруг дефекта с ненулевым градиентом напряжений. Задача нахождения критического напряжения, создаваемого диффундирующим водородом, решается уже только в этой зоне.

Определяем внутреннее давление до тех пор, пока внутреннее напряжение в теле не достигает критического. Зная функции концентрации и потока на границе, мы получили граничные условия задачи для следующего временного шага, и, зная те же самые функции для произвольной точки тела, мы можем вычислить внутреннее давление в поре. Используя вновь схему решения упругой задачи, получаем новое значение градиента напряжения. Рассчитав таким образом задачу на нескольких временных шагах, вернулись к упругой задаче с граничными условиями, полученными уже из решения диффузионной задачи, т.е. во внутреннем отверстии поверхность уже не свободна от нагрузки, там возникает давление, возникшее из-за диффузии водорода. Получая градиент напряжений из решения упругой задачи, подставляем его в связанную. Таким образом, описанная процедура повторяется до тех пор, пока напряжение не достигает критического значения.

Работы выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке.

Литература

1. C.A. Brebbia, J.J. Connor. Fundamentals of Finite Elements Techniques for Structural Engineers / Butterworths, London, 1973.

2. Привалова В.В., Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Думшева Т.Д., Зенкова Е.М., Трухин В.Б. Исследование сходимости численно-аналитического метода решения задач упругости, теплопроводности  и диффузии. // Вестник Сам.ГТУ, сер. Физико-математические науки. 2004. Вып.30. с. 24-32.

3. А.Е. Андрейкив, В.В. Панасюк, Л.И. Поляков, В.С. Харин. Механика водородного охрупчивания металлов и расчет элементов конструкций на прочность // Львов. Препринт №133. Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко, 1987.  50с.