МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ

Мальцева Л.А., Мальцева Т.В.

Екатеринбург, Россия

Для изготовления высокопрочной проволоки и ленты со специальными физико-химическими свойствами безуглеродистые стали на Fe-Cr-Ni основе с дополнительным легированием Co, Mo, Ti и Al - вполне удобный материал. Изменение содержания алюминия от 0,25 до 2,5 % при сохранении практически одной и той же базы легирования позволило перевести сталь из одного структурного класса в другой в последовательности: мартенситностареющий (0,25 % Аl); аустенитный (0,6-1,0 % Аl), аустенитно-ферритный (от 2,0 до 3,5 % Аl). Рассмотрим вклад различных механизмов упрочнения в формирование высокопрочного состояния сталей 3-х структурных классов: мартенситностареющего, аустенитного и аустенитно-ферритного. Суммарное упрочнение для безуглеродистых сталей на Fe-Cr-Ni основе складывается из твердорастворного упрочнения, упрочнения в результате мартенситного  превращения при охлаждении (для мартенситностареющей стали), деформационного упрочнения без фазовых превращений или деформационного упрочнения в метастабильном аустените за счет полиморфных  или  ε  превращений, протекающих по бездиффузионному механизму, а также деформационному упрочнению гетерофазной структуры, за счет «наследования» дефектов аустенита дисперсными кристаллами мартенсита. Существенный вклад в упрочнение вносит также дисперсионное твердение. Доля вклада различных факторов в упрочнение для каждой отдельно взятой исследуемой стали неодинакова, зависит она от легирования, от типа матрицы (ОЦК, ГЦК или смешанный), метастабильности фазы при деформационном упрочнении и т.д. Так механические свойства исследуемых безуглеродистых алюминийсодержащих сталей после закалки на пересыщенный твердый раствор (или растворы) приведены в таблице, из которой видно, что все стали обладают высокой пластичностью, что позволяет их деформировать с высокими суммарными обжатиями. Волочение закаленных сталей вносит заметный вклад в повышение общего уровня прочностных свойств, несмотря на то, что все они имеют низкий коэффициент деформационного упрочнения. Однако, при холодной пластической деформации стали ведут себя  по-разному: имеющая изначально высокую пластичность и низкие прочностные свойства в закаленном состоянии, аустенитная сталь показала высокую технологичность, что позволило подвергнуть ее очень высоким степеням обжатия (е =3,27), в то время как стали мартенситностареющие и аустенитно-ферритные были продеформированы лишь на  90 % (диам. 0,8 мм). Следует отметить более высокий коэффициент деформационного упрочнения гетерофазной аустенитно-ферритной стали. Аустенит в обеих исследуемых сталях метастабилен и в процессе деформации претерпел мартенситное превращение. Однако основной вклад в упрочнение всех исследуемых сталей вносит дисперсионное последеформационное упрочнение (см. табл.).

Механические свойства исследуемых сталей

| Механические свойства сталей | Мартенситностареющая |  |  | Аустенитная |  |  | Аустенитно-ферритная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зак. | Деф. | Стар. | Зак. | Деф. | Стар. | Зак. | Деф. | Стар. |
| в, МПа | 980-1020 | 1400 | 2080-2200 | 540-550 | 1420 | 2480 | 930-980 | 1800 | 2540 |
| , % | 79 | 58 | 50-54 | 83 | 79 | 45 | 65 | 56-54 | 43 |
| , % | 8 | 2-3 | 0,5 | 63 | 5 | 3 | 28-30 | 12 | 2,5 |