Прогнозирование деформирования и разрушения при двухосном напряженном состоянии волокнистых

композитов в рамках WWFE

Сапожников С.Б., Черемных С.И., Маслакова А.Г.

Челябинск, Россия

В работе представлены результаты сопоставления экспериментальных данных [1] 14 тестов, представленных всем участникам недавно завершенной "олимпиады по разрушению" композитов, известной по аббревиатуре  WWFE (World Wide Failure Exercise) и результатов расчетов по методике [2].

Нами была использована классическая двумерная теория упругости слоистых композитов, составленных из ортотропных слоев, записанная для учета нелинейностей  в инкрементальной форме (однопараметрическое нагружение) с введением секущих модулей слоев, которые могут лишь уменьшаться, оставаясь неизменно положительными.

Слой заменен набором параллельно работающих геометрически идентичных ячеек (волокно и окружающая его матрица), которые могут разрушаться независимо по трем формам, обеспечивая накопление рассеянных микроповреждений (1, 2 и 3), обусловленных разбросами локальной прочности волокон, матрицы и границы раздела (принят нормальный закон распределения). Для снижения числа варьируемых параметров при идентификации модели слоя коэффициенты вариации для всех форм микроповреждений приняты одинаковыми. Таким образом, имея упругие и прочностные характеристики слоя, можно однозначно определить характеристики его модели.

При проведении расчетов напряжения i, повреждения i и секущие модули в системе координат слоя связаны зависимостями (M и S - статистические характеристики модели слоя):

Кривая "напряжение-деформация" слоя имеет гладкий вид как до, так и после достижения максимума (рассматривается "жесткое" или "деформационное" нагружение слоя в составе пакета, обеспечивающего появление спадающей ветви на диаграмме нагружения). Для обеспечения устойчивости решения системы уравнений слоистой пластины при достижении предельных нагрузок максимальное повреждение в слоях ограничено величиной  0.999999. Учтена также возможность разворота волокон в слоях ("эффект ножниц") за счет деформаций сдвига. Все это потребовало использования вложенных итерационных процедур, реализованных в программе, написанной для популярного пакета MathCAD.

Экспериментальные данные в WWFE представлены для однонаправленных и многослойных композитов в виде поверхностей прочности и диаграмм растяжения с замером продольных и поперечных деформаций. Опыты проведены на трубчатых образцах с укладками (90°/±30°)s, (0°/±45°/90°)s, (±55°)s, (0°/±45°/90°)s, (±55°)s, (±45°)s и (0°/90°)s при растяжении, сжатии, кручении, внешнем и внутреннем давлении.

Требования WWFE (ошибка менее 50 % в 75 % расчетных случаев) удовлетворены для всех 14 опытов, что в настоящее время является лучшим мировым результатом.

Литература

1. С.Б. Сапожников  Дефекты и прочность армированных пластиков. Монография. Челябинск, ЧГТУ, 1994. - 164 с.

2. M.J. Hinton, P.D. Soden and A.S. Kaddour, "Evaluation of failure prediction in composite laminates: background to Part C of the exercise" // Composite Science and Technology., v.64: No 3–4, pp. 321–327, 2004.