ДЕГРАДАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРМАТУРЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Коновалов С.В.1, Зуев Л.Б.1, Громов В.Е.2

1Томск, Россия; 2Новокузнецк, Россия

Сложности экономического, научного и производственного характера, связанные с необходимостью продления ресурса безопасности эксплуатации действующих высокорисковых объектов, а также вновь проектируемых, поставили на повестку дня необходимость комплексных исследований деградации материалов и конструкций.

Непременным условием структурно-фазовых состояний, формируемых при производстве арматурного проката, который представляет собой основной элемент конструкций, является длительная стабильность нормируемых стандартами характеристик прочности, пластичности, коррозионной стойкости. Однако в процессе длительной эксплуатации в материале могут накапливаться и развиваться дефекты, приводящие к деградации свойств и разрушению с катастрофическими последствиями.

Установление механизмов изменения физических, механическим свойств и структурно-фазовых состояний арматуры при длительной эксплуатации несомненно актуально, так как позволяет управлять этими процессами, предотвращать разрушение конструкций, более обоснованно подходить к проблеме прогнозирования долговечности в процессе проектирования, строительства и эксплуатации конструкций и сооружений.

В связи с этим в работе исследованы закономерности деградации механических свойств арматуры из стали 35ГС, извлеченной из фундаментных блоков зданий и сооружений, после различных сроков эксплуатации (до 50 лет) в аналогичных напряжённо-деформированных условиях.

Установлено, что арматура горячекатаной стали, срок эксплуатации которой составляет 3-25 лет, соответствует требованиям класса прочности А-III по ГОСТ 5781. После эксплуатации в течение 35 лет прочностные свойства находятся на нижней границе требований стандарта, а через 50 лет снижаются до уровня класса А-II. Резко снижаются и пластические свойства. Показано, что прочностные характеристики в изученном временном интервале в полулогарифмических координатах хорошо укладываются на прямолинейную зависимость.

Установленные в работе закономерности деградации механических свойств арматуры в процессе длительной эксплуатации хорошо укладываются в концепцию временной прочности твердых тел, изложенную еще в середине прошлого столетия в классических работах академика С.Н. Журкова 1. В соответствии с ней изменение долговечности можно представить в виде [1] τ=A⋅exp−U−γσkT, где А – константа, меняющаяся для разных материалах в широких пределах, U – энергия активации, γ – активационный объем. Значение активационного объема, определенное из экспериментальных данных по этому уравнению при U=const приблизительно равно 5·10-29 м3, что свидетельствует об активационном характере процесса накопления повреждений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-08-90808-моб_ст)

Литература

1. С.Н.  Журков, Б.Н. Норзуллаев. Временная зависимость прочности твердых тел. Журнал технической физики. 1953. Т.33. Вып.10. С.1677-1689.