КИНЕТИКА ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ В МЕТАЛЛАХ

Приймак Е.Ю.1, Грызунов В.И.2

1Орск, Россия, 2Новотроицк, Россия

Газовая коррозия происходит при непосредственном контакте твердого тела с кислородом. На поверхности образуется пленка продуктов реакции между элементами, входящими в состав металла и адсорбируемым кислородом из газовой среды. Реакция окисления, происходящая на границе металла, представляет собой гетерогенную реакцию. Процесс окисления металла состоит из нескольких стадий.

Последняя стадия роста толщины пленки в процессе окисления возможна только за счет транспорта реагентов реакции, что происходит за счет диффузионного перемещения. Рассмотрим этот процесс при постоянной температуре. В этом случае на первой стадии будем иметь

D∂2C∂x2=∂C∂t,

где С – концентрация кислорода;

D – коэффициент диффузии.

Правая часть уравнения показывает интенсивность подвода кислорода к границе раздела фаз, где происходит его расходование вследствие химической реакции и диффузионного перемещения внутрь металла.

В процессе коррозии меняется порядок химической реакции и временная зависимость толщины пленки. Концентрация кислорода изменяется по экспоненциальному закону:

C=C0e−KDx,

где К – константа скорости химической реакции.

Толщина пленки, на которой концентрация кислорода убывает в е раз

L=DK

Было произведено изучение структуры оксидной пленки, полученной на поверхности стали 35ХГСА при окислении на воздухе при температуре 350 0С в течении 3-х часов. Исследования структуры проводились на электронном микроскопе JEOL фирмы «OXFORD Instruments» марки JSM – 6460LV в режиме отраженных электронов при ускоряющем напряжении 25 кВ. Исследования показали, что слой имеет протяженность порядка 76 мкм, что близко к расчетному значению толщины пленки.

Таким образом, пленка растет по диффузионному механизму в результате подвода к границе ионов железа. Из-за относительно небольшого радиуса их диффузионная подвижность весьма значительна, что обеспечивает быстрый рост оксидной пленки уже при температуре 350 0С.

Литература

1. Жук Н. П. Курс коррозии и защиты металлов: - М.: Металлургия,   1968. – 408 с.

2. Семенова И.В.  Коррозия  и защита от коррозии. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 376 с.

3. Эванс Ю.Р. Коррозия и окисление металлов: – М.: МАШГИЗ, 1962. – 855с.