ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА НАДАИ-ЛОДЕ

В МИКРОСТРУКТУРЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЯХ МАКРООБЪЕМА

Реков А.М.

Первоуральск, Россия

Экспериментально, методом малобазных делительных сеток (10-25 микрометров [1]), определены статистические характеристики напряженно - деформированного состояний зерен поликристаллов. Испытания образцов проводили при одноосном растяжении плоских образцов, сжатии коротких цилиндров, прокатке широких пластинок (плоская деформация) и раздаче кольца с помощью конического пуансона (плоское напряженное состояние). Построены функции плотностей распределения и функции вероятностей случайных параметров Надаи-Лоде  c для материалов с кубической решеткой (рис.1).

1 - одноосное растяжение;  2- плоское напряженное состояние;

3 – плоская деформация;  4 - одноосное сжатие.

Рис.1

Напряженно-деформированное состояние, соответствующее напряженно деформированному состоянию всего образца получает лишь относительно небольшая часть зерен поликристалла (20-30 %). С ростом степени деформации доля таких зерен возрастает.

Функции плотностей распределения случайных параметров Надаи-Лоде при одноосном растяжении, плоском деформированном состоянии и сжатии отличаются от нормального распределения. Графически распределения представляют собой фигуры симметричные относительно состояния, соответствующего чистому сдвигу (c=0) .

Функции вероятностей позволяют определить относительное число микрообъемов металла, находящихся в наиболее «жестких условиях», для которых  c =  -1.

Литература

1. Вайнштейн А.А.Алехин В.Н. Основы теории упругости и пластичности с учетом микроструктуры материала. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 382 с.