ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦА НА ХАРАКТЕР ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ОБРАЗЦАХ

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ

Федосова М.А., Зариковская Н.В.

Томск, Россия

Пластическая деформация кристаллических тел - существенный фактор технологических процессов. В ряде случаев она приобретает форму волнового процесса и характеризуется длиной волны λ. Ранее проведенные в работах [1,2] исследования позволили установить, что зависимость пространственного периода локализации деформации λ от размера зерна D описывается уравнением логистической кривой, имеющим вид

где λ0=a/b, С - постоянная интегрирования, a и b - положительные константы.

Было высказано предположение, что a и b связаны с геометрическими параметрами образца. Интерес представляет проверка данной гипотезы и выявление изменения характера локализации пластической деформации при изменении геометрических параметров.

В качестве материала для исследований был выбран алюминий марки А85 с размером зерна D=670 мкм. Размеры образцов (50520) мм и (50525) мм. Основной экспериментальный метод - активное одноосное растяжение в сочетании с двухэкспозиционной спекл-интерферометрией. Растяжение проводили с постоянной скоростью v=0,2 мм/мин и силой нагружения F=10 кН на испытательной машине «Instron-1185». Использование спекл-интерферометрии, разработанной Джоунсом Р. и Уайксом К. [3], для определения распределения компонент тензора пластической дисторсии по образцу и обнаружения зон локализации деформации описано Зуевым Л.Б. и Даниловым В.И. [4].

По известным в литературе данным, общий характер деформационной кривой поликристаллического алюминия подчиняется параболическому закону на всем протяжении. Исследования образцов с шириной 20 mm и 25 mm позволили получить продолжительный участок (от 0,7 до 4 % деформации) с линейным законом деформационного упрочнения.

Кроме того, анализ полученных спеклограмм широких образцов позволил установить, что материал вовлекается в деформацию последовательно и с большей продолжительностью времени, чем при деформации узких образцов. После того, как неоднородности проходят всю поверхность образца, процесс деформирования становится стационарным, и формируются определенные зоны локализации деформации.

Таким образом, подтверждено влияние ширины образца на характер локализации пластической деформации. В дальнейшем планируется продолжить работы по изучению данного вопроса.

Работа ведется по программе фундаментальных исследований СО РАН 2007-2009 по приоритетному направлению 3.6. в рамках проекта 3.6.1.2. (руководитель д.ф.-м.н. Л.Б.Зуев).

Литература

1. Zuev L.B., Semukhin B.S., Zarikovskaya N.V. Deformation localization and ultrasonic wave propagation rate in tensile Al as a function of grain size // Int. J. Solids. Structure. – 2003. – V.40. – No 4. – P. 941 – 950.

2. Зуев Л.Б., Семухин Б.С., Зариковская Н.В. Зависимость длины волны локализованной деформации от размера зерна при растяжении алюминиевых образцов // ПЖТФ.– 2002.– Т. 43,– № 2.– С. 166–169.

3. Джоунс Р., Уайкс К. Голографическая  и спекл–интерферометрия. – М.: Мир. – 1986. – 328 с.

4. Zuev, L.B. and Danilov, V.I. A self-excited wave model of plastic deformation.  Philosophical Magazine A 79, 1999, p. 43-57.