ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ В СПЛАВЕ Ni3Al ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ

Дудник Е.А.1, Яшин А.В.2, Старостенков М.Д.2, Синица Н.В.2

1Рубцовск, Россия, 2Барнаул, Россия

Проблема развития процесса разрушения материалов под действием внешних деформирующих сил является одной из актуальных проблем материаловедения. С разрушением связаны множество процессов, таких как образование, размножение и движение дислокаций и дислокационных скоплений, возникновение сверхструктур и их разориентация, возникновение микропор, микротрещин. В результате развития и роста микротрещин их объединение в одну сквозную трещину дает разрушение кристалла. На микроскопическом уровне с процессом разрушения материалов связаны изменение структуры кристалла и разрывы межатомных связей. Процесс разрушения зарождается в локальных областях кристалла под действием локальной деформации в структуре кристалла.

Целью данной работы является исследование методом компьютерного моделирования механизмов образования нарушения сплошности материала, приводящих к разрушению материала. Основными задачами данной работы являются выявление особенностей структурно-энергетической трансформации, происходящей в материале на микроскопическом, атомном уровне.

В качестве исследуемого материала выбран модельный сплав Ni3Al. В исходной конфигурации кристалла атомы находятся в узлах кубической г.ц.к. решетки, структура кристалла соответствует сверхструктуре L12. Взаимодействие между атомами задано с помощью парных центральных потенциальных функций Морзе, с радиусом действия межатомных сил равным трем координационным сферам. Расчетный блок состоял из 1728 атомов, на границы блока накладывались комбинированные граничные условия: жесткие условия в направлении <100> растяжения кристалла и в направлениях <010>, <001> свободные. На концы расчетного блока в направлении <100> прикладывается растягивающее одноосное напряжение (рис.1.).

Проведен расчет структурно-энергетических характеристик: потенциальной, кинетической энергии, суммарного импульса, коэффициентов диффузии в различных направлениях. Выделены стадии процесса разрушения сплава. На первой стадии наблюдалась сдвиговая пластическая деформация в результате коллективного смещения атомов вдоль направлении <110>. На второй стадии наблюдается структурная трансформация, происходящая в результате переползания дислокаций путем испускания или поглощения точечных дефектов, образования микротрещин, микропор, разрыва связей на поверхности. На третьей стадии наблюдается разрушение материала и структурный фазовый переход, приводящий к равновесному распределению атомов на разорванной плоскости кристалла. Получены картины смещений атомов вдоль различных кристаллографических направлений. В разрезе плоскостей наблюдалась эволюция дефектной структуры. Скопление точечных дефектов и дислокации являются основными механизмами нарушений сплошности поверхности сплава. Под нарушением сплошности подразумевается дефект в кристалле, наименьший размер которого превышает радиус действия межатомных сил. В полях высоких локальных напряжений действуют механизмы локальных структурных превращений, приводящие к снижению локального напряжения и связанные с потоками неравновесных точечных дефектов. Проведен структурный анализ в части шейки образца, образовавшейся в результате пластической деформации до разрушения.