ИССЛЕДОВАНИЕ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ

ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  ПЛАСТИЧНОСТИ

Иванов А.М., Лукин Е.С.

Якутск, Россия

Пластическая деформация конструкционных сталей сопровождается выделением теплоты. Явление термопластического эффекта в основном связывают с эволюцией дислокационной структуры. Зарождение и движение дислокаций по рельефу Пайерлса приводит к возникновению дополнительного колебательного движения атомов кристаллической структуры, в результате которого наблюдается повышение температуры деформируемого металла [1]. В соответствии с первым началом термодинамики работа пластической деформации dAр частично поглощается материалом, в то время как другая часть выделяется в виде теплоты dQ. Таким образом, поглощенная энергия dES определяется как разность между работой пластической деформации и количеством теплоты, рассеявшимся в окружающую среду [2]:

dES = dAр - dQ.						(1)

Работа пластической деформации определяется из диаграммы деформирования [3]. Количество теплоты оценивается из решения стационарного уравнения теплопроводности с постоянными коэффициентами с использованием данных тепловизионных измерений температуры деформируемого образца [4].

В работе приведена оценка теплоты, рассеявшейся в процессе статического растяжения плоских гладких образцов, изготовленных из конструкционной стали. Приводится сравнительный анализ диссипации энергии стали Ст3сп в двух различных структурных состояниях: в исходном состоянии и подвергнутого интенсивной пластической деформации (ИПД) методом равноканального углового прессования (РКУП). Сталь, подвергнутая РКУП, обладает высокими прочностными характеристиками, но существенно меньшей пластичностью, чем в исходном состоянии [5]. Показано, что количество рассеявшейся теплоты зависит от пластичности конструкционной стали. Снижение характеристик пластичности материала приводит к снижению диссипации энергии в виде теплоты. Работа, затраченная на пластическое деформирование подвергнутой РКУП стали Ст3сп, практически полностью поглощается материалом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 06-01-96007).

Литература

1. А.К. Григорьев, Н.Г. Колбасников, С.Г. Фомин. Структурообразование при пластической деформации металлов. – СПб.: Издательство С.-ПбУ, 1992. – 244 с.

2. G.I. Taylor, H. Quinney. The latent energy remaining in a metal after cold working // Proc. Roy. Soc., 1934. – Vol. CXLIII. – A. – P. 307-326.

3. E.A. Pieczyska, S.P. Gadaj, W.K. Nowacki. Rate of energy storage during consecutive deformation of steel // QIRT’2000. No. 64. – Reims, France, 2000. – P. 260-264.

4. A.M. Ivanov, E.S. Lukin, B.G. Vainer. Evaluation of storage energy of the constructional steel during plastic deformation. // QIRT’2006. – Padova, Italy, 2006. – P. 10-11.

5. Е.С. Лукин, Н.Д. Петрова, А.М. Иванов, М.А. Емельянова. Исследование деформирования и разрушения конструкционных сталей, подвергнутых интенсивной пластической деформации. // Тез. докл. III Российской научно-технической конференции «Разрушение, контроль и диагностика материалов и конструкций». – Екатеринбург: ИМАШ УрО РАН, 2007. – С.15.