НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ С ТРЕЩИНОЙ В ЗОНЕ

ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Карпов Е.В., Корнев В.М., Демешкин А.Г.

Новосибирск, Россия.

Для исследования накопления повреждений в зоне предразрушения и определения механизма продвижения усталостной трещины при нестационарном малоцикловом нагружении проведена серия экспериментов по симметричному трехточечному изгибу балочных образцов с имитацией начальной трещины, которая представляет собой поперечный разрез, расположенный на нижней стороне балки под точкой приложения силы. При выбранной интенсивности нагружения в зоне предразрушения материал образцов работал в пластической области деформирования. Образцы одинаковой геометрии были изготовлены из алюминиевого сплава Д16-Т и титанового сплава ВТ5-1. Эксперименты проводились на машине для испытания материалов Zwick/Roell Z100 TC-FR100TL.A4K. На рисунке приведена схема нагружения, вид образца и его размеры в миллиметрах. Ширина имитирующего начальную трещину разреза составляла 0.8 мм, глубина – 4,7 мм, размеры образца и глубина разреза соответствуют ГОСТу [1]. Образцы испытывались при двух видах нестационарного нагружения, как с пошаговым увеличением так и пошаговым уменьшением максимальной приложенной силы. Первый режим моделирует постепенную догрузку конструкции, имеющей трещиноподобный дефект, второй – аварийную перегрузку конструкции с трещиной.

В экспериментальных результатах прослеживается четкое влияние одного параметра на процесс накопления повреждений при циклическом пульсирующем нагружении: этот параметр – неупругий (остаточный) прогиб балок. Обращается внимание на различие механизмов накопления повреждений в титановом и алюминиевом сплавах. Показано, что накопление повреждений имеет, как правило, нелинейный характер и существенно зависит от вида пошагового изменения нагрузки (увеличение или уменьшение). В экспериментах удалось связать характерную точку на графике полный прогиб – усилие при однократном нагружении с аналогичной точкой на графике при малоцикловом нагружении, что позволяет по однократному нагружению предсказать живучесть конструкции при малоцикловом нагружении.

Предложено сопоставление полученных экспериментальных данных с теоретическими представлениями.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 07-01-00163, 08-01-00749) и интеграционных проектов РАН № 4.12.2, 4.12.3.

Литература

1. ГОСТ 25.506-85. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статистическом нагружении. М. 1985. – 61 с.