Характеристики распространения акустических волн в деформируемых металлических материалах

Лунев А.Г., Никитин Е.С.

Томск, Россия

Исследование параметров прохождения акустических сигналов в металлических материалах непосредственно в процессе их деформирования представляет большой интерес для решения прикладных задач неразрушающего ультразвукового контроля. Однако данное направление недостаточно изучено, и на сегодняшний день отсутствует модель, описывающая причинно-следственные связи скорости и затухания акустических волн со структурными превращениями, происходящими в материалах при их деформировании. Такое положение объясняется малым количеством исследователей, занятых в данном направлении, сложностью характера изменения скорости и затухания в процессе деформации и неоднозначностью влияния на параметры акустических сигналов свойств материалов, изменяющихся с деформацией.

На данный момент в ИФПМ СО РАН накоплен значительный объем результатов измерения скорости релеевских волн в процессе деформирования различных металлов и сплавов [1-3], однако четкого представления о механизмах, влияющих на скорость ультразвука, нет. Отсутствуют работы, изучающие затухание релеевской волны в процессе деформирования материалов.

Рисунок 1 – Зависимости напряжения и энергии акустической волны в деформируемом Д1

В данной работе представлены результаты исследований, направленных на изучение раздельного влияния на скорость звука действующих в образце макронапряжений и микронапряжений, обусловленных дислокационными механизмами деформирования металлов. С этой целью используется циклическое и релаксационное деформирование алюминия и сплава Д1. В результате исследования было обнаружено, что макронапряжения при деформациях более 2 % вносят незначительный вклад в изменение скорости релеевских волн. В то время как для алюминия наблюдается аномальный рост скорости звука при релаксации образца после разгрузки.

В работе рассматриваются полученные зависимости затухания релеевских волн в деформируемом сплаве Д1 (рисунок 1), на которых была обнаружена стадийность, связанная, по-видимому, со стадийностью деформационной кривой сплава Д1.

Литература

- Зуев Л.Б., Семухин Б.С., Бушмелева К.И. Зависимость скорости ультразвука от действующего напряжения при пластическом течении поликристаллов // ЖТФ. – 1999. – том 69. – вып. 12. С.100-101.

- Зуев Л.Б., Семухин Б.С., Бушмелева К.И. Изменение скорости ультразвука при пластической деформации Al // ЖТФ. – 2000. – том 70. – вып. 1. С.52-56.

- Зуев Л.Б., Семухин Б.С., Лунев А.Г. О связи локализации пластической деформации и акустических свойств алюминия и сплава Д16 // Металлы. – 2004. - №3. C. 99-107.