ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ

ТЕРМООБРАБОТОК НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГИРОВАННОЙ

ЛАТУНИ ЛМцАЖКС

Пугачева Н.Б.

Екатеринбург, Россия

Легированная латунь ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 отличается от других (+)-латуней, широко применяемых в машиностроении, более высокими содержаниями марганца и алюминия. Марганец способствует образованию силицидов Мn5Si3, частицы которых при содержании в латуни железа около 2 мас. % имеют более сложный состав - (Fe,Мn)5Si3  Благодаря этим частицам, существенно повышается стойкость данной латуни к истирающим нагрузкам. Повышенное по сравнению с другими латунями этого класса содержание алюминия может способствовать протеканию мартенситного превращения, хорошо изученного в сплавах Cu-Zn-Al, что также влияет на износостойкость.

Цель данного исследования состояла в изучении структурных превращений в легированной латуни ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 при различных режимах термообработки, а также влияния этих превращений на износостойкость. О протекании структурных превращений при нагреве и охлаждении судили по результатам дилатометрических исследований на дилатометре Шевенара, а также по изменению значений твёрдости (измерения проводили на приборе Akashi при нагрузке 5 кГ), а также по результатам электронно-микроскопических исследований, выполненых на просвечивающем микроскопе JEM-200CX, и рентеноструктурных исследований, проведеных на дифрактометре ДРОН-2,0 в излучении меди.

При медленном охлаждении сплава из однофазной области неупорядоченной -фазы (от 760 – 820 0С) в кипящей воде α-фаза выделяется в виде видманштетта. При охлаждении на воздухе из однофазной -области с вентиляцией воздуха формируется мелкодисперсная структура с объёмной долей упорядоченной ′-фазы 68 - 75 об. %. Твердость латуни после такой обработки составляет HRB 74 -76.

| Использование в качестве охлаждающей среды воды приводит к образованию L10 мартенсита (рисунок). Внутри зёрен -фазы наблюдаются группы параллельных пластинок мартенситных кристаллов, которые проникают друг в друга. Рентгеновские рефлексы В2 структуры отсутствуют. Охлаждение образцов латуни ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 в воде не исключает диффузионное превращение , мелкие частицы (1 мкм) -фазы наблюдаются по границам ′-зёрен. Для сравнения, латунь марки ЛМцСКА 58-2-1-1, содержащая всего 1 мас. % алюминия, при аналогичном режиме закалки имеет структуру упорядоченной ΄-фазы, не претерпевшей мартенситного превращения. | 50 мкм Рисунок – Микроструктура латуни ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 после закалки от 800 °С в воду |
| --- | --- |

Испытание износостойкости опытных деталей из сплава ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 в паре трения «блокирующее кольцо – шестерня» показали, что проведение закалки в воде с образованием мартенситной структуры позволяет уменьшить весовой износ не менее, чем в 3 раза, а линейный – в 5 раз.