О ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБНЫХ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЕЙ АМОРФНЫХ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Носкова Н.И., Лаврентьев А.Г., Корзунин Р.С.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрены два структурных состояния; микрокристаллическое и нанокристаллическое, каждое с разным набором размеров зерен. Ранее [1,2] было показано, что эффект Баркгаузена для микрокристаллического структурного состояния изменяется при переходе от мелкого зерна 2 мкм к крупному 100 мкм (рис. 1а).

Нами показано [3,4], что при расстекловывании и нанокристаллизации аморфного состояния в зависимости от температурных условий отжига, при которых происходит выделение нанофаз и образование нанозерен, которые могут, в свою очередь, изменяться от 2 нм до 10-20 нм в размерах, эффект Баркгаузена также закономерно изменяется (рис.1 б). Приводится объяснение обнаруженным эффектам на основании учета смещения положения и величины размытия пиков.

а                                              б

Рис.1. Изменение эффекта Баркгаузена в зависимости от размера структурного зерна в микрокристаллическом (а) и нанокристаллческом (б) структурных состояниях (пики характеризуют размеры нанозер матрицы и нанофазы).

Литература

1. Tiitto S. On the influence of microstructure on magnetization transitions in steel. –Acta

Pol. Scand., Appl. Phys., Helsinki, 1977, № 119, p. 3 – 51.

2. Горкунов Э.С., Драгошанский Ю.Н., Миховски М. Эффект Баркгаузена и его   использование  в структуроскопии  ферромагнитных материалов.  Обзор III.  Влияние

размера кристаллического зерна. – Дефектоскопия, 1999, № 8, с. 3 –25.

3. Носкова Н.И., Шулика В.В., Лаврентьев А.Г., Потапов А.П., Корзунин Г.С.  Особенности структуры и параметров эффекта Баркгаузена аморфных сплавов после различных термических обработок. – Дефектоскопия, 2004, № 9, с. 63 -68.

4. Носкова Н.И., Шулика В.В., Лаврентьев А.Г., Потапов А.П., Корзунин Г.С. Особенности структуры и магнитные свойства  аморфных сплавов на основе железа и кобальта в зависимости  от условий нанокристаллизации. –  ЖТФ, 2005, т. 75, вып. 10, с. 61 – 65.