КОНТРОЛЬ АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОСТРОУГОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Толипов Х.Б., Гуревич С.Ю.

- Челябинск, Россия

Изделия сложной конфигурации, широко используемые во многих отраслях техники, часто имеют клиновидную форму. Контроль этих изделий затруднен из-за малоизученности особенностей распространения в клиновидной области акустических волн. В публикуемом сообщении впервые построена математическая модель распространения акустических волн в угловой области при малых углах раствора клина.

Некоторые качественные особенности движения частиц среды в клине являются известными [1]: 1). Вблизи волновое поле имеет бимодальную структуру, а вдали – унимодальную. При приближении к ребру клина поверхностная волна эволюционирует в симметричную и антисимметричную моды. 2). В ближней зоне акустическое поле можно представить в виде суперпозиции плоских неоднородных волн – падающей и отраженной от ребра клина. В дальней зоне установившаяся волновая картина имеет характер бегущих по разным граням клина поверхностных волн, распространяющихся на бесконечность, тогда как в окрестности ребра волновая картина приобретает характер стоячих волн.

Изменение амплитуд смещений волны, распространяющейся в клине при его малых углах клина, можно объяснить интерференционными факторами. Формирование рэлеевской волны и распределение энергии между отраженными и прошедшими на вторую грань клина волнами Рэлея происходит в области перестройки бимодальной структуры. Возникающая разность фаз между антисимметричной и симметричной компонентами, изменяющаяся от угла клина, является причиной осцилляций коэффициентов отражения и прохождения, которые были рассчитаны в настоящей работе (рис. 1, 2).

0,4

0

Рис.1. Зависимость коэффициента прохождения от угла клина (точки из [2]).

30

40

50

70

Кпрох.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

20

60

Рис.2. Зависимость коэффициента отражения от угла клина (точки из [2]).

30

40

50

70

Котр.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

20

60

1,0

0,8

0,4

1,0

Как показывает анализ полученных кривых, предложенная физическая модель, описывающая эволюцию амплитуд колебаний поверхностной волны при малых углах клина, соответствует характеру распространения этой волны в клине. Отметим также, что представленная модель позволяет понять основные особенности дифракции волн на ребре клина при малых его углах.

Литература

1. Толипов Х.Б., Гуревич С.Ю., Геренштейн А.В. Распространение упругих волн в клине: Монография.– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ.– 2003. – 122 с.

2. Викторов И.А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике  М.: Наука, 1966. – 165с.