СТРУКТУРА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В МЕТАЛЛЕ ВБЛИЗИ ТРЕЩИНЫ

Житлухина Ю.В., Перов Д.В., Ринкевич А.Б.

Екатеринбург, Россия

Появление и развитие в объекте контроля трещины, концентратора напряжений и потенциально опасного дефекта ставит под угрозу безопасность эксплуатации изделий или конструкций, может привести к аварийным ситуациям, разрушению оборудования за достаточно короткое время. Одной из актуальных проблем ультразвукового неразрушающего контроля и диагностики является изучение и выявление особенностей распространения упругих волн в твердых телах, содержащих трещины различной ориентации, вида, размеров. Одним из перспективных способов исследования и анализа пространственно-временной структуры акустических полей для образцов с трещинами является лазерная интерферометрия [1]. Лазерное детектирование акустических полей с пространственным разрешением, много меньшим длины волны ультразвука, обеспечивает высокую локальность метода, а фиксация изменений структуры акустического поля на поверхностях упругих тел, происходящих за времена, много меньшие периода колебаний, позволяет в динамике изучить особенности взаимодействия упругих волн с вершиной и ребром трещины.

Рис. 1. Мгновенная картина акустического поля на поверхности образца с трещиной

X, мм

Y, мм

В данной работе исследована структура акустического поля продольных упругих волн на резонансной частоте 5 МГц в стальном образце, содержащем трещину с шириной раскрытия 4-5 мкм и длиной 13-14 мм. Расположение трещины в исследуемом образце таково, что плоскость трещины параллельна направлению падения продольных ультразвуковых волн, возбуждаемых пьезопреобразователем. С помощью традиционных акустических методик, обнаружение данной трещины при таком «неблагоприятном» пространственном расположении затруднено. С помощью лазерного интерферометра была получена совокупность мгновенных картин акустического поля на поверхности образца с трещиной в различные моменты времени, выбранные в пределах длительности первого эхоимпульса (то есть волны, прошедшей через образец один раз). Одна из картин показана на рис. 1.

В результате на мгновенных картинах акустического поля были обнаружены растущие со временем V-образные структуры, представляющие собой сечение результирующей волновой поверхности, образующейся в результате дифракции упругих волн на ребре трещины, плоскостью детектирования [2, 3]. Для получения информации о механизме возникновения таких V-образных структур в работе были использованы методы математического моделирования процессов дифракции упругих волн на ребре трещины для импульсных зондирующих сигналов, а также определены и сопоставлены фазовые скорости распространения данных структур. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых методик выявления трещин и микротрещин различного вида при неразрушающем контроле изделий и объектов.

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13393).

Литература

1. Ю.В. Житлухина, Д.В. Перов, А.Б. Ринкевич. Анализ пространственно-временной динамики акустических полей на поверхности твердого тела. Акустический журнал. 2008, т.54, №1, с. 110-117.

2. Г. Кайно. Акустические волны: Устройства, визуализация и аналоговая обработка сигналов. М.: Мир. 1990, 656 с.

3. Методы акустического контроля металлов/Под ред. Н.П. Алешина. М.: Машиностроение. 1989, 456 с.