Структурный анализ установившейся ползучести многофазных композитов

Резников Б.С., Никитенко А.Ф., Кучеренко И.В.

Новосибирск, Россия

В работе выполнено исследование установившейся ползучести микронеоднородной среды. Для прогнозирования механических свойств по свойствам исходных элементов будем использовать принцип эффективной однородности [1]. В качестве характерного непрерывно повторяющегося структурного элемента композита рассмотрим многофазный материал, состоящий из М продольных фаз [2]. Пусть каждый изотропный элемент композиции находится в условиях установившейся ползучести при степенном законе [3]:

(1)

где S(s)=σ1(s)2+σ2(s)2+σ3(s)2−σ1(s)σ2(s)−σ2(s)σ3(s)−σ3(s)σ1(s)++3(σ4(s)2+σ5(s)2+σ6(s)2).

Для тензоров напряжений σj и скоростей деформаций ползучести εj(s)приняты матричные обозначения [2, 4], s соответствует номеру фазы; B(s),ms - коэффициенты и показатели ползучести s-ой фазы. Чтобы получить определяющие соотношения для многофазного композита, необходимо соотношения (1) дополнить условиями, связывающими напряжения и скорости деформаций ползучести в композите и элементах субструктуры. В качестве таких условий примем естественные условия сопряжения на границах раздела между фазами [2]. Из полученной таким образом нелинейной системы необходимо исключить 12М фазовых напряжений и скоростей деформаций.

В качестве примера рассмотрим ползучесть двухфазного композита в случае плоского напряженного состояния. В этом случае σ1≠0,  σ6≠0,  σi=0    (i=2,3,4,5), что соответствует совместному действию растяжения и кручения. Тогда

ε1=2D(1)σ1(1),      {ε2=ε3=−ε12,      {ε6=σ6s=12ωsC(s),	(2)

где 	D(s)=C(s)6,             C(s)=3B(s)S(s)ms−12,(s=1,2),S(1)=σ1(1)2+3σ62,       S(2)=(σ1−ω1σ1(1))ω22+3σ62	(3)

при заданных σ1,σ6 величину σ1(1) определяем из уравнения ω2D(1)σ1(1)=D(2)(σ1−ω1σ1(1)), ω1,ω2 - удельное объемное содержание каждой фазы. Полученные результаты показывают, ε6ε1что условие несжимаемости многофазного материала выполняется для любых параметров композиции. Для композита при 0<ω1<1 и различных механических характеристиках элементов композиции наблюдается существенное отклонение от гипотезы подобия девиаторов напряжений и деформаций ползучести.

Рис. 4.

Литература

1. Кристенсен Р. Введение в механику композитов/ Пер. с англ. – М.:Мир. 1982. – 334 с.

2. Резников Б.С., Никитенко А.Ф., Кучеренко И.В. Построение определяющих соотношений упругих многофазных сред, учитывающих структуру композита//Математическое моделирование и краевые задачи: Труды 3ей Всеросс.науч. конф. Ч.1 Мат. Модели механики, прочности и надежности элементов конструкций. – Самара:СамГТУ, 2006. –с.186-192

3. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций.- М.:Наука. 1966. – 752 с.

4. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. –М.: Наука, 1977.-400 с.