- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНИЕНИЯ ТРЕЩИН В ХРУПКИХ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Юшин В.Д., Воронин С.В., Гречников Ф.В., Бунова Г.З.

Самара, Россия

При изучении процессов разрушения конструкционных материалов и разработке новых материалов необходимо визуально контролировать процессы деформации и распространения трещин. В предлагаемой работе представлена методика визуализации процесса продвижения трещин в хрупких телах при одноосном растяжении. Для этого использовались плоские конечно-элементные модели образцов хрупкого материала с учетом реальной структуры. На боковых поверхностях модельного образца наносились два концентратора напряжений для задания координат возникновения трещины.

Визуализацию распространения трещины осуществляли по следующему алгоритму. При достижении в отдельном узле сетки эквивалентного напряжения Фон Мизеса равного пределу прочности одной из структурных составляющих, в вершине трещины производилось раздвоение узла. При этом направление распространения трещины определялось следующими величинами: минимальной разницей напряжений в узле вершины трещины и узлах предполагаемых направлений движения трещины и косинусом угла между осью Y  и линией возможного перемещения вершины трещины (рис.1).

На основании этих данных рассчитывалась работа, затрачиваемая на перемещение трещины, по предложенному нами эмпирическому уравнению (1):

A=σг−σi×l2×tcosα,		(1)

где А – затрачиваемая работа на перемещение трещины, Дж;

σг – напряжение в вершине трещины, Н/м2;

σi – напряжение в предполагаемом узле последующего раздвоения, Н/м2;

Рис.1. Конечно-элементная модель вершины трещины

l – расстояние между узлом вершины трещины и предполагаемым узлом последующего раздвоения, м;

t – толщина образца, м;

α – угол между осью Y и направлением предполагаемого движения трещины, градусы.

Если найдено несколько узлов, в которых напряжения превысили предел прочности, то необходимо снизить нагрузку до уровня, при котором количество данных узлов будет минимально. Далее вокруг этих узлов выбираются все узлы, лежащие в диапазоне от 00 до 1800 относительно оси Х, в направлении которых возможно продвижение трещины. Для всех возможных направлений рассчитывается работа, требуемая для продвижения трещины, по предложенной формуле. Затем идет раздвоение узла в направлении, в котором необходимо совершить минимальную работу, при этом напряжения в данном узле больше предела прочности.

В работе приведены результаты визуализации траектории распространения трещины по предложенной методике в изотропном и анизотропном образцах с дефектами различной формы, введенными для создания сложного характера распределения напряжений.

- Литература

1. П.О. Пашков. Разрыв металлов. Ленинград:Судпромгиз. 1960, 240 с.

2. В.М. Финкель. Физические основы торможения разрушения.М.:Металлургия. 1977, 357 с.

- 3. Я.Б. Фридман. Механические свойства металлов. Часть1. М.:Машиностроение. 1974, 472 с.